## Slide 1: Metodiky konzervování předmětů vyrobených z anorganických materiálů I KOVY
Ing. Alena Selucká
Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno
tel.: 541 421 452
e-mail:selucka@technicalmuseum.cz

## Slide 2: Úvod
Kovy významně ovlivnily vývoj lidské společnosti - doba bronzová a železná.
Kovy resp. slitiny kovů se používají pro zhotovení nejrůznějších předmětů a jsou součástí sbírek mnoha muzeí a galerií.

## Slide 3: Historie používání kovů
Selwyn, L.: Metals and Corrosion, A Handbook for the Conservation Professional, 2004, s. 6.
Notes: Měď, Cu
Ryzí měď se v přírodě vyskytuje v podobě plíšků, plechů, dendritů, mechovitých agregátů, nedokonalých, někdy větevnatě uspořádaných krystalů a v podobě masivních agregátů a akumulací. Začerstva je měď žlutočervená, kovově lesklá, obvykle i ovšem nacházíme zčernalou, protože na jejím povrchu se velmi snadno tvoří povlak oxidů mědi.
Nacházíme ji jednak v prostředí čedičových hornin. K takovému výskytu patří ohromná ložiska ryzí mědi na poloostrově Keweenaw na Hořejším jezeře (Lake Superior) v Michiganu v USA. Největší kus mědi nalezené v této oblasti dosahoval údajně velikosti 15 m. U nás se vyskytly až několik cm velké pecky mědi v lomu ve Studenci s. od Nové Paky, kde zcela vyplňovaly kulovité dutiny (bubliny) v paleobazaltech.
Ryzí měď vzniká také redukcí sulfidů mědi (chalkopyritu, chalkozínu, bornitu, tetraedritu) ve svrchních partiích rudních ložisek, zejména žilných (tzv. cementační měď, jež vzniká působením povrchové a podzemní vody). K takovému typu výskytu patří až 1 cm silné a 10 cm velké ploché masivní agregáty ojediněle nalezené na starých haldách v prostoru šachty Josef na žilném polymetalickém ložisku u Borovce s. od Štěpánova nad Svratkou.

## Slide 4: Kovové předměty ve sbírkách
zbraně
šperky
součástí oděvů
příbory, nádobí
sochy
mince
hodinky
vědecké přístroje
automobily
letadla
zemědělské nástroje a zařízení
a další

## Slide 5: Nejběžnější kovové materiály
Svářkové železo
Litina
Ocel
Korozivzdorná ocel
Galvanizované železo
Olovo a pájky
Cín a jeho slitiny
Zinek a jeho slitiny
Zlato a jeho slitiny
Stříbro a jeho slitiny
Měď
Bronz
Mosaz

## Slide 6: Rozdělení kovů
Železné kovy
  kujné železo ( C ≤ 0,2 %; svářkové železo do 0,1 %)
  ocel (0,2 – 2,14 % C)
  litina (vyšší obsah C než oceli)
Neželezné kovy
  těžké: Cu, Zn, Pb, Sn (bronzy, mosazi, pájky apod.)
  lehké: Al, Mg, Ti (jejich slitiny)
Podle dostupnosti a ceny
  Drahé kovy (např. Au, Ag, Pt)
  Ostatní (obecné kovy) (např. Al, Fe, Zn)
Podle stálosti na vzduchu:
  Ušlechtilé (např. Pt, Au, Ag, Pd)
  Neušlechtilé (např. Fe, Zn, Mg)

## Slide 7: Získávání kovů z rud
Tavení rud
  MO(s) + C(s) M(l) + CO(g)
TAVÍCÍ PEC

## Slide 8: Slitiny kovů
Slitiny jsou soustavy tvořené základním kovem a přidanými prvky. Cílem je dosáhnout požadované kombinace vlastností (např. tvárnost, kujnost / pevnost, tvrdost):
  Kombinace dvou kovů (popř. dalších složek): Cu + Sn (bronz), Cu + Zn (mosaz), Sn + Pb (pájka)
  Kombinace kovu a nekovového prvku: Fe + C (ocel, litina), (+ Cr, Ni) nerez ocel
  Kov + rtuť: amalgám (amalgám zlata, stříbra)

## Slide 9: Vlastnosti kovů
dobrá elektrická a tepelná vodivost
kovový lesk
tvárné (kujné) v tuhém stavu
v tekutém stavu je možné je odlévat do forem
v roztoku vytvářejí kladně nabité ionty (korodují)

## Slide 10: Identifikace kovů
Barva kovů
Barva korozních produktů
Magnetické vlastnosti (Fe, Ni, korozní produkty)
Hustota
Chemické kapkové testy (chemical spot tests)
Analytické metody identifikace (XRF, SEM-EDS, XRD, metalografie a další)
Výrobní techniky (tváření/odlévání, obrábění, spojování, povrchová úprava) značení, výrobní značky, puncy, ČSN …

## Slide 11: Barva kovů a jejich korozních produktů
Notes: Nikl a stříbro mají teplou žlutavou barvu, jelikož je u nich pokles odrazivosti v oblasti fialové.

## Slide 12: Spot - test
Notes: Důkaz stříbra dichormanem draselným – vznik hnědočervené sraženiny, dichromanu stříbrného

## Slide 13: Instrumentální metody analýzy
Elementární analýzy – chemické složení prvků (XRF, SEM-EDS,…)
Element | Wt [%]
Ag | 89,18
Cu | 7,51
Pb | 1,27
Zn | 1,45
Au | 0,59

## Slide 14: Instrumentální metody analýzy
Strukturní – fázová analýza (metalografie, RTG difrakce)

## Slide 15: Tomografie
římské náholenice, průzkum a konzervace MCK TMB

## Slide 16: Hustota kovů (g.cm-3)
        (hmotnost na vzduchu) x (hustota kapaliny)
Hustota předmětu = (hmot. na vzduchu) – (hmot. v kapalině)
Voda – 0,998 g/cm3
Ethanol – 0,789 g/cm3

## Slide 17: Magnetické vlastnosti
Fe, Ni, Co – silně magnetické kovy
(některé slitiny těchto kovů mohou magnetické vlastnosti ztrácet např. 34Cu-66Ni (Monelův kov) zahřátím na vyšší teplotu
Korozní produkty železa jsou nemagnetické, kromě magnetitu Fe2O3
Většina neželezných kovů (kromě Ni, Co) jsou nemagnetickými

## Slide 18: Nejčastější druhy poškození
Mechanické poškození
  poškrábání
  deformace
  opotřebení
Fyzikálně - chemické poškození
  koroze

## Slide 19: Koroze kovů
Elektrochemická koroze
  Oxidace (anoda)
    M ® Mn+ + ne-
    Fe ® Fe2+ + 2e-
  Redukce (katoda)
    Mn+ + ne- ® M
    Redukcí kyslíku
    O2 + 2 H20 + 4 e- ® 4 (OH) – ….. v neutrálním prostředí
    O2 + 4H+ + 4 e- ® 2H2O ….. v kyselém prostředí (pH ˂ 4)
    Vylučováním vodíku
    H2O + 2 e- ® H2 + 2OH- ….. v neutrálním a zásaditém prostředí
    2 H+ + 2 e- ® H + H ® H2 ……..v kyselém prostředí (pH ˂ 4)
    Fe 2+ + 2 OH - ® Fe(OH)2
    Fe(OH)2 + H2O + 1/2 O2 ® Fe(OH)3
Notes: Podle mechanismu průběhu koroze rozdělujeme korozi na chemickou a elektrochemickou. Chemická koroze probíhá v suchém prostředí, bez přítomnosti elektrolytu – v praxi se jedná o korozi v plynech za vyšších teplot (opal – oxidace za vyšších teplot, schopnost kovu odolávat za vyšších teplot = žáruvzdornost).
Protože jsou kovy elektricky vodivé a jsou často vystaveny účinkům vodných elektrolytů, je koroze téměř vždy jejich elektrochemická přeměna anodickým rozpouštěním.
V přítomnosti vody (vzdušné vlhkosti) probíhají elektrochemické děje, jejichž podstatou je vznik korozního makro nebo mikro článku, v rámci kterých se dějí oxidační a redukční reakce. Pozn.: Elektrolytem může být každá kapalná nebo pevná fáze, která je iontově vodivá.
Elektrony uvolněné ionizací atomů kovu jsou spotřebovávány katodickými reakcemi, což jsou elektrodové reakce vedoucí k redukci některé složky elektrolytu. Ve vodných elektrolytech jsou nejběžnější katodické vylučování vodíku a redukce kyslíku. Vylučování vodíku lze popsat dvěma rovnicemi pro dvě různé reakce. Prvá se uplatňuje především v kyselém prostředí, kde je dostatek vodíkových iontů. Druhá se uplatňuje hlavně v neutrálním a alkalickém prostředí, kde je již přítomno velmi málo vodíkových iontů. Rychlost jejich redukce snadno přechází v transportní řízení (malé limitní proudové hustoty) a hlavním zdrojem vodíku je přímý rozklad vody. Nejběžnější katodickou reakcí v elektrolytech, které jsou v kontaktu se vzdušnou atmosférou, je redukce kyslíku. Vedle vylučování vodíku a redukce kyslíku může oxidaci kovů doprovázet celá řada dalších redukčních reakcí, jako je například redukce železitých (Fe3+ + e- = Fe2+)
Podmínky koroze kovu:
Přítomnost anody, kde probíhá oxidace
Katoda, kde probíhá redukce
Elektrické vodivé spojení umožňující přenos elektronů z anody na katodu
Elektrolyt (přenos iontů mezi elektrodami)

## Slide 20: Koroze železa

## Slide 21: Koroze mědi

## Slide 22: Chování kovů v elektrolytu
Au, Pt Fe, Cu, … Zn, Al

## Slide 23: Příčiny koroze
voda, kyslík
Cl- (NaCl, KCl)
organické kyseliny (uvolňované během degradace organických materiálů)
anorganické kyseliny (HCl, H2SO4, HNO3)
lidský pot
H2S, COS
prach
vzájemný kontakt různých kovů

## Slide 24: Doporučení pro uložení
Stabilní klima: T = 15 - 25 °C RV = 45 - 55 % (pro kovy s org. materiály); obecně 40 – 60 %
RV = 30 - 40 % (pro samostatné kovy), běžně pod 60 %; RV ≤ 20 % (pro Fe nálezy s aktivní chloridovou korozí)
Intenzita osvětlení do 300 lx; UV pod 75 mW/lm
Omezit prach a polutanty
Nedotýkat se holýma rukama (zejména leštěné kovové povrchy)

## Slide 25: Rizikové faktory
Tab.: Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené, Praha 2002

## Slide 26: Literatura
J. M. Cronyn: The Elements of Archaelogical Conservation, New York § London, 1990
Storage of Metals: CCI Notes 9/2, Canadian Conservation Institute, 1995
Recognising of Active Corrosion, CCI Notes 9/1, Canadian Conservation Institute, 1997
V. Ustohal: Kovy a slitiny, Moravské zemské muzeum, 1992
Základy muzejní konzervace, Moravské zemské muzeum, 1989
K. Taubel a kol.: Zlatnictví, stříbrnictví a klenotnictví, SNTL Praha, 1989
Stabilizace železných archeologických nálezů, sborník z workshopu, 4.-5.11.2002, Brno.
Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené, Státní ústav památkové péče, Praha, 2002

## Slide 27: Železo - ferrum Fe
Bod tání 1538 °C, měr. hmot. 7,85 g/cm3, barva bílá, magnetický kov
Svářkové železo (do 0,1 % C), korozní vrstvy mají struktura podobnou jako dřevo
Ocel (obsah uhlíku do 2 %) nekorodovaná má stříbře šedou barvu
Litina (obsah uhlíku nad 2 %) – šedo stříbřitá barva (pánev, kříže, nádobí,
Korozivzdorná ocel (nerez ocel, obsahuje Cr, Ni) – stříbrná barva (kuchyňské náčiní, dekorativní architekt. prvky, průmysl)

## Slide 28: Železo - ferrum Fe
Pomník Jana Palacha v Praze – Dům syna (nerez ocel) a Dům matky (patinující ocel - Corten)
Notes: Corten – patinující ocel – nízkouhlíková ocel s mědí a fosforem se vyznačuje vznikem tvrdé ochranné korozní vrstvy.

## Slide 29: Povrchové úpravy - výzdoba
černění, modření
rytí
inleje
pokovování (cínování, poměďování, zlacení, stříbření,chromování, niklování, žárové stříkáné povlaky zinkem - šopování atd.)
smaltování
damask
Cínované středověké zámky, dle ing. J. Josefa, NM Praha

## Slide 30: Koroze železa
rozsah koroze
povrchová koroze
korozní produkty + kovové jádro zachované
objemné korozní produkty -
velmi slabé kovové jádro; tvar předmětu je tvořen korozními produkty

## Slide 31: Konzervace železa
Průzkum
  dochovalo se kovové jádro?
  stanovit rozsah odstranění korozních vrstev
  (kde je původní povrch předmětu?) – odstranění
  korozních produktů / zachování korozních prod.
  dochované zbytky jiných kovů, org. látek, nátěrů apod.?
Metody čištění
  mechanicky (broušení, otryskávání)
  fyzikálně - laser
  chemicky (odrezovací lázeň)
  elektrolyticky
  plazmochemicky
Stabilizace
  nepřímá (kontrola RV, T, silikagel, vypařovací inhibitory, odstranění O2 )
  tanátování
  desalinace
Povrchová úprava
  pasivace
  lakem (např. Paraloid B72),voskem (např. včelí vosk)
Detail povrchu čepele s fragmenty textilu

## Slide 32: Čištění povrchu
Mechanicky:
A) znečištění prachem/ slabá povrchová koroze
  otření prachu, vysávání, ofukování vzduchem
  jemné silonové kartáče
  ocelová vata 00-00 + olej
B) hrubší korozní vrstva
  ocelové kartáče, rotační nástroje, zubotechnické brusky
  tlaková voda/pára
  vibrační nástroje – ultrazvuk (lokální skalpely)
  otryskávání (abrasivo – korund (oxid hlinitý), skleněná balotina)

## Slide 33: Mechanické čištění
Mikrootrýskávací zařízení – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

## Slide 34: Čištění povrchu
Chemicky:
  Voda a vodné prostředí (tenzidy neionické např. Syntapony – odstraňování hydrofobních nečistot tj. oleje, saze
  Organická rozpouštědla – odmašťování a odstraňování konzervačních vrstev a nefunkčních nátěrů
  Alkalické roztoky (NaOH, Pragolod) - odstraňování organických nátěrů
  Kyselé roztoky (dříve na bázi kys. fosforečné) – čištění od korozní vrstvy
  Komplexotvorná činidla - dvojsodná sůl kyseliny EDTA - Chelaton III
Notes: Tenzidy (detergenty) neionické – povrchově aktivní látky, ve vodě nedochází k disociaci na ionty.
Chelaton – ve vodě rozpustné chemické sloučeniny, které tvoří s ionty kovů vodorozpustné kompexy (kationtu kovu jsou vázány do stabiního komplexu, rouzpouští tedy korozní produkty , ale ne kov v nulovém oxidačním stupni (pozor rozpouští vměstky svářkového železa!)

## Slide 35: Stabilizace korozních vrstev
Desalinace:
  alkalická (siřičitanová) metoda (siřičitan sodný, hydroxid sodný, 60°C) – 0,05 M Na2SO3 + 0,5 M NaOH
  zahřívaná destilovaná voda (cca 60 – 100 °C)
  kys. askorbová (kys. askorbová, dihydrogenfosforečnan draselný, hydrogenfosforečnan sodný)
  hydrazinhydrát (hydrazinhydrát, kys. benzoová)
  elektrochemické (anody z upraveného titanu, prim. fosforečnan draselný, sek. fosforečnan sodný, benzoan sodný)
  alkoholová (alkoholový roztok LiOH (1%)
Stabilizátory rzi (konvertory rzi) - taniny

## Slide 36: Desalinace
Odstranění chloridových solí
elektrolytická desalinace
železných nálezů

## Slide 37: Desalinace
Kvalitativní test chloridových iontů v roztoku (0,2 M AgNO3)
Cl- + Ag+ + NO3- AgCl(s) + NO3-

## Slide 38
Tanátování - stabilizace rzi archeologických a historických železných předmětů
Taniny v konzervaci kovů
Barokní kříž, Muzeum Českého Krasu, dle A. Havlínové

## Slide 39
Tanátování - stabilizace rzi u podkorodovaných barevných (malba na železe)
Taniny v konzervaci kovů
Barokní kříž, Muzeum Českého Krasu, dle A. Havlínové
Ukřižování z Kobylí, poč. 20. stol.

## Slide 40: Vysoušení
Železné předměty sušíme v elektrické sušárně po dobu minimálně 5 hod. a při teplotě 110C
Následně musí předměty zchladnout v exsikátoru se silikagelem.
Předměty s objemnou korozní vrstvou je nutno vysušovat postupně (teplota vzrůstá od 20 až ke 110C).

## Slide 41: Lepení, tmelení
pro lepení kovů lze použít: akrylátová lepidla, glykoldiakrylátová lepidla, kyanoakrylátová lepidla, lepidla na bázi chloroprenového kaučuku, epoxidová lepidla, polyurethanová a silikonová elastomerní lepidla
na lepení kovů se nedoporučuje používat lepidla na bázi polyvinylacetátu (nebezpečí uvolnění kyseliny octové – Pb, Cu)
tmel – lepidlo + plnivo (např. balotina) + anorg. pigmenty

## Slide 42: Závěrečná konzervace
PARALOID B 72 (max. 10 % roztok v xylenu, acetonu, etanolu atd.)
VEROPAL D 709 (max. 10% roztok v toluenu nebo xylenu)
Mikrokrystalické vosky - REVAX 30, COSMOLOID H 80 atd. (nejčastěji naředěné v benzinu nebo solventní naftě)
  Vrstvy se nejčastěji kombinují tak, že první vrstvu tvoří akrylátový lak, druhou mikrokrystalický vosk.
  Vhodné je použití impregnace za sníženého tlaku

## Slide 43: Uložení
RV < 60 %, teplota 18 - 25 C, osvětlenost do 200 lx energie UV pod 75 mW/lm
Kontrola stavu cca za 2 roky
Ochranný obal – dle charakteru předmětu (např. PE fólie) – lze přidat prostředky pro vysušení mikroklimatu (silikagel) nebo vypařovací korozní inhibitory

## Slide 44: Měď - cuprum Cu
Bod tání 1083 °C, měr. hmot. 8,94 g/cm3, barva červená
Vysoká tvárnost, houževnatost, výborné tepelné a elektrické vlastnosti, velmi dobrá odolnost proti korozi, nemagnetická
zdobení - rytí, cizelování, zlacení, postříbření, inleje, email, patinování
Druhy slitin Cu:
  Vysokomeďnaté slitiny (více než 96 % Cu)
  Bronzy (slitiny Cu a dalších prvků – nejčastěji Sn)
  Mosazi (slitiny Cu a Zn)

## Slide 45: Měď - cuprum Cu
Druhy slitin Cu:
  Vysokomeďnaté slitiny (více než 96 % Cu), vlastnosti podobné čisté mědi
    Historické materiály: arsenová měď – asi 2 % As (max. 7 %), zlepšení tvrdosti.
  Bronzy (slitiny Cu a dalších prvků – nejčastěji Sn)
  Mosazi (slitiny Cu a Zn)

## Slide 46: Koroze mědi
Ušlechtilá / neušlechtilá patina

## Slide 47: Koroze mědi
Ušlechtilá patina
Josef, J., Čištění kovů, 2016: Příklad tzv. ušlechtilé patiny na bronzové brýlovité sponě archeologického původu. Západočeské muzeum v Plzni

## Slide 48: Koroze půdní/atmosférická - nemoc bronzu
Obr.: Victorious Youths (The Getty Bronze), bronz s měděnými inlejemi, 300 – 100 BC., Řecko, The Getty Conservation Institute (nalezeno v moři v r. 1964);
Notes: Měděné inleje – bradavky; původně byly oči vykládané skleněnou pastou a kameny.

## Slide 49: Metody konzervace Cu
Průzkum
  Posouzení konstrukčních prvků (sochy v exteriéru)
  Povrchová úprava – pokovení, umělá/přirozená patina; ušlechtilá/divoká patina
  Cu je toxická pro živé organismy - uchování fragmentů organ. látek v korozních vrstvách a okolí předmětu např. vláken, otisků kůže
  Endoskopie, RTG, metalografie, XRF, IČ spektroskopie (organická pojiva), stratigrafie vrstev
zachování nebo odstranění patiny ?
Únětické bronzové prsteny - dochované otisky prstů
Bronzové sekyrky, ušlechtilá patina, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,

## Slide 50: Čištění
Mechanické čištění
  Očištění povrchu včetně zachování patiny:
    Srážená křída, mletá pemza
    Ultrazvuk, otryskávání (balotina, mleté ořechové skořápky, plastová drť)
    laser
  Vodní parsek (objekty v exteriéru, odstranění korozních produktů)
Chemické čištění
  Odstranění patiny (ponor, lokálně – tampony, pastami)
    Chelaton III (5 – 10%)
    Alkalická Rochelská sůl (50 g NaOH/l + 150 g/l vinan sodno-draselný
    Alkalický glycerin (150 g/l NaOH + 40 ml/l glycerinu)
    Roztok kys. citronové (25 g/l kys. Citronové + 14 ml/l 25% amoniaku)
    (anorg. kyseliny H3PO4, H2SO4, HNO3 – pouze výjimečně – čištění povrchu pro přípravu pokovení)
Oplach ve vyměňované destilované vodě (následně etylalkohol)
Sušení: 80 – 90 °C, 4 – 5 hod.; horký vzduch; infralampy, předehřáté piliny ?

## Slide 51: Čištění
The Lamp with Erotes from Vani, 250 – 100 BC, Turecko, http://www.getty.edu/art/collection/video/399887/conserving-bronze:-the-lamp-with-erotes-from-vani/

## Slide 52: Stabilizace korozních produktů
nepřímá (kontrola RV, T, silikagel, vypařovací inhibitory, odstranění O2
benzotriazol - BTA (3 % v etylalkoholu, 1 -3 dny) - pozor karcinogenní, toxická látka !
Vyluhování v destilované vodě (ultrazvuk) – málo efektivní
elektrolyticky - stabilizace nemoci bronzu (5 % seskviuhličitan sodný Na3H(CO3)2- /NaHCO3 . Na2CO3/; EK = - 0,1 V)
CuCl + e- Cu + Cl-

## Slide 53: Povrchová úprava
Konzervační prostředky
  Laky + BTA (Paraloid B72, B44, Veropal KP 709);
  Incralac (vč. BTA)
  Mikrokrystalické vosky (Revax, KRNB)
  Včelí vosk
  Silikonové oleje (Lukoil) – pohyblivé části

## Slide 54: Povrchová úprava
Jan Žižka – Vítkov, restaurováno Houska/Douda, 2011

## Slide 55: Zlato – aurum Au
Velmi tvárný žlutý kov, vynikající chemická odolnost na vzduchu i v chemikáliích, teplota tání 1063°C
Většinou se používá jako slitina s Ag, Ag, Cu, Ni, Pt, Pd
Čistota (ryzost) – např. 585/1000 tj. 58,5 % ryzího zlata; karáty (1 karát – 41,66/1000 tj. 0,04166 g Au/ 1 g slitiny)
  Ryzí zlato – 24 karátů
  Běžně pro šperky 585/1000 (14 karátů), slitina Au-Ag-Cu; šperky na zakázku 18 kt. (cca 75 % Au), dentální lékařství, elektrické kontakty (22 kt.cca 90 % Au)
  Legováním se mění barva slitiny:
    Ternární diagram slitiny Au-Ag-Cu
    Bílé zlato Au-Ni-Cu nebo Au-Ni-Pd (levnější náhrada platiny)
Technicky zdobení
  Tepání, rytí, cizelování (gravírování), matování, patinování, email, vsazování drahých kamenů a organolytů

## Slide 56: Zlato - historie
The Blessington lunula, 2400 – 2000 BC – doba bronzová, Irsko – Blessington, Tha British Museum
Část zlaté náušnice, doba římská, 2. stol. BC, The British Museum
Zlatý gombík, 9. stol., Velká Morava, Mikulčice
Notes: Lunula – náhrdelník ve tvaru měsíce typický pr dobu bronzovou.
Gombík – bývají stříbrné, bronzové zlacené nebo celozlaté zdobené granulací
Granulace je půvabná a zdánlivě jednoduchá technika spočívající v nanesení jemných zlatých či stříbrných kuliček na povrch šperku. Má ale hned několik háčků. Jak kuličky vyrobit doopravdy kulaté a stejně velké? Jak je nanést v přesných ornamentech na povrch a připájet je? Techniku granulace, známou již z velkomoravských šperků a během času zapomenutou, rekonstruoval až roku 1932 německý zlatník Wilm. Tajemství spočívá v uchycení kuliček k celku bez použití pájky. Zde je recept: nasekaný materiál, třeba kousky zlatého drátu, se smíchá v tyglíku s rozemletým dřevěným uhlím; v žáru se pak jednotlivé kousky staví do dokonalých kuliček, které se pak přeséváním třídí na skupiny shodných rozměrů. Na povrch zdobeného předmětu se kuličky nanesou pomocí roztoku lepivé pryskyřice v přesně promyšlených obrazcích – víceřadých páscích, trojúhelnících, kosočtvercích srovnaných nasypáním do formiček. A jak se kuličky připájejí k povrchu? Klasické pájení nelze použít – jemné kuličky by se v pájce utopily. Místo toho se využívá poznatku, že kuličky utavené v uhlí mají na povrchu snáze tavitelnou vrstvičku a v žáru se na povrch šperku uchytí i bez pomoci pájky. Šperky zdobené granulací, udivující jemností a přesností rozmístění dekoru, známe zejména z období Velké Moravy. (www.svatymaur.cz)

## Slide 57: Značení – české současné puncovní značky dle Puncovního úřadu
Součástí značení je též identifikační značka výrobní nebo odpovědnostní (obchodník) – pomáhají najít autora nebo původ výrobku.
Hlava čejky – 14kt. Zlato, platná značka do r. 1993
Notes: Zlato – orel, kohout, labuť
Stříbro – kamzík, zajíc,
Platina – královská koruna
Kromě současných českých značek (viz obrázek nahoře) jsou platné všechny puncovní značky, které platily v historii na území Československa a nevyjadřovaly nižší ryzost, než jsou nejnižší ryzosti pro jednotlivé drahé kovy uvedené puncovním zákonem (§3, odst. 2). Tedy značky rakousko-uherské, československé, protektorátní i značky Slovenského štátu. Příkladem je puncovní značka zvaná čejka, používaná do r. 1993 pro ryzost 585/1000, jejíž nákres uvidíte po kliknutí zde. Neplatí ovšem puncy, které byly v době 2. světové války zavedeny na československém území, obsazeném cizími státy (značky rakouské, polské a maďarské). Ostatní platné historické značky jsou publikovány v brožuře ing. Bouši "Seznam puncovních značek platných na území České republiky", poprvé vydané v r. 2008, doplněná reedice 2009. Ta je k dispozici na každém pracovišti PÚ.
Na našem území také platí značky Úmluvy o kontrole a označování předmětů z drahých kovů (tzv. Vídeňské konvence), k níž ČR přistoupila 2. listopadu 1994, viz http://www.hallmarkingconvention.org/. Vyobrazení českých konvenčních značek najdete zde, ostatní členské státy Konvence mají svoje konvenční značky obdobné. http://www.puncovniurad.cz/cz/znacky.aspx

## Slide 58: Povrchové zlacení
Plátkové zlacení
Žárové zlacení (amalgám Au)
Galvanické zlacení
Práškovým zlatem
  Náhražky – tzv. dublé (mosaz svárově plátovaná Au),

## Slide 59: Zlacení - žárové
Notes: Vrstva žárového zlacení bývá silnější ale poréznější – galvanické vrstvy jsou velmi tenké.

## Slide 60: Koroze zlata
Stabilní kov za všech běžných podmínek (rozpouští se v kyanidech, lučavce královské a rtuti)
Ve slitinách s nižší ryzostí Au klesá jeho korozní odolnost (koroze zejména Ag, Cu)
Ztráta lesku, tmavnutí – reakcí se sírou (hlavně slitiny Au-Ag)

## Slide 61: Průzkum
Materiál – složení slitiny, puncovní značky, pokovení, pájky, minerály, organické materiály:
  Zkouška ryzosti na buližníku, XRF
  Určení minerálů – barva, zkouška tvrdosti (Mohsova stupnice tvrdosti minerálů) – např. ametyst, topas, diamand
  Organické materiály(tzv. organolyty: perla, korál/jantar,…)
  Syntetické materiály (imitace drahých kamenů)
  Kameny lepené z několika minerálů (dublety, triplety – např. křišťál-lepidlo-smaragd)
Rozsah poškození, předešlé zásahy
Notes: Prubířská zkouška – na buližníku, zkušebním, kameni se udělá otěr zkoušenou slitinou a vedle otěry pomocí zkušebních jehel známé ryzosti. Působením kyselin se sleduje rychlost rozpuštění otěru – nižší ryzost se rozpouští rychleji.

## Slide 62: Konzervace;
Odmaštění – ethanol, benzin, aceton …
  Nelze použít u zdobení organickými materiály (např. jantar, želvovina, slonovina), studenými emaily, celuloidem, některých imitací drahých kamenů, smaragdů…
  U zdobení emaily a kameny s prasklinami nepoužívat ultrazvuk !
Odstranění korozních produktů
  U slitin s nízkou ryzostí Au: 10 - 20 % kys. citronové, octové, Chelaton III (většina org. materiálů a některé minerály jsou citlivé na kyseliny)
  Oplach destilovanou vodou, vysušení 60 – 80 °C, 3 – 4 hod. (pozor na minerály!)
Leštění, konzervace
  Slitiny zlata nízké ryzosti – obdobně jako Cu (např. Paraloid B72, BTA v ethanolu)

## Slide 63: Stříbro - argentum Ag
Bod tání 960°C, měr. hmot. 10,5 g/cm3, barva bílá
Velmi tvárné, vynikající elektrická vodivost, pevnost a tvrdost čistého Ag nízká (ve slitinách se zlepšuje)
Na vzduchu neoxiduje, po čase reaguje se sirnými sloučeninami – Ag2S
Slitiny:
  Ag – Cu:
    ryzost stříbra (obsah stříbra ve slitině Ag + Cu), dříve – 1 lot = 62,5/1000:
    č.1 - 959/1000 (britská norma „Britannia“tj. 95,8 % Ag, r. 1697 - 1720)
    č.2 - 925/1000 (Šterlinková norma - „Sterling Silver“ tj. 92,5 % Ag, od r. 1720)
    č.3 - 900/1000
  Stříbrné pájky: Ag-Cu-Zn (Ni, Sn)
    Pevné, houževnaté spoje, s dobrou el. vodivostí; pájení slitin Cu, Ni, ocelí
  Náhražka – alpaka (pakfong, nové stříbro): Cu-Zn-Ni (obecně - bílé mosazi; v zahraničí - German Silver, argentan, Nickle-Silver …), bývá postříbřená

## Slide 64: Postříbření
postříbření
  základový kov:
    měď a její slitiny
    železo
    pod galvanické pokovení - kov Britannia (Britannia Metal) - slitina Sn + Cu + Sb označ. EPBM ;slitina Ag + Ni - označ. EPNS
    alpaka
  metody postříbření
    plátování
    Sheffield Plate (r. 1743 - 1830)
    Elektrochemicky (bezproudově v pokovovacích lázních)
    galvanicky (od pol. 19. stol.)
technicky zdobení -
  Rytí (gilošování – strojové rytí), cizelování, gravírování – rytí ozdob, matování, patinování, zlacení, niello, email
Notes: V oblasti stříbrnictví je známá též specifická technologie sheffieldského plátování (Sheffield plate), která spočívá v pokrytí mědi tenkou vrstvou sterlingového stříbra, z jedné nebo z obou jejích stran. Takto připravený sandwich byl následně skován a zahřát, přičemž na základě vzájemné difúze jednotlivých kovových prvků vznikla na jejich rozhraní nízkotavitelná slitina (eutektická slitina Ag-Cu s teplotou tavení 779°C), vytvářející vzájemnou vazbu mezi danými kovy. Po zchladnutí byl tento polotovar válcováním upraven do požadované tloušťky a zpracován obdobně jako předměty z ryzího stříbra. Hrany takto připraveného materiálu mohly být ještě postříbřeny nebo cínovány tak, aby byly zakryty stopy mědi. Sheffieldské plátování bylo zavedeno T. Boulsoverem v r. 1743 v Anglii, kde byla tato technologie průmyslově rozšířena až do r. 1830 [Selwyn, L, 2004 s. 134; History of technology, Vol. V, 1958, s. 633]. Posléze byla nahrazena cenově dostupnější technologií galvanického pokovování.
Obdobně byla v 19. století rozšířena i náhražka zlata tzv. dublé, která byla zhotovena z materiálu tvořeného silnějším tombakovým plechem a tenkou vrstvou zlata.
Následují další způsoby aplikace pokovování na principu elektrochemických dějů, při kterých je pokovovaný předmět ponořen do roztoku solí kovu. Pokovovací lázeň se chemicky rozloží a dochází k přenosu kationtů jednoho kovu na povrch kovu druhého. K tomuto rozkladu dochází buď bez účinku vnějšího zdroje proudu anebo pomocí elektrické energie procházející mezi dvěma vodivě spojenými elektrodami (katodou – pokovovaným předmětem a rozpustnou kovovou anodou), kdy hovoříme o elektrolytickém (galvanickém) pokovování.

## Slide 65: Stříbro v muzejních sbírkách
Vázy, svícny, stolní soupravy, zapalovače, pudřenky, šperky, atd.
Liturgické předměty
Výrobky jsou označovány výrobními značkami a číslem ryzosti
Scheffieldské stříbro, Encyklopedie starožitností, 1995

## Slide 66: Alpaka
Cu-Ni-Zn

## Slide 67: Koroze stříbra
Anodická reakce Ag(s) → Ag+ + e-
Katodická reakce 1/4O2(g) + 1/2H2O + e- → OH-
Ag(s) + 1/4O2(g) + 1/2H2O → Ag+ + OH-
Černání stříbra vlivem sirovodíku- Ag2S
Kontaminace povrchu chloridy – AgCl
Vysoká relativní vlhkost, slitiny Ag-Cu
  – zelené korozní produkty
Archeologické nálezy – interkrystalická koroze,
  zkřehnutí Ag (segregace mědi na hranicích zrn, které přednostně korodují)
Koroze na povrchu stříbrného kalichu vlivem kontaktu s lidským potem, dle D. Perlík

## Slide 68: Korozní produkty stříbra
sulfid stříbrný ß-Ag2S (argentit), α-Ag2S (akantit) - černý
chlorid stříbrný AgCl (chlorargyrit) – šedý
bromid stříbrný AgBr (bromargyrit) – žlutý
zelené krusty (slitiny Ag s vyšším obsahem Cu)
jiné případy (galvanický článek Ag s Fe)
stříbrný náramek pokrytý korozní vrstvou železa
Koroze stříbrných mincí, Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy, D. Perlík

## Slide 69: Průzkum
Složení materiálu – puncovní značky, zkouška ryzosti, určení chemického složení XRF
Určení technicky postříbření, zlacení; typy uzávěrů, spojů – pozor na ocelové pružinky!
Zdobící a výrobní techniky – niello, filligrán, drahé kameny, organické materiály, apod. – dutiny, spoje.
Rozsah poškození, předešlé zásahy, historie použití předmětu (stopy čištění – oleje, vosky, čistící pasty apod.)

## Slide 70: Čištění stříbra
Odstranění mastnoty, mechanických nečistot
  Destilovaná voda s neionogenním tenzidem
  Organická rozpouštědla (ethylalkohol, aceton, benzin, ….)
  Vysušení
Mechanické odstraňování korozních produktů
  Srážená křída (srážený CaCO3) s čpavkovou vodou (pomocí štětinových kartáčků)
  Omytí destilovanou vodou (ultrazvuk)
  Vysušení 90°C
Chemické čištění (výjimečně)
  10% kys. citronová
  5 – 10% Chelaton III (odstranění korozních produktů mědi)
Elektrochemické
  Galvanický kontakt Ag s neušlechtilým kovem (Al, Zn), 20% NaCO3
    Al + 3Ag+ Al3+ + 3Ag

## Slide 71: Elektrolytické čištění
Elektrolyt 3% NaHCO3,
Ek = -1000 mV
lokální elektrolyt. čištění

## Slide 72: Elektrolytické čištění
Elektrolyt 3% NaHCO3,
Ek = -1000 mV
lokální elektrolyt. čištění

## Slide 73: Povrchová úprava
Pasivace
  15-20% dusitan sodný (ponor cca 30 min.)
  Opakovaný oplach dest. vodou
Konzervace
  Lakem Paraloid B72, Veropal KP 709
  Bělený včelí vosk (pohyblivé části – řetízky)
  https://www.youtube.com/watch?v=_W53dgFZVig (odkaz – výroba sousoší sv. Vojtěcha do katedrály sv. Víta, 2018)

## Slide 74: Rizikové faktory pro Ag
materiály obsahující sloučeniny síry (např. vlna, plsť, guma vulkanizovaná sírou – latex rukavice)
chloridy
lidský pot