# Koroze kovů

1)kov v roztoku vlastní soli

Rovnovážný potenciál, měření proti něčemu,

vodíková elektroda!,

solný můstek,

řada potenciálů kovů, Nernstova rovnice

2)Článek – spojení dvou poločlánků (nejprve ve standardním stavu),

přesun elektronů (zdroj energie),

vznik potenciálu (kladnější – zápornější),

Zn, Fe v rozotku NaCl – každý zvlášť, pak vodivé spojení – přesun elektronů na ocel, Zn koroduje.(rozdíl stand. 0,32 V),

výměna fe za Cu – rychlejší, (rozd stand. 1,1, Pozor, hodnoty jiné! Nestandardní roztok! Jen o vysílání jontů.

Přepětí – rozdíl rov.pot. v dan. prostř. a skutečného, dáno přítomností druhého kovu příp. vnějšího zdroje.

Eta kladné – oxidace (solný můstek, stand. rozotky: (- 0,76 – (-0,44))-(-0,76) =  +0,44 oxidace, z pohledu. Železa (-0,44 – (-0,76))- (-0,44) = - 0,76V redukce.

Na elektrodě – mohou být i jiné reakce, např. Fe2+ → Fe3+, taky svúj potenciál, Nernst-Peters vztah.

3)2kovy v kontaktu ve vodě- ustavení potenciálu, zastavení koroze.

Nutno odebírat elektrony z katody – protony na vodík a rozpuštěný kyslík na OH-.

I tak to nestačí, rozhoduje rychlost přenosu náboje, odvádění korozních produktů,

vznik vodíku (na ušlecht.  kat. sníží její E),

hromadění elektronů v povrchu – totéž.

Anoda – zejm. transport kationu do roztoku (míchání, přítomnost sekundárních reakcí)- výsledek-polarizace elektrod.

Depolarizace – depol. reakce, míchání atd.

4)Makročlánek – děje popsané v 3) svary, spoje, šrouby aj.

5)popis termodyn – viz nernst,

dG = zFE,

kinet-Farad. Zákon – proud/úbytek,

ja na přepětí, J k podobně,

ja+jk =0,

butlerova -volmerova rovnice,

obrázek polarizační křivky (proud hustota vztah s proudem), ja=-jk, při Ekor.

Měření - Tafelův diagram, interpolace (j v absolutní hodnotě, při různých potenciálech, v potenciostatu,)

úplná křivka polarizace, - za pasivním stavem (při překročení určitého potenciálu) je ještě transpasivní stav – masívní rozpouštění, prudký nárůst korozního proudu.

definice koroze

6) teorie mikročlánků a fluktuací mikro:

hranice zrn, modifikace mříže, nečistoty, tvářené/netvářené, namáhané/nenamáhané, žíhané, nežíhané.

Diferenční aerace – vodní hladina, trubka v zemi

7)vzhled

rovnoměrná, důlková, bodová, selektivní, interkryst, transkryst., nitková

8)dle prostředí –

město, moře venkov,

roční období expozice,

půda (bakterie), voda, plyn→chemická koroze

9)faktory

– pH (amfoter., bazic.),

stimulace depolarizace kyslíkem, přítomnost železitých iontů: Fe3+ + e- → Fe2+,

inhibitory  pokryjí kov nerozpustgnou vrstvou (pasivují),

pohyb roztoku – přívod kyslíku, strhávání ochranných vrstev

10) teplota – vyvaření/nevyvření, repolarizace

11)bludné proudy – tramvaje, vlaky

12) pnutí, únava

13)Pourbaix diagram –

Diagram pH vs. Potenciál , svislice – dány reakcemi závislými jen na pH, rovnoběžky – dány reakcemi závislými jen na redoxním potenciálu. Šikmé: závisí na obojím. Oblasti – aktivní, pasivní, imunní,

výhoda proti tabulce (Beketovově řadě) – oblasti pasivity,

přímky vodíku a kyslíku – oblast stability vody,

Volba styku dvou kovů – jeden imunní, jeden pasivní,

14) Ochrana –

volbou materiálu, konstrukčním řešením,

elektrochemicky:  katodicky- imunní stav, anodicky – pasiv.vrstva povrchovou úpravou.

Úprava – povlaky bariérové, anodické, pasivační,

Předúprava – očištění mechan, odmaštění, moření (dekapování). Nanášení, pasivace.

15)chemická koroze –

v plynech, bez výměny elektronů, zejména oxidace,

struktura okují.

Pilling Bedworth pravidlo o krycí schopnosti oxidů

Další: sirná prostředí (desetiny procent – SO2- sulfidy), oxid uhelnatý: nauhličení oceli, vodík- vodíková křehkost

16)svařování –

oblouk, plamen,

tavení materiálu, nebo materiálu a pomocné elektrody,

vysoká pevnost.

Hodnotí se: čistota, tvrdost, metalografie,

HAZ – heat affected zone

17)pájení

měkké soldering (Sn) do 500°C,

nenamáhané (elektronika)

tvrdé (brazing) mosaz, pevné, konstrukční.

Navíc pájka, analýza jako u svař.

Snaha eliminovat olovo.

18)mechanické spojování –

nýtování nýtem,

clinchování – prorážení dvou plechů do sebe –

struktura – deformace za studena, protáhlá zrna.

| Kov | Elektrodová reakce | E o V |
| --- | --- | --- |
| Hořčík Niob Hliník Titan Vanad Mangan Zinek Chrom Železo Kadmium Nikl Molybden Cín Železo Měď Měď Stříbro Platina Zlato | Mg —> Mg 2 + + 2 e Nb —> Nb 3 + + 3 e Al —> Al 3 + + 3 e Ti —> Ti 3 + + 3 e V —> V 2 + + 2 e Mn —> Mn 2 + + 2 e Zn —> Zn 2 + + 2 e Cr —> Cr 3+ + 3 e Fe —> Fe 2+ + 2 e Cd —> Cd 2+ + 2 e Ni —> Ni 2 + + 2 e Mo —> Mo 3 + + 3 e Sn —> Sn 2 + + 2 e Fe —> Fe 3 + + 3 e Cu —> Cu 2 + + 2 e Cu —> Cu + + e Ag —> Ag + + e Pt —> Pt 3+ + 3 e Au —> Au + + e | - 2,37 - 1,86 - 1,66 - 1,21 - 1,18 - 1,18 - 0,76 - 0,74 - 0,44 - 0,40 - 0,25 - 0,20 - 0,14 - 0,04 + 0,34 + 0,52 + 0,80 + 1,19 + 1,68 |

R . T

E r     =    E 0   +   ----------------------------------         .    l o g   a  M  e   z    +       						      2,2303 . z . F

kde	R je molární plynová konstanta, 8,314 J.K - 1 . mol - 1

T teplota, K

a  M  e   z    + 	aktivita kovových iontů v roztoku, mol.dm – 3

R . T                    a ox

E r     =    E 0   +   --------------------------    .    log     ---------------							   2,2303 . z . F	         a red

kde v logaritmickém členu je poměr aktivit oxidované (a ox) a redukované formy (a red) reagující látky

Depolarizace

2 H+ + 2 e- → H2  (kyselé prostředí)

2 H2O +  2 e- → H2  + 2 OH- (zásadité prostředí)

O2 + 4 H+ + 4 e- → 2 H2O (kyselé prostředí)

O2 + 2 H2O + 4 e- → 4 OH-  (zásadité prostředí)

Kinetika elektrochemické koroze

V elektrochemických úvahách odpovídá elektrický proud ve smyslu Faradayova zákona rychlosti reakce :

m           M

------      =     ------------  .  I											 	z . F

kde je	m / 	 rychlost reakce, tj. materiálový efekt zkorodovaného kovu m za čas  , kg.s - 1

I		 proud, A

M		 molární hmotnost atomu kovu, kg.mol - 1

z		 počet elementárních nábojů nesených ionty kovu

F		 Faradayova konstanta, 96 494 C. mol - 1.

Proud, vztažený na jednotku plochy povrchu kovu je proudová hustota J (A.m- 2).	Přepětí  charakterizuje hnací sílu korozního procesu, ale současně s jeho vzrůstem se urychluje i elektrodová reakce v příslušném směru, a to podle exponenciálních funkcí :

Anodický děj :

 . z . F

J A   =  	J 0 . exp  ------------------------   .                								    2,3 . R . T

Katodický děj:

(1 - ) . z . F

J K   =   -  	J 0 . exp  - ----------------------------   .                							        2,3 . R . T

kde

J A, J K 	jsou anodická,  resp. katodická proudová hustota (A.m- 2)

J 0		     je výměnná proudová hustota, charakterizující rychlost dílčího děje (A.m - 2)

            je koeficient přenosu náboje.

J A + J K    =   0

Butlerova-Volmerova rovnice, popisující rychlost elektrodové reakce vyjádřenou proudovou hustotou J v závislosti na hodnotě potenciálu E:

 . z . F 		                           (1 - ) . z . F

J   = 	J 0  .  exp ( ---------------------------   .    )     -     exp   (   -  ------------------------------   .     )   			      2,3 . R . T		                   2,3 . R . T

J a    =    - J k    =     J kor

Elektrochemická koroze kovů je samovolný proces vzájemné interakce kovu s okolním elektrolyticky vodivým prostředím, při kterém ionizace atomu kovu a redukce oxidační složky korozního prostředí probíhají současně a jejich rychlosti závisejí na hodnotě elektrodového potenciálu kovu.

Pourbaixovy diagramy

EO2 = 1,23 – 0,059 pH

EH2 = 0,00 – 0,059 pH

Pilling-Bedworthův poměr

| Kov | Oxid | Vox / Vk | Kov | Oxid | Vox / Vk | Kov | Oxid | Vox / Vk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | Li2O | 0,57 | Cd | CdO | 1,27 | Mo | MoO2 | 2,18 |
| Na | Na2O | 0,59 | U | UO2 | 1,96 | Mo | MoO3 | 3,45 |
| K | K20 | 0,48 | U | U3O8 | 3,12 | W | WO2 | 1,86 |
| Mg | MgO | 0,79 | Al | Al2O3 | 1,31 | W | WO3 | 3,36 |
| Ca | CaO | 0,63 | Ti | TiO2 | 1,76 | Fe | FeO | 1,77 |
| Sr | SrO | 0,66 | Zr | ZrO2 | 1,60 | Fe | Fe3O4 | 2,09 |
| Ba | BaO | 0,73 | Sn | SnO2 | 1,33 | Fe | Fe2O3 | 2,14 |
| Cu | Cu2O | 1,67 | Pb | PbO | 1,15 | Co | CoO | 1,75 |
| Cu | CuO | 1,74 | Nb | NbO | 1,57 | Co | Co3O4 | 2,00 |
| Ag | Ag2O | 1,58 | Nb | Nb2O5 | 2,81 | Co | Co2O3 | 2,42 |
| Be | BeO | 1,67 | Ta | Ta2O5 | 2,32 | Ni | NiO | 1,52 |
| Zn | ZnO | 1,58 | Cr | Cr2O3 | 2,02 | Pt | PtO | 1,56 |

V mol, o x

2,5    >   -------------------------		 >   1	 	ochranná vrstva					 V mol, M e

Svar

svar

Pájený spoj

Clinchování:

Pohled shora: