# Nerostotvorné (= minerogenetické) procesy

Procesy vedoucí ke vzniku minerálů můžeme rozdělit do 2 skupin:

- Endogenní (hypogenní) nerostotvorné procesy

Jsou spjaty s vnitřními geologickými silami.

Probíhají hlavně ve svrchním zemském plášti a zemské kůře

Do této skupiny patří především magmatické, metamorfní a hydrotermální procesy

- Exogenní (hypergenní, supergenní) nerostotvorné procesy

Jsou vyvolávány vnějšími geologickými silami a dochází k nim v přípovrchových částech zemské kůry, v kontaktu s hydrosférou a atmosférou.

Patří sem procesy zvětrávání hornin a minerálů, transportu a sedimentace.

## Magmatické procesy

- Vedou ke vzniku magmatických hornin

Magmatický proces zahrnuje vznik magmatu natavením nebo roztavením pevných hornin, jeho výstup do svrchních částí zemské kůry (případně až na zemský povrch), jeho diferenciaci a krystalizaci.

Magma je přírodní, zpravidla silikátová tavenina

Hlavními složkami magmatu jsou SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, CaO, MgO, Na2O a K2O, rozpuštěná voda

Uvedené složky jsou základem většiny minerálů magmatických hornin

(příklady)

Existují i magmata zcela odlišného chemického složení (karbonátové, sulfidické taveniny).

V určitém množství je v magmatu přítomna plynná fáze :

H2O, CO2, HCl, HF, H2S, H2, CO, SO3 a N2 (tyto látky jsou zčásti absorbovány v kapalné fázi, zčásti jsou v ní chemicky vázány)

Magma může obsahovat do 10 % pevné fáze :

- minerály z počátečních stadií krystalizace magmatu

- relikty (zbytky) původních hornin, jejichž roztavením magma vzniklo

Základní typy magmat:

- bazické (bazaltové magma)

- kyselé magma (granitové)

- magma intermediárního složení (andezitové magma)

- ultrabazické magma (peridotity)

### Likvace

- rozdělení původně homogenní taveniny na dvě vzájemně nemísitelné taveniny (silikátovou a sulfidickou), při teplotě cca 1500 oC

- počáteční krystalizace (akcesorické minerály) – zirkon, apatit, pyrop, spinelidy, ilmenit, ......

- hlavní krystalizace (Bowenovo reakční schema – idealizace) – obr.

### Recentní poznatky o krystalizaci magmatu

Procesy diferenciace magmatu:

-    frakční krystalizace

- gravitační

- filtrační

- var magmatu (oddělení plynné fáze)

Asimilace – proces, při němž magma pohlcuje okolní horniny a rozpouští je v sobě

Vznik minerálů ze sopečných exhalací

- exhalační ložiska -

fumaroly (100-800 oC)

solfatary (100-200 oC)

Hlavní složky sopečných plynů: H2O (pára), HCl, NH4Cl, H3BO3, H2S, SO2 a CO2

Sopečné sublimáty (fumarolové nebo solfatarové) vznikají mimo sublimace:

- chemickými reakcemi mezi plynnými složkami exhalátů při jejich ochlazování

- chemickými reakcemi mezi sožkami exhalátů a atmosferickým kyslíkem

př: vznik ložiskových akumulací síry:

2 H2S + SO2     -------    2 H2O  + 3 S

2 H2S + O2     -------    2 H2O  + 2 S

Typické sublimáty: salmiak (NH4Cl), sassolin (H3BO3), halit, sylvín, thenardit (Na2SO4)

- lokálně: hematit, magnetit, pyrit, realgar, auripigment, antimonit, cinnabarit

Minerály vznikající přeměnou vulkanických hornin interakcí s exhalacemi:

sírany - alunit KAl3 /SO4/2 /OH/6, sádrovec

# Hydrotermální procesy

- dochází ke krystalizaci minerálů z hydrotermálních roztoků

V podmínkách zemské kůry mají hydrotermální roztoky charakter vodných roztoků o teplotě cca 50 – 700 oC.

Teplotní dělení:

- vysokoteplotní (katatermální) roztoky :		700 – 300 oC

- středně teplotní (mezotermální) roztoky:		300 – 200 oC

- nízkoteplotní (epitermální) roztoky:			200 – 50 oC

/teletermální roztoky/

alpské parageneze					350 - 50

pozn. ve starší literatuře se setkáváme s termínem pneumatolytické roztoky. Jde o vysokoteplotní roztoky, jejichž teplota je vyšší než kritická teplota čisté vody – t.j. 374 oC za tlaku 22 Mpa.

- kritická teplota hydrotermálních roztoků je vyšší v závislosti na obsahu rozpuštených látek

(např. 20% rozpuštěných solí .......................kritický bod 600 oC)

Původ vody hydrotermálních roztoků:

- magmatogenní

- diagenetický

- metamorfní

- povrchový (meteorické, - vadózní vody), nasávání mořské vody v oblasti riftů a jejich ohřev, mineralizace

Zdroje mineralizace

- podobně jako zdroje vody roztoků

Formy transportu látek

- největší význam má transport nerostných látek v podobě lehce rozpustných sloučenin, disociovaných na jednoduché ionty nebo polymerní molekuly

Informace o látkovém složení hydrotermálních  roztoků dostáváme:

- výzkumem plynokapalných uzavřenin v hydrotermálních minerálech

- studiem nerostných paragenezí hydrotermálního původu

- izotopický výzkum O, C, S

- přímo lze zkoumat hydrotermální roztoky v oblastech s doznívající sopečnou aktivitou (roztoky výrazně ovlivněny meteorickou vodou)

Složení hydrotermálních roztoků je velmi variabilní, zpravidla obsahují 2 – 16 hm.% rozpuštěných solí,

- maximálně kolem 40 %

## Kationty:  Na, K, Ca, Mg, Ba

Anionty: Cl, HCO3, CO3, SO4, F

Pro transport chalkofilních prvků (Pb, Zn, Ag, Cu,......) mají velký význam ionty HS - a S 2- .

Schematická řada vylučování sulfidů jednotlivých kovů s klesající teplotou hydrotermálního roztoku:

Bi - As- Au, Cu, U - Zn - Pb, Ag - Sb - As - Hg

Formace sulfidických ložisek dle klesající teploty vzniku:

1. Zlatá a zlato-stříbrná formace

2. Ag-Co-Ni-Bi-U formace

3. Pyritová a chalkopyritová formace

4. Pb-Zn-Ag formace

5. Sb-As-Se formace

6. Hg formace

# Recentní submarinní hydrotermální procesy

Vznik submarinní hydrotermální mineralizace je podmíněn:

- výměnou tepelné energie a látek mezi litosférou a hydrosférou

Dochází k tomu :

- především podél globálního systému divergentních deskových  rozhraní   ( tj. na riftových zónách )

- na ostrovních obloucích

- v zaobloukových pánvích

- v areálech vnitrodeskového vulkanismu

Vznikají často sulfidické akumulace, které můžeme považovat za recentní analogy ložisek „Kuroko“, „Besshi“ a kyperského typu

### Podloží recentních hydrotermálně sedimentárních sulfidických akumulací a jeho hydrotermální alterace

- uložení na vulkanitech, případně vulkanoklastických horninách

Na středooceanických hřbetech jde o bazalty typu MORB (=  mid-ocean ridge basalts), lokálně i andezity

- v zaobloukových pánvích kromě basaltů též ryolity, autobrekciované lávy a vulkanoklastické horniny, složením odpovídající uvedeným vulkanitům

Vznik sulfidických rud, jejich nerostné složení

a morfologie rudních těles

- vznik z hydrotermálních roztoků, vyvěrajících na mořské dno

Typickým produktem hydrotermální aktivity v obou geotektonických pozicích jsou komínovitá tělesa s.l. ( komíny = „smokers“) a hydrotermální kupy („hydrothermal mounds“)

Morfologie komínů je variabilní. Např. v hydrotermálním poli EPR:

- štíhlé komíny s téměř kruhovým průřezem a úzkým centrálním kanálem /několik cm/, o výšce 1-2 m, výjimečně i přes 5 m

- mocnost stěny při bázi komínu závisí na jeho stáří /mm až dm/

V případě aktivních komínů z nich rychle vystupují hydrotermální fluida obvykle zbarvená černě nebo bíle (v závislosti na přítomnosti a povaze suspendovaných částic)

- „black smokers“ 		teploty 330-380 oC

- „white smokers“ 		   	      20-300 oC

Charakteristickým znakem všech „smokerů“ je jejich zonální /koncentrická/ stavba.  Jde o mineralogickou zonálnost, jejíž hlavní příčinou je pokles teploty směrem k okraji komínu a reakce hydrotermálních fluid s mořskou vodou ve vnějších částech stěny komínu

Vnitřní zóna:

- chalkopyrit

- dále od kanálu hlavně pyrit, bornit, případně magnetit, lokálně pyrhotin, cubanit

Ve střední části stěny:

- sfalerit, wurtzit, chalkopyrit, pyrit a anhydrit

Vnější zóna stěny:

- je menší mocnosti

- pyrit, markazit, opál, baryt

pozn. jsou známé také komíny barytové

Často jsou popisovány dendritické útvary a kostrovité krystaly některých rudních minerálů (sfalerit, baryt, galenit)

Morfologicky zcela odlišným typem komínů jsou tzv. difuzéry („diffusers“), které nemají centrální kanál.

Hydrotermální fluida vystupují k povrchu relativně pomalu centrální porézní zónou a stěnami. K výstupu roztoků dochází tedy na celém povrchu tělesa. Difuzér v typickém příkladu získává kuželovitý tvar.

Mineralogicky se difuzéry liší vysokým obsahem pyrhotinu a absencí anhydritu. Některé difuzéry obsahují množství barytu. Dalšími rudními minerály jsou pyrit, sfalerit a cubanit.

Hydrotermální kupy – tělesa, která se tvoří srůstem většího množství komínů a nahromaděním fragmentů, vznikajících jejich rozpadem.

Rostoucí kupou prostupují hydrotermy, které způsobují metasomatické přepracování a rekrystalizaci materiálu uvnitř kupy.

#### Velikost sulfidických akumulací

1/	Kotlina „Atlantis II“ v riftové zóně Rudého moře:

- 94 mil. tun rud s kovnatostí 2.1 % Zn, 0.5 % Cu, 39 ppm Ag a 0.5 ppm Au

2/ 	Těleso masivních sulfidických rud o rozměrech 1000 x 150 m a výšce 35 m v riftovém údolí Galapážského hřbetu. Odhad 10 mil. tun rud.

#### Hydrotermální chocholy („hydrothermal plumes“)

- typický fenomén pro hydrotermální pole

- jde o černé „kouře“, vystupující z ústí aktivních komínů, z trhlin na povrchu hydrotermálních kup, případně i z trhlin přímo v mořském dně

- vystupují do výše několik X0 až X00 m nad dno, zde se jejich pohyb mění na horizontální a následně dochází k sedimentaci

Tvar horizontální části chocholu závisí na proudění mořské vody

Černé zbarvení těchto „kouřů“ je způsobeno suspenzí sulfidů, které vznikají při reakci hydrotermálního roztoku z mořskou vodou.

Proces precipitace minerálů trvá několik sekund po vývěru:

- pyrhotin

- pyrit

- sfalerit

- chalkopyrit

- další fáze Fe, S, SiO2

- méně hojné jsou částice anhydritu, opálu, oxid-hydroxidů Fe, síry 

- vzácně markazit, covellin, cubanit, baryt a některé silikáty

Rozměry částic v suspenzi jsou velmi malé:	0.1 – 850 m.

Sedimentace z hydrotermálních chocholů probíhá ve vzdálenostech do několika X00 m až 2000 m (viz. příklady)

Sulfidické rudy střeooceanických hřbetů jsou tvořeny především:

- sulfidy Fe, Cu a Zn, z nerudních minerálů převládají různé formy SiO2 a sulfáty

- akumulace takových rud: středoatlanský, východopacifický a galapážský hřbet, Rudé moře (Atlantis)

- jde o recentní analogy rudních ložisek „kuroko“ a kyperského typu

Složení sulfidických akumulací na spreadingových zónách v zaobloukových pánvích

je více variabilní v závislosti na litologii v prostoru konvekčně cirkulačních systémů:

- opět jde o recentní analogy rudních ložisek „kuroko“ a kyperského typu, která jsou ale mineralogicky pestřejší

- kromě výše jmenovaných jsou hojné minerály tetraedrit-tennantitové skupiny (obsahy Ag), sulfidy Pb a Ag, Au, baryt, anglesit

„Alpské parageneze“

Termínem „alpská parageneze“ jsou označovány specifické nízkoteplotní hydrotermální asociace, vyskytující se nejčastěji na puklinách hornin.

Krystalovaly z vodných roztoků o teplotě 100-360 oC.

V České republice je alpská parageneze nejvýrazněji vyvinuta:

- na Čáslavsku a Kutnohorsku

- v Jeseníkách

- na Českomoravské vrchovině

## Minerální asociace A

## (dle Bernarda)

## – v kvarcitech, svorech, fylitech, rulách (nízké obsahy Ca)

###### Vernířovice u Sobotína – „Hackschlüssel“

- okolní horninou chloritické ruly desenské skupiny

Minerály:

- křemen zastoupen křišťálem a záhnědou, XX až 15 cm velké, čisté a bohaté na krystalové tvary (Burkart 1953)

- albit

- klinochlor (tmavozelené lístky)

- hematit

- pyrit (až 1 cm XX)

- magnetit

- titanit vytváří velmi malé (do 1 mm) bezbarvé či světle zelené XX se silným leskem)

- kalcit (XX)

###### Kutná Hora

###### – lomy „Prachovna“, „V Hutích“, „Kamenná bába“

###### lom u Vrbova mlýna

- okolní horninou katazonálně metamorfované ruly a migmatity kutnohorského krystalinika

Minerály:

- křemen zastoupen křišťálem, XX až 2 cm velké

- chlorit černozelený, ve vějířovitých a paprsčitých shlucích

- anatas (ocelově modré až šedé dipyramidy s silným leskem, do 5 mm)

- brookit – vzácnější (nahnědlé rýhované tabulky, do 3 mm)

- rutil (jako varieta „sagenit“ v XX křišťálu)

- klinochlor (tmavozelené lístky)

- turmalín - skoryl

- fluorit ve štěpných agregátech nebo XX

- ilmenit

- kalcit

- laumontit – sukcesně nejmladší minerál

## Minerální asociace B

## (dle Bernarda)

## – v granitech, granodioritech, pegmatitech, rulách (přechodný typ mineralizace s kolísavým obsahem Ca)

###### Černá Voda u Žulové – „Nový lom“

- okolní horninou biotitové granity, granodiority a pegmatity žulovského masivu

Minerály:

- křemen vytváří šedobílé XX kolem 1 cm velké

- albit XX v drúzách

- epidot – klinozoisit (stébelnaté až paprsčité agregáty i několik cm velké, zbarvení šedé až ostře zelené, klasifikačně většinou epidoty)

- chlorit = chamosit (Losos a kol. 1994), ve varietě „strigovit“ (jemně zrnité až celistvé černozelené agregáty), v trhlinách pegmatitů

- hematit – lupenité agregáty, často s epidotem a stopbitem

- titanit

- kalcit

- pyrit

- stilbit – časté snopkovité a vějířovité agregáty (průměr až 3 cm) a XX na puklinách granitoidů

- heulandit

## Minerální asociace C

## (dle Bernarda)

## na puklinách amfibolitů, amfibolických rul, skarnů, dioritů, gaber

## (mineralizace s vysokým obsahem Ca)

###### Sobotín – „Pfarrerb“

- asi 0.5 km východně od kostela v Sobotíně, při cestě na kótu Smrčina

- horniny sobotínského amfibolitového masivu (amfibolity, amfibolické ruly)

Minerály:

- epidot je zde světově známým minerálem, jeho XX jsou sytě zelené, někdy průhledné. Největší X 140 x 26 mm (Nepejchal 1994)

- albit – tvoří drúzy bílých nebo bezbarvých XX, několik mm velkých, často zdvojčatělých

- adulár (mikroklin)

- aktinolit v podobě azbestu

- apatit (nízce sloupečkovité XX bílé nebo nafialovělé barvy)

- diopsid je nejstarším minerálem (350 oC a tlak 2-3 kbar dle Nováka a kol.1991)

- titanit (sfén) – klínovité XX do 0.5 cm velikosti, žlutozelené barvy a průhledné

- prehnit (bílý až světle zelený, v kulovitých a hřebenitých agregátech v dutinách)

- ilmenit

- Ca-zeolity /heulandit/ (nejmladší fáze asociace) – cca 150 oC a tlak 1 kbar

###### Mirošov – činný lom

- horniny strážeckého moldanubika (amfibolity, amfibolické ruly migmatitizované)

Minerály:

-    epidot (dlouze sloupcovitý, paprsčité XX

- albit

- křemen (xx kolem 1 cm, někdy křišťál)

- amfibol (aktinolit – paprsčitý), prehnit

- titanit – klínovité a psaníčkovité typy XX

- chlorit (klinochlor) – kulovité radiálně lupenité agregáty

- axinit

- pyrit, markazit, hematit

- apatit

- stilbit (nasedá na křišťál), chabazit

## Minerální asociace D

## (dle Bernarda)

## specifický typ převážně karbonátových žilek v sedimentárním komplexu chvaletického ložiska Fe-Mn rud

## (mineralizace s vysokým obsahem Mn)

###### Chvaletice

- horniny chvaletického proterozoika

Minerály:

- rodochrozit a kutnohorit, ankerit

- neotokit ( /Mn Fe/ Si O3 . H2O )

- Mn-cummingtonit v azbestové formě

- cronstedtit (sk. serpentinu)

- hyalofan

- K, Ba – živce, Ba-heulandit

- pyrofanit

- dravit- jemně vláknitý

- křemen

- sulfidy: alabandin (MnS), pyrit, markazit

- hevlín, rutil, opál