Exogenní (hypergenní = supergenní)

nerostotvorné procesy

Jsou vyvolávány vnějšími geologickými silami a dochází k nim v připovrchových částech zemské kůry, v kontaktu s hydrosférou a atmosférou (a někdy i biosférou – např. činnost bakterií).

Patří sem procesy zvětrávání hornin a minerálů,

transportu a sedimentace, diageneze.

## Zvětrávání

# Je to soubor fyzikálních a chemických procesů, při kterých dochází k rozkladu mnohých minerálů a hornin,

protože se dostávají do podmínek které se liší od podmínek jejich vzniku

(v povrchových podmínkách nejsou stabilní).

Vznikají nové minerály (supergenní, sekundární), stálé za daných fyzikálně – chemických podmínek.

Procesy zvětrávání

Některé nerosty jsou velmi odolné a prakticky nepodléhají zvětrávacím procesům (pouze dochází k jejich mechanickému opracování při transportu):

Křemen	Si O2

Akcesorické minerály, odolné zvětrávání :

- zirkon Zr Si O4,

- granáty (pyrop, almandin),

- staurolit, …

- rutil

Tyto minerály, také díky své větší hustotě se hromadí ve spodních polohách klastických sedimentů - náplavech (rýžoviskách):

- drahé kovy (Au, Pt)

- drahokamy (korund, topaz, diamant, pyrop, spinel)

- rudní minerály (magnetit, chromit, ilmenit, monazit, xenotim, cínovec, ….)

Běžné horninotvorné minerály relativně (ale různě rychle) zvětrávají

- obecně - čím dříve krystalovaly (v Bowenově schematu), tím rychleji zvětrávají

(př. živce, olivín, slídy, ….)

Při zvětrávání horninotvorných minerálů se uvolňují různě pohyblivé ionty, které jsou z místa zvětrávání odnášeny vodou různě rychle:

a) mobilní kationty: Na+ , K+ , Ca2+ , Mg2+............................

b) nemobilní kationty: Al3+ , Fe3+  , Ti3+ , Si4+

Nejběžnější pochody při zvětrávání:

- oxidace

- hydrolýza

- hydratace

- karbonatizace

Oxidace

###### Minerály s Fe II+ přecházejí na fáze s Fe III+

##### Pyrit, markazit, siderit, …	 ------ 		limonit (goethit Fe O OH)

(lepidokrokit FeO OH)

Síra sulfidů (S –II ) se oxiduje až na S +VI síranů v supergenních minerálech gossanů

(sádrovec, anglesit, …)

Hydrolýza silikátů

výrazně ovlivňuje:

- přítomnost CO2, rozpuštěného ve vodě

- hydrodynamický režim

př.  zvětráváním albitu (nebo K-živce) může vznikat gibbsit (bauxity) nebo kaolinit (kaolínová ložiska, jíly),

- za specifických podmínek montmorillonit (podle pH prostředí)

tropické klima:

H+  +  NaAlSi3O8  +  7 H2O  -------  Al (OH)3  +  Na+  3 H4SiO4

Bauxity kromě gibbsitu diaspor a boehmit (Al O OH)

(koloidní SiO2 – zpevňuje a tmelí sedimenty)

humidní klima:

4 H+ +  4 NaAlSi3O8  + 18 H2O  ------  Al4 /Si4O10/ /OH/8  + 4 Na+

+ 8 H4SiO4

Hydratace

př. zvětrávání peridotitu (olivínovce)  na serpentinity (hadce)

(Mg, Fe)2 Si O4   ------  Mg6 Si4O10  / OH/8

olivín				serpentin (antigorit, chrysotil)

pozn. někdy vzniká mezi konečnými produkty zvětrávání hadce

brucit Mg (OH)2

další příklady hydratace

biotit ------------------ hydrobiotit -----------------vermikulit

muskovit ------------- hydromuskovit ------------------ jílové minerály

Karbonatizace

působení CO2 při chemickém zvětrávání

př. zvětrávání minerálů serpentinové skupiny

Mg6 Si4O10 /OH/8  +  6 CO2  ------  6 MgCO3  +  4 SiO2  +  4 H2O

magnezit		opály

př. zvětrávání karbonátových hornin

CaCO3  +  H2O  +  CO2  -------  Ca (HCO3)2

kalcit

(aragonit) – temperované roztoky , alespoň 30 oC

……………..

Zvětrávání na ložiskách sulfidických rud

# Zvětrávací profil ložiskem sulfidů – obr.

- zóna oxidační (subzóna vyluhování) --------   „gossan“ = klobouk ložiska, oxidační podmínky

pozn. Subzóna vyluhování je prakticky zbavena původních rudních minerálů i kovů)

- zóna cementační (nabohacení kovy) – pod úrovní hladiny podzemní vody, redukční podmínky. Cementační zóna mívá nejvyšší kovnatosti na ložisku.

- zóna primárních rud

Tvar a hloubkový dosah zvětrávacího profilu jsou ovlivněny pronikáním vody a atmosferických plynů, klimatické poměry.

Vznik sekundárních (supergenních) minerálů (sírany, hydroxidy, karbonáty, fosfáty, arzenáty, vanadáty, …..). Jde většinou o vodnaté fáze, tvoří se oxidací a hydratací primárních rudních minerálů.

Vznikají bohaté a typické nerostné parageneze (zejména v oxidační zóně), jejichž složení závisí na složení primárních minerálů sulfidického ložiska.

Limonit – směs oxidů a hydroxidů Fe - nejdůležitější  a nejhojnější supergenní fáze povrchových částí sulfidických ložisek

V limonitů gossanů bývají dutiny s krystalky různých supergenních minerálů

vznik hydroxidů Fe (součást limonitu) v podmínkách oxidační zóny:

4 FeS2  +  15 O2  +  16 H2O  + 2 CO2  ---  4 Fe (OH)3  + 8 H2SO4  + 2 H2CO3

tvorba síranů Fe  s následnou přeměnou na hydroxidy Fe:

2 FeS2 +  7 O2  +  2 H2O  ------   2 FeSO4  +  2 H2SO4

4 FeSO4 +  O2  +  10 H2O  ------   4 Fe(OH)3  +  4 H2SO4

- goethit, lepidokrokit - podobně

Zvětrávání chalkopyritu v oxidační zóně:

4 CuFeS2  + 17 O2  +  12 H2O  +  2 CO2  ----  4 Fe(OH)3  +  4 CuSO4  +  4 H2SO4  +  2 H2CO3

Další možnosti zvětrávání pyritu v oxidační zóně:

Pyrit FeS2	---------- 	melanterit  Fe SO4 . 7 H2O

----------	smolníkit	Fe SO4 . H2O

(nutná přítomnost volné kyseliny sírové k udržení dvojmocného Fe v roztoku)

– Chvaletice, Smolník

-  za přítomnosti Ca:

Pyrit FeS2	---------- 	sádrovec Ca SO4 . 2 H2O

Pyrit FeS2

---------- 	epsomit 	Mg SO4 . 7 H2O		Smolník

----------	vivianit	Fe3 / PO4 /2. 8 H2O

----------	halotrichit		Fe +II Al2 / SO4 /4. 22 H2O

----------	alunogen		Al2 / SO4 /3. 18 H2O

Zvětrávání galenitu v oxidační zóně:

-  anglesit		Pb SO4

-  cerusit		Pb CO3

-  pyromorfit	Pb5 / PO4/3 . Cl

V případě přítomnosti V, As, Cr nebo Mo

-  vanadinit		Pb5 / VO4/3 . Cl

-  mimetesit		Pb5 / AsO4/3 . Cl

-  krokoit		Pb / CrO4/

-  wulfenit		Pb / MoO4/			Mežica (Slovinsko)

Zvětrávání na ložisku chalkopyritu v oxidační zóně:

- nejprve dobře rozpustný a pohyblivý CuSO4  .  5 H2O chalkantit, nebo zásaditý langit

- při styku těchto roztoků s CO2, rozpuštěným ve spodních vodách vznikají zásadité uhličitany Cu:

malachit	Cu2 / OH / CO3

azurit	Cu3 / OH /2 /CO3 /2

př. Borovec u Štěpánova, Ludvíkov u Vrbna, Lubietová, Špania Dolina)

- v reakci s rozpuštěným SiO2  :

chryzokol	(koloidní)	Cu Si O3 . n H2O	Zálesí u Javorníka

dioptas		Cu6 Si6 O18 . 6 H2O

Cementační zóna - reakce sestupujících síranů rozpuštěných ve vodách s primárními sulfidy (redukční prostředí) – vznikají sekundární sulfidy a ryzí kovy:

a) sekundární sulfidy

5 FeS2  +  14 CuSO4  +  12 H2O  ---- 7 Cu2S  + 5 FeSO4  +  12 H2SO4

chalkozín

CuFeS2  +  CuSO4  -------   CuS  +  FeSO4

covellin

covellin se může tvořit i na úkor sfaleritu:

ZnS  +  CuSO4  -----   CuS  +  ZnSO4

Pozn. Také může vznikat redukcí sestupujícího síranu měďnatého kuprit		Cu2 O

- mezi supergenní minerály cementační zóny patří také ryzí kovy:

- Au (Zlaté Hory)

- Ag (Příbram), také vzniká argentit Ag2S, akantit

- Cu (Borovec u Nedvědice, Zlaté Hory, Smolník)

Zvětrávání na ložisku Pb-Zn sulfidů (galenit, sfalerit):

- nejprve dobře rozpustný a pohyblivý  -	ZnSO4  		goslarit

- v případě Pb nerozpustný   -	anglesit 	PbSO4

- působením vod s CO2 jmenované fáze pomalu přechází na:

cerusit	Pb CO3

v případě Zn:

smithsonit -	Zn CO3

hydrozinkit -	vodnatý Zn CO3

další alternativou je vznik:

-  pyromorfit	Pb5 / PO4/3 . Cl

-  hemimorfit	Zn4 (OH)2  / Si2O7 / . 2 H2O

Ložiska s arzenidy Co, Ni (Jáchymov, Zálesí u Javorníka):

- annabergit  -		Ni3 /AsO4  /2 . 8 H2O

- erytrín  -		Co3 /AsO4  /2 . 8 H2O

-  skorodit		Fe /AsO4  / . 2 H2O

-  mimetesit	Pb5 /AsO4  /3 . Cl

Ložiska uranových rud:

Primární uraninit (UO2) přechází na uranové slídy:

-  torbernit  -		Cu /UO2  /2 /PO4  /2 . 8-12 H2O

-  autunit  -		Ca /UO2  /2 /PO4  /2 . 8-12 H2O

-  nováčekit

pozn. Uranové slídy s předponou „meta“ mají menší počet molekul vody (metatorbernit, metaautunit)

- řada vzácných fosfátů, sulfátů a arzenátů

# Chemogenní (chemická) sedimentace

- při chemické sedimentaci dochází k ukládání minerálů z vodných roztoků, které obsahují převážně rozpustné produkty zvětrávání

- obrovský objem minerálů se vytvořil a stále vzniká chemickou sedimentací z mořské vody

Obsah solí v mořské vodě je poměrně stabilní – salinita asi 3.5 %. Jde hlavně o ionty Cl- , Na+ , Mg 2+ , SO4 2- , Ca 2+ a K+ .

Odpařování mořské vody v uzavřených zátokách vede ke zvyšování koncentrace rozpuštěných solí a při překročení meze rozpustnosti jednotlivé soli postupně krystalizují a sedimentují.

Pořadí krystalizace solí z mořské vody:

- sádrovec, anhydrit

- halit

- minerály K, Mg :

epsomit MgSO4 . 7 H2O, sylvín, carnallit KCl . MgCl2 . 6 H2O

- (boráty)- nepartné množství

K chemogenní sedimentaci dochází i při odpařování vody z bezodtokých jezer:

- boráty (borax, colemanit, pandermit)

borax  Na2B4O7,  Kalifornie - oblast Borax Lake

colemanit Ca2B6O11 . 5 H2O, Dead Valley, sev. Amerika

pandermit Ca4B10O19 . 7 H2O , Panderma - Marmarské moře

Kaspické moře - mirabilit

některá jezera – soda

- Vysrážením Fe z roztoků, přinášených do moří nebo jezer dochází ke vzniku

oxidických železných rud (limonit, goethit, hematit, magnetit)

- Za chemogenní sediment můžeme považovat i krasovou výzdobu jeskyní ve vápencích – vzniká rozpouštěním a opětovným vysrážením karbonátů z vodných roztoků

# Biochemická sedimentace

Srážení látek z roztoků může být způsobeno nebo do jisté míry ovlivněno činností organismů (látková výměna mezi organismem a okolním prostředím může vést ke vzniku minerálů v okolí určitých organismů.

Nahromaděním takových minerálů vznikají biochemické sedimenty:

- Vápenec, travertin (kalcit) – inkrustace stonků vyšších rostlin, stélek řas nebo mechů

- Redukcí Ca SO4 (sádrovec, anhydrit) za spoluúčasti bakterií (např. Desulphovibrio desulphuricans) se mohou tvořit akumulace elementární síry.

- Bakterie se také uplatňují při srážení železných oxidických rud

# Biomineralizace

Je proces, kdy organismy produkují tzv. biogenní minerály, které se stávají součástí jejich organismu  (schránky, vnitřní kostry, zuby):

- karbonáty Ca (kalcit, aragonit), fosfáty Ca (apatit, francolit), amorfní SiO2 (opál)

- v ojedinělých případech vzniká biomineralizací fluorit, pyrit, sádrovec, celestin, baryt, goethit

# Vznik minerálů během diageneze

Termínem diageneze se označuje soubor procesů probíhajících po uložení sedimentu (vedou ke zpevnění sedimentu). Diagenetické procesy se zpravidla dělí na mechanické a chemické.

Při chemických procesech dochází k:

- přeměně montmorillonitu na illit

- složitou přeměnou montmorillonitu a illitu vzniká živec (K-živec, albit)

- dolomitizace (dochází k metasomatickému zatlačování vápenců)

- fosfatizace – diageneticky vznikají fosfáty Ca (apatit, francolit) – reakcemi CaCO3 s organickou hmotou

- pyritizace: vznikají nestabilní sulfidy Fe (např. mackinawit FeS a greigit Fe3S4), které se brzy mění na stabilní pyrit

Zdrojem síry pro vznik diagenetických sulfidů jsou sulfáty z mořské vody, zdrojem železa oxidy a hydroxidy Fe, v pozdějších stadiích diageneze i silikáty Fe.

- silicifikace : dochází k zatlačování původních minerálů hmotami SiO2