Vytvrzování nenasycených polyesterových pryskyřic radikálovým iniciátorem s aktivací kovem přechodné valence

Název předmětu: Chemie polymerů  - laboratorní cvičení

Číslo úlohy: 1/2014 jaro

Autor	Datum

RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. 					                   9. března 2014

# Obsah

1.	Obsah	2

2.	Souhrn	2

3.	Úvod	2

4.	Teoretická část	2

5.	Experimentální část	2

5.1	Použité materiály	2

5.2	Zařízení	3

5.3	Vyrobené vzorky	4

5.3.1	Sledování vlivu koncentrace organické sloučeniny kobaltu v mocenství Co+2 na rychlost vytvrzování při konstantní koncentraci peroxidického iniciátoru	4

5.3.2	Výroba polymer betonu	4

6.	Zkratky	5

7.	Přílohy	5

# Souhrn

Návod obsahuje podklady pro bezpečné provedení úlohy - Vytvrzování nenasycených polyesterových pryskyřic radikálovým iniciátorem s aktivací kovem přechodné valence.

Návod a suroviny vycházejí z průmyslové výroby tzv. plastbetonu, někdy nazývaného též polymerbeton. Bezpečnostní a materiálové listy byly studentům vloženy do studijních materiálů v předstihu jako samostatné dokumenty.

Specifikem použitého postupu vytvrzování je použití kombinace iniciátoru (zředěný organický peroxid) a tvz. aktivátoru (zředěný roztok organické sloučeniny kobaltu). Protože se oxidační stupeň kobaltu v organické sloučenině kobaltu stále vrací do původního oxidačního stupně, lze ho i nazvat katalyzátorem.

Nenasycené polyesterové pryskyřice (ve skutečnosti jejich roztok ve styrénu), zředěný organický peroxid i zředěný roztok organické sloučeniny kobaltu jsou NEBEZPEČNÉ LÁTKY. Laboratorní úlohu je nutno provádět v dobře táhnoucí digestoři, protože styrén z nevytvrzené pryskyřice těká. Je třeba používat ochranné pomůcky, tj. brýle nebo ochranný štít a rukavice.

# Úvod

Pod pojmem Nenasycené polyesterové pryskyřice (UP) rozumíme roztoky lineárních nenasycených polyesterů v polymerace schopných monomerech, např. styrénu. Při vytvrzování dochází ke kopolymeraci nenasyceného polyesteru s nenasyceným polyesterem. Základními surovinami pro přípravu nenasycených polyesterů jsou anhydrid kyseliny maleinové a ethylenglykol. Z důvodů technologie dalšího zpracování jsou však použity pro modifikaci i jiné dioly a jiné dikarboxylové kyseliny.

# Teoretická část

Prvním krokem je adiční reakce maleinanhydridu nebo jiného anhydridu (např. anhydrid kyseliny orthoftalové) s etylenglykolem – otevře se anhydridový kruh a při navázání etylenglykolu shoda neoštěpuje. Další reakce už jsou polykondenzační – reakcí karboxylové skupiny (-COOH) s hydroxylovou skupinou (-OH) se voda odštěpuje. Při reakci maleinanhydridu přesmykuje kyselina maleinová (cis) na kyselinu fumarovou (trans). V obou případech zůstávají reaktivní dvojné vazby zachovány, v malém měřítku ale dochází k vedlejším větvícím reakcím. V tom případě jsou dvojné vazby zreagovány.

Vlastní vytvrzování neprobíhá mezi dvojnými vazbami v hlavním řetězci polyesteru, ale vytvářená síť je produktem reakce polymerace schopného monomeru (většinou styrén) s dvojnou vazbou v hlavním řetězci polyesteru a posléze reakcí rostoucího polystyrénového bočního řetězce s dvojnou vazbou jiného polyesterového řetězce dojde k vytvoření polymerní sítě.

Iniciátorem reakce dvojné vazby v hlavním řetězci polyesteru a styrénu je sloučenina schopná vytvořit svým rozkladem částici s volným reaktivním elektronem. V případě UP se jedná téměř výhradně (v technické praxi výhradně) o organické peroxidy. Rychlost jejich rozkladu závisí na teplotě. Za vyšší teploty se rozkládají rychleji, často až explozivně. Dále je uveden jako příklad rozklad dibenzoylperoxidu. V úloze bue použit jiný, bezpečnější peroxid – methylethylketonperoxid.

V úloze bude použit jiný, bezpečnější peroxid – methylethylketonperoxid (toto je TRIVIÁLNÍ NÁZEV).

Chceme-li vytvrzování provést za laboratorní teploty (23 °C), pak je nutno rozklad organického peroxidu urychlit katalyzátorem. Nejčastěji jsou v případě UP používány organické sloučeniny kobaltu v mocenství Co+2.

Nikdy nesmícháváme organický peroxid s organickou sloučeninou Co+2 jako čisté složky. Nastala by prudká REAKCE, AŽ výbuch.

# Experimentální část

## Použité materiály

POLYLITE 480-M850

Středně reaktivní polyesterová pryskyřice jako roztok ve styrénu. Modifikující dikarboxylovou kyselinou je kyselina orthoftalová (není reaktivní při radikálové reakci). Kapalina se  střední viskozitou.

PEROXAN ME-50L

Roztok methylethylperoxidu v organickém změkčovadle. Kapalina s nízkou viskozitou. Teplota skladování do 30°C.

PERGAQUICK C12X

Roztok (1 % aktivní složky) v organickém rozpouštědle. Aktivní složkou je oktoát kobaltnatý.

| Kyselina kaprylová |  |
| --- | --- |
| Obecné |  |
| Systematický název | Oktanová kyselina |
| Triviální název | Kyselina kaprylová |
| Anglický název | Caprylic acid |
| Německý název | Caprylsäure |
| Sumární vzorec | C8H16O2 |
| Vzhled | Olejovitá kapalina |
| Vlastnosti |  |
| Molární hmotnost | 144,211 g/mol |
| Teplota tání | 16-17 °C |
| Teplota varu | 237 °C |
| Hustota | 0,910 g/cm³ |
| Disociační konstanta pKa | 4,89 |
| NFPA 704 |  |
| Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa). |  |

Křída

Plnivo do pryskyřice

Písek, frakce 1

Plnivo do pryskyřice

Písek, frakce 2

Plnivo do pryskyřice

Práškový PET

Plnivo do pryskyřice

PET praná drť

Plnivo do pryskyřice

## Zařízení

Práce budou prováděny v plastových nádobkách dodaných vyučujícím.

- Teploměr

- Skleněná tyčinka na míchání

- Stopky či jiné měřidlo času

- Laboratorní předvážky

- Navažovací lodičky na plniva

- Plastová nádobka

- ……………………….

## Vyrobené vzorky

### Sledování vlivu koncentrace organické sloučeniny kobaltu v mocenství Co+2 na rychlost vytvrzování při konstantní koncentraci peroxidického iniciátoru

Práce bude prováděna ve dvojicích.

- Do plastové nádobky navážíme v digestoři 50 g POLYLITE 480-M850

- Přidáme 2 % PEROXAN ME-50L a tyčinkou dobře promícháme.

- Dále přidáme PERGAQUICK C12X v koncentraci podle níže uvedených skupin (dvojic):

  - 0,5 %

  - 0,7 %

  - 0,9 %

  - 1,1 %

  - 1,3 %

  - 1,5 %

- Tyčinkou dobře promícháme

- Vložíme teploměr, předem potřený silikonovým tukem a odečteme teplotu, čas bude 0 minut.

- Za míchání tyčinkou (nikoli teploměrem) budeme po minutách měřit teplotu a zapisovat do tabulky.

- Až pryskyřice nebude tekutou – zkoušíme naklonění nádobky o 45 ° - přestaneme míchat a odečítáme teplotu ještě 10 minut.

- Výsledky si skupiny vzájemně porovnají.

Pro názornost obrázek z literatury 1.

Dále je uvedena starší verze ČSN. Novější jen zavádí instrumentovanou indikaci, postup je jinak stejný.

### Výroba polymer betonu

Práce bude prováděna ve dvojicích.

- Do plastové nádobky navážíme v digestoři 50 g POLYLITE 480-M850

- Navážíme si plniva (zatím je nebudeme sypat do pryskyřice) v koncentraci a druhu podle níže uvedených skupin (dvojic):

  - Křída 15 g

  - Písek frakce 1 - 15 g

  - Písek frakce 2 - 15 g

  - Práškový PET - 15 g

  - Praná PET drť - 15 g

  - Křída 7,5 g + písek frakce 1 - 7,5 g

- Přidáme 2 % PEROXAN ME-50L a tyčinkou dobře promícháme.

- Dále přidáme 0,9 % PERGAQUICK C12X

- Tyčinkou dobře promícháme

- Vsypeme plniva a tyčinkou dobře promícháme

- Výsledky si skupiny vzájemně porovnají.

- Všimneme si smrštění při vytvrzování.

- Bude-li to možné, depolymerujeme v digestoři při 80 °C

# Literatura

- J. Mleziva, J. Šňupárek: POLYMERY – výroba, struktura, vlastnosti a použití

- J. Mleziva: POLYESTERY

# Zkratky

UP – nenasycená polyesterová pryskyřice

# Přílohy

- Informační list – POLYMERBETON, ACO Industries

Systémy pro odvodnění zpevněných ploch

Široký sortiment žlabů z polymerbetonu pokrývá všechny požadavky na odvodnění vnějších zpevněných povrchů, jako např. parkovišť, silnic, vozovek v tunelech, okolí rodinných domů, ale také nekrytých sportovišť (atletických či fotbalových stadionů).