POLYMER INSTITUTE BRNO spol. s r.o.

Tkalcovská 2

656 49 BRNO

Czech Republic

tel. +420 5 45321240, fax +420 5 45211141

# FTIR analýza vícevrstvého obalu

Zadavatel:	RNDr. Pospíšil

Úkol:

Číslo zakázky:

VZORKY:

Vícevrstvý obal na náplně do tiskárny

ANALYTICKÁ METODA:

Instrument: FTIR spektrometr Nicolet Nexus,

1. transmitantní spektra, počet scanů 32,  rozlišení 4 cm-1

2. ATR reflexní spektra na nástavci DuraSampler, počet scanů 64,  rozlišení 4 cm-1

VÝSLEDKY:

V odrazovém spektru z vnitřní strany obalu jsou absorpční pásy polyethylenu.

V odrazovém spektru z vnější strany obalu jsou absorpční pásy PET.

V transmisním spektru obalu jsou patrné pásy polyamidu, polyethylenu a PET.

ZÁVĚR:

Obal je třívrstvý:

Vnitřní strana: PE

Středová vrstva: PA

Vnější strana: PET

Naměřená FTIR spektra jsou v příloze.

V Brně dne 18.2. 2013

Ing. Zlata Vrátníčková