## Slide 1: C9500 Užitá chemie 4. lekce Keramika, kámen
Mgr. Ing. Radka Kopecká, Ph.D.
175344@mail.muni.cz

## Slide 2
Minerály (nerosty) a horniny tvoří povrch naší planety.
MINERÁLY (stejnorodé látky), lze zapsat chemickým vzorcem - vyskytují se jako součást hornin, nebo samostatně - velké množství tvoří ložiska nerostných surovin. Nerosty v krystalovém tvaru jsou ohraničeny pravidelnými stěnami.
HORNINY (nestejnorodé látky), nelze zapsat chemickým vzorcem - jsou tvořeny souborem zrn jednoho nebo více minerálů, které jsou v hornině různě umístěny. - podle způsobu vzniku se horniny dělí na 3 skupiny:
VYVŘELÉ
USAZENÉ
PŘEMĚNĚNÉ
Minerály, horniny, nerosty
Chladnutím a tuhnutím horniny zvané magma vznikly vyvřelé horniny. Usazené horniny vznikly zvětráváním a následným usazováním starších hornin. Přeměněné horniny vznikly přeměnou vyvřelých hornin v důsledku tepla a tlaku v nitru Země.
https://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/js07/mineraly/materialy/pages/predmluva.html
Mineralogie je nauka o minerálech (nerostech).
Petrologie je nauka o horninách.

## Slide 3
Krystal je mnohostěn omezený pravidelnými přirozenými hladkými plochami. Krystaly mohou vyrůst jako:
monokrystaly – všechny částice jsou v jedné krystalové struktuře, která je neporušená, vlastnosti se mohou v určitých směrech lišit - anizotropní – polovodiče z monokrystalů Si a Ge
polykrystaly – jsou tvořeny větším počtem malých krystalů, vlastnosti mají ve všech směrech stejné – izotropní – kovy.
Krystaly rozdělujeme podle jejich souměrnosti do 7 soustav: kosočtverečná, čtverečná, krychlová, jednoklonná, trojklonná a šesterečná.

## Slide 4
Fyzikální vlastnosti nerostů
  tvrdost
  hustota
  štěpnost
  lom
  pružnost
  lesk
  barva
  propustnost světla
  vryp
  žárovzdornost
  elektrické vlastnosti
  magnetismus.
Chemické vlastnosti
  chemické složení
  polymorfie
  izomorfie
  reakce s kyselinami
  rozpustnost ve vodě
Třídy mineralogického systému
I. Prvky II. Sulfidy III. Halogenidy IV. Oxidy a hydroxidy V. Uhličitany VI. Sírany VII. Fosforečnany VIII. Křemičitany IX. Organické nerosty Přírodní skla (nepatří do mineralogického systému)

## Slide 6
Horniny

## Slide 8
Keramika - definice
Keramické výrobky řadíme mezi silikáty stejně jako sklo, maltoviny, smalty.
Keramika je pevná anorganická polykrystalická látka vyrobená keramickým výrobním způsobem z minerálních surovin s převládající složkou SiO2, tedy jílových minerálů, vytvarovaná a následně vypálená na vysokou teplotu (obvykle nad 900 °C), čímž dojde ke slinování keramického střepu, zpevnění a tvorbě mikrostruktury.
https://www.youtube.com/watch?v=syaKXsyohAo
Slinování (= spékání ve smyslu práškové metalurgie) se v oblasti technologie silikátů označuje proces, kterým se zpevňují disperzní systémy za zvýšené teploty. Obvykle je doprovázeno objemovou kontrakcí a zhutňováním, tj. snížením pórovitosti. Vzniká tak hutná polykrystalická hmota, v níž jsou původní částice pevně spojeny. Slinování může probíhat v pevném stavu nebo účinkem taveniny.
Kromě krystalických fází příp. fáze skelné obsahuje keramický střep obvykle také větší či menší množství pórů.
Keramika na bázi přírodních surovin představuje, vedle kamene a dřeva, jeden z nejdéle používaných materiálů v lidské historii a vůbec první záměrně vyrobený materiál umělý.

## Slide 9
Keramika - historie

## Slide 10
Keramika - suroviny
Kaolin=reziduální nepřemístěná bělavá hornina sedimentárního původu.
Vzniká zvětráváním či kaolinizací živcových hornin

## Slide 11
Keramika - suroviny

## Slide 13
Kaolín

## Slide 14
Keramika - výroba

## Slide 15
Dle obsahu pórů:
  pórovitá keramika - s hmotnostní nasákavostí střepu nm nad 10 %
  polohutná keramika - s hmotnostní nasákavostí střepu nm = 6 – 10 %
  hutná keramika - s hmotnostní nasákavostí střepu nm = 3 – 6 %
  poloslinutá keramika - s hmotnostní nasákavostí střepu nm = 1,5 – 3 %
  slinutá keramika - s hmotnostní nasákavostí střepu nm pod 1,5 %
Dle struktury:
  jemná keramika – vyznačuje se tenkým a jemnozrnným střepem (porcelán a bílá kamenina, obkládačky, laboratorní, zdravotnická a technická keramika)
  hrubá keramika – keramika se silnostěnným a hrubozrnným střepem (cihlářské zboží, kamenina, žáruvzdorné výrobky
Dle použití výrobků:
  stavební keramika (cihlářské výrobky, pórovinové obkládačky, kamenina)
  zdravotnická keramika - technická keramika (elektrotechnická a konstrukční)
  žárovzdorné materiály (šamot, dinas, hořečnatá a hořečnatovápenatá keramika, keramika oxidová, siliciumkarbidová, uhlíková apod.)
Keramika - dělení

## Slide 16
4. Dle chemického a fázového složení:
  fázový systém SiO2 – dinas
  fázový systém Al2O3 – korundová keramika
  fázový systém ZrO2 – zirkoničitá (baddeleyitová) keramika - ostatní žárovzdorná oxidová keramika
  fázové systémy typu BeO, MgO, ThO2
  fázový systém Al2O3 - SiO2 – cihlářské výrobky, hrubá kamenina, šamot
  fázový systém Al2O3 - SiO2 - K2O (Na2O) – porcelán, pórovina, jemná kamenina, zdravotnická keramika
  fázový systém MgO – Cr2O3 – chrommagnezitové žárovzdorné hmoty
  fázový systém MgO - SiO2 – steatitová, stealitová a forsteritová žárovzdorná keramika
  fázový systém MgO - Al2O3 - SiO2 – cordieritová keramika (s nízkou teplotní roztažností)
  fázový systém BaO - Al2O3 - SiO2 - celsianová keramika (s nízkou teplotní roztažností)
  fázový systém Li2O - Al2O3 - SiO2 - lithná keramika (s nízkou teplotní roztažností)
  fázový systém TiO2 – rutilová keramika
  fázový systém Al2O3 - TiO2 - thialitová keramika (s velmi nízkou teplotní roztažností)
  fázový systém BaO - TiO2 - speciální elektrokeramika (skupina tzv. feroelektrických dielektrik)
  fázový systém ZrO2 - SiO2 – zirkonsilikátová keramika
  fázový systém ZrO2 – Al2O3 – korundo-baddeleyitová (tavená, odlévaná) keramika
  fázový systém MeO – Fe2O3 - feritová (magnetická) keramika (kde Me je buď Mn, Ni, Zn, Co, Cu, Mg u tzv. magneticky měkkých feritů nebo Me = Ba, Sr, Pb u tzv. magneticky tvrdých feritů
  neoxidová keramika – keramika na bázi SiC (karbidu křemíku), Si3N4 (nitridu křemíku), B4C (karbidu boru), BN (nitridu boru)
  keramika s velmi vysokými teplotami tání a zpravidla velmi vysokou tvrdostí
  grafitová keramika – keramika na bázi C (uhlík)

## Slide 17
Glazury
Smalt je materiál vyrobený tavením anorganického skla-základní glazury (frity) nanášený na kovový povrch. Smalty jsou používané pro kuchyňské nádobí, vany, chemické zařízení, stavební materiál, ale i v umění.

## Slide 18
Základní zkoušky keramického střepu
Optimální mikrostruktura má homogenní zrna, jasně definované hranice zrn, minimální obsah pórů a rovnoměrné rozložení všech přítomných fází. Mikrostruktura je významně ovlivněna již charakterem výchozího prášku a technologií jeho zpracování. Obecně platí, že čím je zrno jemnější, tím má výsledná keramika vlastnosti na vyšší úrovni (pokročilejší) a reprodukovatelné.