Mineralogie I

Prof. RNDr. Milan Novák, CSc.

Ústav geologických věd, PřF MU v Brně

mineralogický systém

Úvod

Definice minerálu

Anorganická stejnorodá přírodnina, jejíž složení lze vyjádřit chemickým vzorcem, většinou pevného skupenství, vzniklá především přírodními pochody, ale i za působení člověka.

Základem definice každého minerálu jsou tedy specifická krystalová struktura a specifické chemické složení. Atomy jednotlivých prvků nejsou uspořádány ve krystalové struktuře minerálů náhodně a pro jejich vstup do krystalové struktury platí řada pravidel.

Prvky v minerálech

Do minerálů vstupují všechny prvky známé v přírodě. Tyto prvky si můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin:

kationy

relativně malý iontový poloměr, elektropozitivní

např. Na+, Mg2+ ,Al3+, Si4+

aniony

relativně velký iontový poloměr,

elektronegativní,

např. O2-, F-, Cl-, S2-, OH-

Složení minerálů vyjadřujeme tzv. krystalochemickými vzorci.

Vzorce minerálů musí být tzv. elektroneutrální

Příklad:

forsterit

Mg2SiO4	2MgO+SiO2     2Mg2++Si4++4O2-

olivín	(Mg,Fe)2 [SiO4] minerál složený ze 2 složek

forsterit	Mg2SiO4

fayalit		Fe2SiO4

(Fe, Mg) – jeden prvek v různém množství je zastupován dalšími prvky – pořadí určuje klesající množství kationtu

(SiO4(    -  aniontová skupina

Silikáty

Největší a nejdůležitější skupina minerálů v mineralogickém systému. Zahrnuje většinu horninotvorných minerálů. Podle uspořádání SiO4 tetraedrů, které jsou hlavním stavebním prvkem těchto minerálů, je dělíme do několika skupin.

Silikáty se skládají z:

- tetraedrů SiO44-

Si4+ je v tetraedru často nahrazen Al3+

- kationtů kovů (např. Ca, Fe, Mg, Na, Al), které jsou ve středech různých polyedrů např. BO3, AlO6, MgO6, NaO8

tetraedry a jiné polyedry se spojují (mají společný kyslík) – tak se zmenšuje počet volných vazeb

vedle kyslíku se objevují i jiné anionty – např. OH-, F-

Členění slikátů:

Nesosilikáty - tetraedry izolované

– olivín, granáty

Sorosilikáty – 2 spojené tetraedry

Skupina epidotu

Cyklosilikáty – tetraedry spojené do cyklů

Skupina turmalínu, beryl

Inosilikáty - tetraedry spojené do řetězců

- jednoduché - pyroxeny

- dvojité - amfiboly

Fylosilikáty - tetraedry propojené v ploše

– slídy, jílové minerály

Tektosilikáty - tetraedry tvořící prostorovou kostru

– živce, foidy, zeolity, také křemen

Nesosilikáty

Tetraedry SiO4  jsou izolované od ostatních tetraedrů, ale sdílejí apikální kyslíky se dalšími typy polyedrů (oktaedry, hexaedry, dodekaedry) ve struktuře

Skupina olivínu

Obecný vzorec 	M2SiO4

M = Mg, Fe2+ (Mn)

(Mg,Fe)2SiO4

Forsterit		Mg2 SiO4

Fayalit			Fe2 SiO4

(Tefroit)		Mn2SiO4

Olivín – termín užívaný v petrologii pro složení (Mg,Fe)2 [SiO4]

Ideálně mísitelné, hlavní substituce Mg-Fe

Vedlejší až stopové prvky: Ca, Zn, Ni

Rombický

Izolované tetraedry SiO4, sdílející apikální kyslíky s  oktaedry, obsazenými dvojvalentními kationty (Mg, Fe2+, Mn )

Vlastnosti:

Barva: světle žlutozelená, nažloutlý (forsterit), černý (fayalit), lesk skelný, neštěpný, T = 6-7, h = 3,2-4,3.

Výskyty:

Forsterit (olivín)- ultrabazické magmatické (Smrčí, Kozákov) a metamorfované horniny např. dolomitické mramory (Studnice),  hojný ve svrchním plášti

Fayalit - pegmatity (Strzegom) a alkalické granity, Fe-bohaté metamorfované hornin

Olivín lehce podléhá hydrotermálním alteracím a vzniká serpentin.

Využití:

jako drahý kámen, důležitý v řešení problémů zemského pláště, PT podmínky.

Skupina granátu

Obecný vzorec 	A3B2(SiO4)3

A = Fe2+, Mn, Ca, Mg

B = Al, Fe3+, Cr3+, V3+

Vedlejší prvky: Y, Zr, Ti, Na, P

Struktura

Izolované tetraedry SiO4 sdílejí apikální kyslíky s deformovanými oktaedry (Al a Fe 3+) a s deformovanými dodekaedry  (Mg, Fe 2+, Mn, Ca).

Granáty jsou kubické.

Minerály:

Pyrop			Mg3 Al2 Si3O12

Almandin		Fe3 Al2 Si3O12

Spessartin		Mn3 Al2 Si3O12

Grosulár		Ca3 Al2 Si3O12

Andradit		Ca3 Fe2 Si3O12

Uvarovit		Ca3 Cr2 Si3O12

Mísitelnost mezi jednotlivými členy granátu je různá, neomezená v případě, že je velikost zastupovaných kationtů blízká, menší, je-li rozdíl větší. Závisí i na PT podmínkách.

Typické substituce: Mn-Fe2+-Ca-Mg, Al-Fe3+-Cr

Vlastnosti:

Barva: červená a její odstíny, méně často zelená, žlutá, bezbarvý (grossular), granát není nikdy modrý, neštěpný, T = 7-7,5, h = 3,6-4,2.

Ve výbruse je izotropní.

Výskyty:

Almandin – metamorfované pelity (svor, rula – Petrov nad Desnou), pegmatity (Dolní Bory), granity (Přibyslavice)

Pyrop (český granát)– ultrabazické horniny (dunity, serpentinity - Drahonín, eklogity - Biskupice)

Spessartin – pegmatity (Bližná), Mn-bohaté metamorfované horniny (Chvaletice)

Grossular (varieta hessonit) – skarny (Žulová)

Andradit – skarny (Vlastějovice)

Granáty jsou většinou velmi odolné vůči hydrotermálním alteracím a zvětrávání, proto jsou běžné jako těžký podíl v sedimentárních horninách

Využití:

drahý kámen, abrazivo, v metamorfní petrologii pro odhad PT podmínek, pro odvození provenience sedimentů.

Skupina Al2SiO5

Sillimanit	Al6 Al4 O SiO4 	rombický

Andalusit	Al6 Al5 O SiO4	rombický

Kyanit		Al6 Al6 O SiO4 	triklinický

## Vzhled, barva a optické vlastnosti:

Sillimanit – jehlicovité až vláknité, méně často i drobně až hrubě zrnité agregáty nebo sloupcovité krystaly, velikost až do několik dm

šedá, bílá, žlutá, hnědá, bezbarvý

Andalusit - sloupcovité krystaly, jehlicovité, drobně až hrubě zrnité agregáty, velikost  až do velikosti 1 m

# růžová, červenohnědá, bílá šedá, zelená, modrá, někdy je pleochroický

Kyanit - sloupcovité až tabulkovité krystaly, drobně až hrubě zrnité agregáty, velikost až několik dm

modrá, šedá, bezbarvý, vysoký index lomu

Tvrdost 6-7, u kyanitu 7-5,

h = 3,2-3,6 (kyanit).

Variety:

viridin – 	zelený Mn-andalusit,

chiastolit – andalusit se sektoriální zonálností z kontaktních rohovců,

fibrolit – 	jehlicovitý sillimanit

Chemické složení je většinou blízké ideálnímu složení.

minoritní a stopové prvky

Sillimanit	Al6 Al4 O SiO4 		B3+, Mg, Fe3+, Al, H

Andalusit	Al6 Al5 O SiO4		Mn3+, Fe3+, Cr3+, H

Kyanit		Al6 Al6 O SiO4 		Cr3+, V3+, Fe3+,  H

Většinou jsou blízké koncovému členu, některé stopové až minoritní prvky jsou uvedeny výše. Pouze Mn3+ a v menší míře také Fe3+ v andalusitu dosahují významných koncentrací a existuje Mn3+  analog andalusitu -  kanonait.

Výskyty:

Sillimanit – regionálně metamorfované horniny středního až vyššího stupně, migmatity

Andalusit – kontaktně metamorfované horniny, granity, pegmatity

Kyanit – regionálně metamorfované horniny středního až vyššího stupně, granulity

Odolnost Al2SiO5 je proti alteracím je střední až vysoká, proti zvětrávání je vysoká, proto jsou běžné v sedimentech.

Využití:

Velmi důležité minerály pro odhad podmínek vzniku hornin.

Staurolit

Fe2 Al9 O6 (SiO4)4  (O,OH)2

Vedlejší prvky: Zn, Li, Mn, Co

Monoklinický (pseudorombický)

Vlastnosti:

hnědý v různých odstínech, nedokonale štěpný, t = 7-7,5, h = 3,6-3,8

Výskyty:

Typický horninotvorný minerál svorů a rul (Keprník), typický těžký minerál vzhledem ke svojí mechanické a chemické odolnosti a hustotě.

Důležitý pro odhad PT podmínek v metamorfovaných horninách.

Chloritoid

(Fe, Mg)2 Al4 O2 (SiO4)2 (OH)2

Vedlejší prvky: Mn

Monoklinický a triklinický strukturně a geneticky příbuzný staurolitu

Vlastnosti: tmavozelený až černý, výborně štěpný, t =  5-6, h = 3,4-3,6

Výskyty:

v metamorfovaných horninách (při nižší metamorfóze, než aby vznikl staurolit) – chloritoidových břidlicích

Využití:

Důležitý pro odhad PT podmínek v metamorfovaných horninách.

Titanit

Ca Ti (SiO4/O)

Vedlejší prvky: Sn, Al, Nb, Ta, F, Y, REE

Monoklinický

Vlastnosti:

hnědý, žlutý, zelený, nedokonale štěpný, t = 5-5,5 h = 3,4-3,6

Výskyty:

Hojný akcesorický minerál v různých typech metamorfovaných a magmatických hornin, vyžaduje zvýšenou aktivitu Ca.

Středně odolný vůči alteracím.

Zirkon

Zr SiO4

Vedlejší prvky: Hf, U, Th, Y, Sc, P

Tetragonální

Vlastnosti: hnědý, žlutý, nedokonale štěpný, t = 7-7,5 h = 4,6-4,7

Výskyty:

Akcesorický minerál v různých typech hornin, jediný relativně hojný minerál Zr.

Velmi odolný proti alteracím, používá se k radiometrickému datování. Často je ale metamiktní (rozpad struktury působením radioaktivního záření)

Závěr

1. Tato přednáška zahrnuje jen základní přehled hlavních minerálů ze skupiny nesosilikátů, ve skutečnosti je v této skupině několik set minerálů.

2. Většina minerálů má poměrně vysokou tvrdost 6-7, hustotu větší než 3, a většina má nedokonale vyvinutou štěpnost.

3. Barva kolísá podle obsahu Fe (Mn), minerály s výraznou převahou Mg nad Fe (Mn) jsou bezbarvé, světle žluté nebo světle zelené, minerály bez Mg a Fe mají různé ale většinou světlé barvy. Minerály s vysokým obsahem Fe jsou tmavé – černé, červenofialové nebo hnědé.

4. Většina minerálů ze skupiny nesosilikátů má nízký nebo nulový obsah H2O.

5. Většina minerálů vzniká za relativně vyšších teplot a tlaků v magmatických a metamorfovaných horninách.

6.U většiny z nich je nutné znát chemické vzorce (olivíny, granáty. Al2SiO5, zirkon, titanit).