# Minerogenetické( = nerostotvorné) procesy

Procesy vedoucí ke vzniku minerálů můžeme rozdělit do 2 skupin:

- Endogenní (hypogenní) nerostotvorné procesy

Jsou spjaty s vnitřními geologickými silami.

Probíhají hlavně ve svrchním zemském plášti a hlubších částech zemské kůry

Do této skupiny patří především magmatické, metamorfní a hydrotermální procesy

- Exogenní (hypergenní, supergenní) nerostotvorné procesy

Jsou vyvolávány vnějšími geologickými silami a dochází k nim v přípovrchových částech zemské kůry, v kontaktu s hydrosférou,  atmosférou, případně i biosférou.

Patří sem procesy zvětrávání hornin a minerálů, transportu a sedimentace.

## Magmatické procesy

- Vedou ke vzniku magmatických hornin

Magmatický proces zahrnuje vznik magmatu natavením nebo roztavením pevných hornin, jeho výstup do svrchních částí zemské kůry (případně až na zemský povrch), jeho diferenciaci a krystalizaci.

Magma je přírodní, zpravidla silikátová tavenina

Hlavními složkami magmatu jsou SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, CaO, MgO, Na2O a K2O, rozpuštěná voda

Uvedené složky jsou základem většiny minerálů magmatických hornin

(příklady)

Existují i magmata zcela odlišného chemického složení (karbonátové, sulfidické taveniny).

V určitém množství je v magmatu přítomna plynná fáze :

H2O, CO2, HCl, HF, H2S, H2, CO, SO3 a N2 (tyto látky jsou zčásti absorbovány v kapalné fázi, zčásti jsou v ní chemicky vázány)

Magma může obsahovat do 10 % pevné fáze :

- minerály z počátečních stadií krystalizace magmatu

- relikty (zbytky) původních hornin, jejichž roztavením magma vzniklo

Asimilace – proces, při němž magma pohlcuje okolní horniny a rozpouští je v sobě

Př. Co se stane při pohlcení karbonátových hornin?

Procesy diferenciace magmatu:

-    frakční krystalizace

- gravitační

- filtrační

- var magmatu (oddělení plynné fáze)

Základní typy magmat (dle četnosti na povrchu zemské kůry):

- kyselé magma (granitové)

obsah SiO2 65-75 i více %

hlavní minerály:  K-živce, plagioklasy, křemen, slídy

- bazické (bazaltové magma)

obsah SiO2 45-55 %

hlavní minerály:  plagioklasy, pyroxeny

- magma intermediárního složení (andezitové magma)

obsah SiO2 55-65 %

hlavní minerály:  plagioklasy, pyroxeny, amfiboly, slídy

- ultrabazické magma (peridotity)

obsah SiO2 35-45 %

hlavní minerály:  olivín,, pyroxeny

### Likvace

- rozdělení původně homogenní taveniny na dvě vzájemně nemísitelné taveniny (silikátovou a sulfidickou), při teplotě cca 1500 oC

Sulfidická tavenina díky vysoké hustotě klesá k bázi magmatického tělesa, poté při ochlazování krystalizují horninotvorné minerály a formují se horniny.

Sulfidická tavenina tuhne až při nižší teplotě – ložní tělesa, pásky, kumulace.

Pyrhotin, chalkopyrit, pentlandit.

Může pod tlakem také vystupovat po tektonice do již utuhlých matečných hornin.

Příklady:

Sudbury - Kanada

Staré Ransko

Krystalizace magmatu

- počáteční krystalizace (akcesorické minerály) – zirkon, apatit, pyrop, almandin-spessartin, spinelidy, ilmenit, ......

Ranně krystalující minerály s větší hustotou, krystalující z ultrabazických (peridotity) nebo bazických (gabra) magmat, se hromadí ve spodních partiích magmatického tělesa jako „kumuláty“.

Hovoříme o gravitační krystalizační diferenciaci.

- chromit –chromspinelidy

- ilmenit (titanomagnetit)

- platinoidy (Pt + příměsi Ir, Os, Ru, Rh, Fe, Pd)

Chromit a platinoidy jsou převážně koncentrovány v dunitech a peridotitech, mnohdy serpentinizovaných.

Chromit se zde nachází v páscích, šlírách a hrudkách, při menších koncentracích v jednotlivých zrnech.

Př. Bushveldský komplex, Jižní Afrika

- hlavní krystalizace (Bowenovo reakční schema – idealizace) – obr.

Plagioklasy

Olivín

Pyroxeny

Amfiboly

Biotit

K-živec

Muskovit

Křemen

Produkty – horniny – viz. petrologické poznatky

### Recentní poznatky o krystalizaci magmatu

Vznik minerálů ze sopečných exhalací

(postvulkanogenní mineralizace)

- exhalační ložiska -

fumaroly (100-800 oC)

solfatary (100-200 oC)

Hlavní složky sopečných plynů: H2O (pára), HCl, NH4Cl, H3BO3, H2S, SO2 a CO2

Sopečné sublimáty (fumarolové nebo solfatarové) vznikají mimo sublimace:

- chemickými reakcemi mezi plynnými složkami exhalátů při jejich ochlazování

- chemickými reakcemi mezi sožkami exhalátů a atmosferickým kyslíkem

př: vznik ložiskových akumulací síry:

2 H2S + SO2     -------    2 H2O  + 3 S

2 H2S + O2     -------    2 H2O  + 2 S

Typické sublimáty: salmiak (NH4Cl), sassolin (H3BO3), halit, sylvín, thenardit (Na2SO4)

- lokálně: hematit, magnetit, pyrit, realgar, auripigment, antimonit, cinnabarit

Minerály vznikající přeměnou vulkanických hornin interakcí s exhalacemi:

sírany - alunit KAl3 /SO4/2 /OH/6, sádrovec

Podobný charakter mají druhotné „mineralizace“ na hořících haldách uhelných dolů

# Hydrotermální procesy

- dochází ke krystalizaci minerálů z hydrotermálních roztoků

V podmínkách zemské kůry mají hydrotermální roztoky charakter vodných roztoků o teplotě cca 50 – 700 oC.

Teplotní dělení:

- vysokoteplotní (katatermální) roztoky :		700 – 300 oC

- středně teplotní (mezotermální) roztoky:		300 – 200 oC

- nízkoteplotní (epitermální) roztoky:			200 – 50 oC

/teletermální roztoky/

alpské parageneze					350 - 50

pozn. ve starší literatuře se setkáváme s termínem pneumatolytické roztoky. Jde o vysokoteplotní roztoky, jejichž teplota je vyšší než kritická teplota čisté vody – t.j. 374 oC za tlaku 22 Mpa.

- kritická teplota hydrotermálních roztoků je vyšší v závislosti na obsahu rozpuštených látek

(např. 20% rozpuštěných solí .......................kritický bod 600 oC)

Původ vody hydrotermálních roztoků:

- magmatogenní

- diagenetický

- metamorfní

- povrchový (meteorické, - vadózní vody), nasávání mořské vody v oblasti riftů a jejich ohřev, mineralizace

Zdroje mineralizace

- podobně jako zdroje vody roztoků

Formy transportu látek

- největší význam má transport nerostných látek v podobě lehce rozpustných sloučenin, disociovaných na jednoduché ionty nebo polymerní molekuly

Informace o látkovém složení hydrotermálních  roztoků dostáváme:

- výzkumem plynokapalných uzavřenin v hydrotermálních minerálech

- studiem nerostných paragenezí hydrotermálního původu

- izotopický výzkum O, C, S

- přímo lze zkoumat hydrotermální roztoky v oblastech s doznívající sopečnou aktivitou (roztoky výrazně ovlivněny meteorickou vodou)

Složení hydrotermálních roztoků je velmi variabilní, zpravidla obsahují 2 – 16 hm.% rozpuštěných solí,

- maximálně kolem 40 %

## Kationty:  Na, K, Ca, Mg, Ba

Anionty: Cl, HCO3, CO3, SO4, F

Pro transport chalkofilních prvků (Pb, Zn, Ag, Cu,......) mají velký význam ionty HS - a S 2- .

Schematická řada vylučování sulfidů jednotlivých kovů s klesající teplotou hydrotermálního roztoku:

Bi - As- Au, Cu, U - Zn - Pb, Ag - Sb - As - Hg

Hydrotermální ložiska sulfidických rud tvoří jednak:

- rudní žíly (vyplňování puklin nebo trhlin v horninách)

- metasomatická ložiska (zatlačení původního nerostu a nahrazení jiným nerostem)

- ložiska impregnační (sulfidy a doprovodné minerály se vylučují většinou v porézních horninách)

Formace sulfidických ložisek lze rozlišit podle charakteristických minerálů a dle klesající teploty vzniku:

1. Zlatá a zlato-stříbrná formace

Hlavním nerostem křemen, tvořící hlušinu žil.

Z rudních minerálů pyrit, arzenopyrit, chalkopyrit, vzácněji antimonit. Sulfidy jsou nositeli malých obsahů zlata.

Zlato bývá také v ryzí formě v křemenu.

2. Ag-Co-Ni-Bi-U formace

Je zde několik typů, v nichž převládá některý z jmenovaných prvků (Jáchymov).

- typ stříbrných rud: argentit, proustit a pyrargyrit, sternbergit, stefanit, též ryzí stříbro (Kongsberg). V menším množství ryzí As, Sb , dále chloantit, smaltin, nikelín, löllingit.

Hlušinou žil bývá kalcit, dolomit (s pigmentem hematitu), křemen, fluorit, baryt.

- typ s převládajícími arzenidy Co a Ni: smaltin, arzenopyrit, Bi

- typ s uranem a Bi: vedle arzeniků sloučeniny Bi (bismutin). Uraninit (smolinec). Vedlejšími minerály Hg, pyrit, chalkopyrit nebo Ag-rudy a galenit.

Hlušinou žil bývají vedle křemene kalcit, dolomit, méně baryt, vzácněji

fluorit.

3. Pyritová a chalkopyritová formace

Ložiska s převládajícím pyritem a celkově chudou paragenezí nerostů (podružný chalkopyrit, arzenopyrit, sfalerit, galenit).

Nerudní složkou je siderit nebo baryt, řídce kalcit

Druhým typem jsou ložiska s převládajícím chalkopyritem, často s bornitem, pyritem a tetraedritem. Přecházejí do ložisek polymetalického charakteru :

+ sfalerit a galenit.

4. Pb-Zn-Ag formace

Galenit a sfalerit. Galenit je stříbronosný a sfalerit obsahuje Cd. Vzácnější Ag-minerály.

Někdy přechod do výše temperované chalkopyrit- pyritové formace,

či níže temperované antimonitové formace

Nerudní výplní žil bývá baryt, siderit a kalcit.

5. Sb-As-Se formace

Převládá antimonit, provázený pyritem. Vzácněji galenit nebo sfalerit.

Ložiska arzénu pak obsahují hlavně realgar a auripigment.

V obou případech kalcit

6. Hg formace

Obsahuje jako hlavní a v podstatě jediný rudní minerál rumělku.

Hlušinovou komponentou je kalcit.

Teploty vzniku se blíží atmosferickým teplotám.

# Vznik nerostů z nadkritických fluid, vznik greisenů

(dříve pneumatolytické pochody)

Vysokoteplotní hydrotermální mineralizace

V procesu krystalizace pegmatitů  (z taveniny) se vyloučí zbývající část silikátů, v minerálech se realizují vzácné plyny a prvky, převážná část manganu a fosfátů.

Koncentrace lehkých těkavých komponent se opět zvýší. Z kovových prvků ve fluidech přetrvávají a koncentrují se těžké kovy (Pb, Zn, Cu...) a prvky, které tvoří sloučeniny především s F a Cl.

Teplota zůstává nad kritickým bodem vody, systém obsahuje velká množství rozpuštěného SiO2.

V této etapě krystalizace se vylučují zejména prvky Sn, W a Mo.

Sn je mobilní jako fluorid Sn a hydrolyzuje se v oblastech nižších teplot:

SnF4 + 2 H2O ------------  SnO2 + HF

Vzniká kasiterit (cínovec) a uvolňuje se fluorovodík. Ten je velmi agresívní ke svému okolí, vyvolává greisenizaci žul – tvorbu topazu z původních živců.

Podobně se vylučuje křemen:

SiF4 + 2 H2O ------------  SiO2 + HF

Následně se formují vysokoteplotní (katatermální) hydrotermální roztoky, obsahující část prvků z pegmatitové fáze (B, F, Li, Be, Mn, P).

Krystalizuje význačná parageneze minerálů:

- křemen

- topaz

- cinvaldit			K, Li, Fe, Al - slída

- apatit (fluorapatit)

- triplit 			(Mn, Fe)2 F PO4

- fluorit

- beryl

- turmalín

Tvorba typické parageneze greisenů:

Ca Al2 Si2O8 + 4F + 4H ------------------ Al2 F2 SiO4 + SiO2 + CaF2 + 2 H2O

anortitová komp.				topaz		 křemen	fluorit

Pozn. cínovec se objevuje již v pegmatitech, zejména Li-pegmatitech (Rožná).

(není ostré hranice mezi pegmatitovým stádiem a pneumatolytickým stádiem)

Kasiterit je většinou doprovázen wolframitem. Na úkor wolframitu se někdy tvoří mladší scheelit.

Z nadkritických fluid krystalizují i některé sulfidy. Typický je molybdenit. Z následných vysokoteplotních hydrotermálních roztoků se nejčastěji vylučují chalkopyrit a arzenopyrit.

Formace Sn – W

Formace Sn – W - Li

Pneumatolytickým minerálem může být také hematit. Železo mobilní v podobě chloridu Fe podléhá za poklesu teploty hydrolýze:

2 FeCl3 + 3 H2O ---------------- Fe2 O3 + 6 HCl

Takto vznikající hematit tvoří obvykle krásné drúzy krystalů (Elba).

Popsané procesy mineralizace z nadkritických fluid a vysokoteplotních hydrotermálních roztoků jsou fungující jen za vyšších tlaků, jinak dojde k úniku těkavých komponent.

Příklady z oblasti Krušných Hor a Slavkovského lesa

- oblast je charakterizována mladovariskou Sn-W mineralizací (asociace li-snw dle Bernarda) se silnými pneumatolytickými jevy (silně alterované kyselé žuly „mladšího“ komplexu: 256 M.A.)

Horní Slavkov - Krásno – Sn-W

Geologie:

- karlovarský žulový pluton, pararuly, migmatity, ortoruly

Huberův či Hubský peň (obr.), Schnödův peň, Vysoký kámen, Klinge

- elevace žul silně přeměněné v greisenové pně (také topazizace, kaolinizace, sericitizace, cinvalditizace, albitizace, fluoritizace)

- křemenné žíly: slídy, Sn-W minerály, molybdenit, chalkopyrit

- aplitové žíly s turmalínem

Minerály:

- kasiterit – 1 až 15 cm velké XX, jedny z nejkrásnějších celosvětově, převládají dvojčata

- wolframit – štěpné tabulky v křemenných žilách

- scheelit – bílá, až 5 cm velká zrna, zaměnitelný s křemenem

- apatit – typický, zelené a fialové sloupečky až 3 cm velké

- topaz – sloupcovité XX, nejhezčí v ČR

- fluorit – zonálně zbarvené XX

- cinwaldit – jemněji lupenité agregáty než na Cínovci

- beryl

- albit

- karfolit – nový minerál (slámově žluté jehlicovité agregáty, radiálně paprsčité)

- fosfáty: triplit

- sulfidy: molybdenit, arzenopyrit, černý sfalerit, stanin, bismutin

- bismut

- sekundární minerály: W a Mo-okry, mnoho dalších

Cínovec, s. od Teplic – na hranicích s SRN (viz mapka) – Li -Sn-W

Geologie:

- komplex křemenného teplického porfyru, albitické žuly klenbovité stavby

- mikroklinizace, albitizace, fluoritizace

- nepravidelná greisenová tělesa v žule

Ploché křemenné žíly s výplní:

- křemennou

- cinvalditovou

- topazovou

- K-živcovou

Minerály:

- křemen (XX záhněda, morion)

- kasiterit – 1 až 3 cm velké XX, muzejní ukázky, převládají dvojčata

- wolframit – hlavní rudní nerost na ložisku, XX až 10 cm velké, unikátní z celosvětového hlediska, v rovnováze ferberit: hübnerit

- scheelit – žlutohnědé XX až 1 cm velké

- apatit – vzácný, sloupcovitý

- topaz – sloupcovité XX – pyknit, zrnité agregáty

- fluorit – fialové nebo bezbarvé XX v dutinách žil

- cinvaldit – popsán jako nový minerál, až několik cm velké pseudohexagonální tabulky

- sekundární minerály: W a Mo-okry, mnoho dalších

# Recentní submarinní hydrotermální procesy

Vznik submarinní hydrotermální mineralizace je podmíněn:

- výměnou tepelné energie a látek mezi litosférou a hydrosférou

Dochází k tomu :

- především podél globálního systému divergentních deskových  rozhraní   ( tj. na riftových zónách )

- na ostrovních obloucích

- v zaobloukových pánvích

- v areálech vnitrodeskového vulkanismu

Vznikají často sulfidické akumulace, které můžeme považovat za recentní analogy ložisek „Kuroko“, „Besshi“ a kyperského typu

### Podloží recentních hydrotermálně sedimentárních sulfidických akumulací a jeho hydrotermální alterace

- uložení na vulkanitech, případně vulkanoklastických horninách

Na středooceanických hřbetech jde o bazalty typu MORB (=  mid-ocean ridge basalts), lokálně i andezity

- v zaobloukových pánvích kromě basaltů též ryolity, autobrekciované lávy a vulkanoklastické horniny, složením odpovídající uvedeným vulkanitům

Vznik sulfidických rud, jejich nerostné složení

a morfologie rudních těles

- vznik z hydrotermálních roztoků, vyvěrajících na mořské dno

Typickým produktem hydrotermální aktivity v obou geotektonických pozicích jsou komínovitá tělesa s.l. ( komíny = „smokers“) a hydrotermální kupy („hydrothermal mounds“)

Morfologie komínů je variabilní. Např. v hydrotermálním poli EPR:

- štíhlé komíny s téměř kruhovým průřezem a úzkým centrálním kanálem /několik cm/, o výšce 1-2 m, výjimečně i přes 5 m

- mocnost stěny při bázi komínu závisí na jeho stáří /mm až dm/

V případě aktivních komínů z nich rychle vystupují hydrotermální fluida obvykle zbarvená černě nebo bíle (v závislosti na přítomnosti a povaze suspendovaných částic)

- „black smokers“ 		teploty 330-380 oC

- „white smokers“ 		   	      20-300 oC

Charakteristickým znakem všech „smokerů“ je jejich zonální /koncentrická/ stavba.  Jde o mineralogickou zonálnost, jejíž hlavní příčinou je pokles teploty směrem k okraji komínu a reakce hydrotermálních fluid s mořskou vodou ve vnějších částech stěny komínu

Vnitřní zóna:

- chalkopyrit

- dále od kanálu hlavně pyrit, bornit, případně magnetit, lokálně pyrhotin, cubanit

Ve střední části stěny:

- sfalerit, wurtzit, chalkopyrit, pyrit a anhydrit

Vnější zóna stěny:

- je menší mocnosti

- pyrit, markazit, opál, baryt

pozn. jsou známé také komíny barytové

Často jsou popisovány dendritické útvary a kostrovité krystaly některých rudních minerálů (sfalerit, baryt, galenit)

Morfologicky zcela odlišným typem komínů jsou tzv. difuzéry („diffusers“), které nemají centrální kanál.

Hydrotermální fluida vystupují k povrchu relativně pomalu centrální porézní zónou a stěnami. K výstupu roztoků dochází tedy na celém povrchu tělesa. Difuzér v typickém příkladu získává kuželovitý tvar.

Mineralogicky se difuzéry liší vysokým obsahem pyrhotinu a absencí anhydritu. Některé difuzéry obsahují množství barytu. Dalšími rudními minerály jsou pyrit, sfalerit a cubanit.

Hydrotermální kupy – tělesa, která se tvoří srůstem většího množství komínů a nahromaděním fragmentů, vznikajících jejich rozpadem.

Rostoucí kupou prostupují hydrotermy, které způsobují metasomatické přepracování a rekrystalizaci materiálu uvnitř kupy.

#### Velikost sulfidických akumulací

1/	Kotlina „Atlantis II“ v riftové zóně Rudého moře:

- 94 mil. tun rud s kovnatostí 2.1 % Zn, 0.5 % Cu, 39 ppm Ag a 0.5 ppm Au

2/ 	Těleso masivních sulfidických rud o rozměrech 1000 x 150 m a výšce 35 m v riftovém údolí Galapážského hřbetu. Odhad 10 mil. tun rud.

#### Hydrotermální chocholy („hydrothermal plumes“)

- typický fenomén pro hydrotermální pole

- jde o černé „kouře“, vystupující z ústí aktivních komínů, z trhlin na povrchu hydrotermálních kup, případně i z trhlin přímo v mořském dně

- vystupují do výše několik X0 až X00 m nad dno, zde se jejich pohyb mění na horizontální a následně dochází k sedimentaci

Tvar horizontální části chocholu závisí na proudění mořské vody

Černé zbarvení těchto „kouřů“ je způsobeno suspenzí sulfidů, které vznikají při reakci hydrotermálního roztoku z mořskou vodou.

Proces precipitace minerálů trvá několik sekund po vývěru:

- pyrhotin

- pyrit

- sfalerit

- chalkopyrit

- další fáze Fe, S, SiO2

- méně hojné jsou částice anhydritu, opálu, oxid-hydroxidů Fe, síry 

- vzácně markazit, covellin, cubanit, baryt a některé silikáty

Rozměry částic v suspenzi jsou velmi malé:	0.1 – 850 m.

Sedimentace z hydrotermálních chocholů probíhá ve vzdálenostech do několika X00 m až 2000 m (viz. příklady)

Sulfidické rudy střeooceanických hřbetů jsou tvořeny především:

- sulfidy Fe, Cu a Zn, z nerudních minerálů převládají různé formy SiO2 a sulfáty

- akumulace takových rud: středoatlanský, východopacifický a galapážský hřbet, Rudé moře (Atlantis)

- jde o recentní analogy rudních ložisek „kuroko“ a kyperského typu

Složení sulfidických akumulací na spreadingových zónách v zaobloukových pánvích

je více variabilní v závislosti na litologii v prostoru konvekčně cirkulačních systémů:

- opět jde o recentní analogy rudních ložisek „kuroko“ a kyperského typu, která jsou ale mineralogicky pestřejší

- kromě výše jmenovaných jsou hojné minerály tetraedrit-tennantitové skupiny (obsahy Ag), sulfidy Pb a Ag, Au, baryt, anglesit

„Alpské parageneze“

Termínem „alpská parageneze (asociace, žíly)“ jsou označovány specifické nízkoteplotní hydrotermální asociace, vyskytující se nejčastěji na puklinách hornin.

Krystalovaly z vodných roztoků o teplotě 100-360 oC.

Předpokladem je otevření trhlin v horninách při tektonických eventech.

Nízká mineralizovanost roztoků, postupujících trhlinami, způsobuje silné vyluhování prvků okolních hornin, roztoky se nepohybují na větší vzdálenosti a krystalizují z nich minerály.

Tím jsou alpské parageneze silně látkově (a minerálními asociacemi) závislé na hostitelských horninách.

V České republice je alpská parageneze nejvýrazněji vyvinuta:

- na Čáslavsku a Kutnohorsku

- v Jeseníkách

- na Českomoravské vrchovině

## Minerální asociace A

## (dle Bernarda)

## – v kvarcitech, svorech, fylitech, rulách (nízké obsahy Ca)

## = v kyselých horninách

###### Vernířovice u Sobotína – „Hackschlüssel“ = Mísečky

- okolní horninou chloritické ruly desenské skupiny

Minerály:

- křemen zastoupen křišťálem a záhnědou, XX až 15 cm velké, čisté a bohaté na krystalové tvary (Burkart 1953)

- albit

- klinochlor (tmavozelené lístky)

- hematit

- pyrit (až 1 cm XX)

- magnetit

- titanit vytváří velmi malé (do 1 mm) bezbarvé či světle zelené XX se silným leskem) = sfén (varieta)

- kalcit (XX)

###### Kutná Hora

###### – lomy „Prachovna“, „V Hutích“, „Kamenná bába“

###### lom u Vrbova mlýna

- okolní horninou katazonálně metamorfované ruly a migmatity kutnohorského krystalinika

Minerály:

- křemen zastoupen křišťálem, XX až 2 cm velké

- chlorit černozelený, ve vějířovitých a paprsčitých shlucích

- anatas (ocelově modré až šedé dipyramidy s silným leskem, do 5 mm)

- brookit – vzácnější (nahnědlé rýhované velmi tenké tabulky, do 3 mm)

- rutil (jako varieta „sagenit“ , někdy i zarostlý v XX křišťálu)

- klinochlor (tmavozelené lístky)

- turmalín - skoryl

- fluorit ve štěpných agregátech nebo XX

- ilmenit

- kalcit

- laumontit – sukcesně nejmladší minerál

## Minerální asociace B

## (dle Bernarda)

## – v granitech, granodioritech, pegmatitech, rulách (přechodný typ mineralizace s kolísavým obsahem Ca)

###### Černá Voda u Žulové – „Nový lom“

- okolní horninou biotitové granity, granodiority a pegmatity žulovského masivu

Minerály:

- křemen vytváří šedobílé XX kolem 1 cm velké

- albit XX v drúzách

- epidot – klinozoisit (stébelnaté až paprsčité agregáty i několik cm velké, zbarvení šedé až ostře zelené, klasifikačně většinou epidoty)

- chlorit = chamosit (Losos a kol. 1994), ve varietě „strigovit“ (jemně zrnité až celistvé černozelené agregáty), v trhlinách pegmatitů

- hematit – lupenité agregáty, často s epidotem a stilbitem

- kalcit

- pyrit

- stilbit – časté snopkovité a vějířovité agregáty (průměr až 3 cm) a XX na puklinách granitoidů

- heulandit

## Minerální asociace C

## (dle Bernarda)

## na puklinách amfibolitů, amfibolických rul, skarnů, dioritů, gaber

## (mineralizace s vysokým obsahem Ca)

###### Sobotín – „Pfarrerb“ (Farský důl)

- asi 0.5 km východně od kostela v Sobotíně, při cestě na kótu Smrčina

- horniny sobotínského amfibolitového masivu (amfibolity, amfibolické ruly)

Minerály:

- epidot je zde světově známým minerálem, jeho XX jsou sytě zelené, někdy průhledné. Největší X 140 x 26 mm (Nepejchal 1994)

- albit – tvoří drúzy bílých nebo bezbarvých XX, několik mm velkých, často zdvojčatělých

- adulár (mikroklin)

- aktinolit v podobě azbestu

- apatit (nízce sloupečkovité XX bílé nebo nafialovělé barvy)

- diopsid je nejstarším minerálem (350 oC a tlak 2-3 kbar dle Nováka a kol.1991)

- titanit (sfén) – klínovité XX do 0.5 cm velikosti, žlutozelené barvy a průhledné

- prehnit (bílý až světle zelený, v kulovitých a hřebenitých agregátech v dutinách)

- ilmenit

- Ca-zeolity /heulandit/ (nejmladší fáze asociace) – cca 150 oC a tlak 1 kbar

###### Mirošov – činný lom

- horniny strážeckého moldanubika (amfibolity, amfibolické ruly migmatitizované)

Minerály:

-    epidot (dlouze sloupcovitý, paprsčité XX

- albit

- křemen (xx kolem 1 cm, někdy křišťál)

- amfibol (aktinolit – paprsčitý), prehnit

- titanit – klínovité a psaníčkovité typy XX

- chlorit (klinochlor) – kulovité radiálně lupenité agregáty

- axinit

- pyrit, markazit, hematit

- apatit

- stilbit (nasedá na křišťál), chabazit

## Minerální asociace D

## (dle Bernarda)

## specifický typ převážně karbonátových žilek v sedimentárním komplexu chvaletického ložiska Fe-Mn rud

## (mineralizace s vysokým obsahem Mn)

###### Chvaletice

- horniny chvaletického proterozoika

Minerály:

- rodochrozit a kutnohorit, ankerit

- neotokit ( /Mn Fe/ Si O3 . H2O )

- Mn-cummingtonit v azbestové formě

- cronstedtit (sk. serpentinu)

- hyalofan

- K, Ba – živce, Ba-heulandit

- Pyrofanit (MnTiO3 )

- dravit- jemně vláknitý

- křemen

- sulfidy: alabandin (MnS), pyrit, markazit

- hevlín, rutil, opál