HALOVCE - HALOGENIDY

Halovce představují sloučeniny kovů s halogenem (v zemské kůře tedy s F a Cl). Můžeme je odvodit od příslušných kyselin (HF, HCl).

Fluor se geochemicky podstatně liší od chloru, což je příčinou rozdílné geneze fluoridů (hydrotermální roztoky a fluida) a chloridů (sedimenty z mořské vody).

Halit (sůl kamenná) – NaCl

- krystaluje v soustavě krychlové, krystalovým tvarem je krychle (většinou však s různoměrným vývinem). Agregáty jsou zrnité, někdy stébelnaté či vláknité

Obr.: halit – příklady morfologie krystalů

- typické fyzikální vlastnosti: štěpnost dokonalá podle /100/, tvrdost 2, hustota 2.2, lesk skelný, rozpustná ve vodě, slaný

- halit je bezbarvý, bílý, zbarvení pochází od příměsí – šedý (příměs jílu), oranžově červený (pigment oxidů Fe 3+),  vzácně inkoustově modré zbarvení, jehož příčinou jsou strukturní defekty

Struktura: známý typ, oktaedrická, vazby iontové

Geneze

- chemogenní sediment z mořské vody, vznikající odpařováním v aridních oblastech v uzavřených zátokách, doplňovaných občasně mořskou vodou. Ložiska (evaporitová) jsou vrstevnatá, plasticita soli způsobuje vznik také diskordantních těles)

- v Evropě: východní Slovensko (Solivar u Prešova, Michalovce), Polsko (Wieliczka), Rakousko – oblast „Solné komory“ (Salzburg), Německo (Stassfurt)

Sylvín – KCl

- krystaluje v soustavě krychlové, krystalovým tvarem je krychle. Agregáty jsou zrnité.

- fyzikální vlastnosti a zbarvení stejné jako u halitu: štěpnost dokonalá podle /100/, tvrdost 2, lesk skelný, rozpustný ve vodě, hořký, nejčastějí  je bezbarvý, bílý

Struktura: izostrukturní s halitem

Geneze

- chemogenní sediment z mořské vody (evapority), vznikající odpařováním v aridních oblastech v uzavřených zátokách. Na ložiskách solí je vzácnější než halit, vylučuje se až při vyšších koncentracích solných roztoků (Stassfurt – Německo)

Fluorit – CaF2

- krystaluje v soustavě krychlové, krystalovým tvarem je krychle, vzácněji osmistěn, časté spojky obou tvarů. Agregáty jsou zrnité.

-    dvojčata podle /111/

- fyzikální vlastnosti: štěpnost dokonalá podle /111/, tvrdost 4, lesk skelný, hustota 3.2, nejčastějí  je fialový nebo zelený, též bezbarvý, bílý, žlutý nebo černofialový

- fluorescence (při zahřátí)

Struktura

- kubická, koordinace Ca je krychlová (mezi 8 atomy fluoru), vazby iontové

- ionty Ca tvoří krychlovou plošně centrovanou mřížku

Geneze

- hydrotermální na rudních žilách, častá parageneze fluorit – baryt – křemen – kalcit (typická pro Český masiv): Harrachov, Moldava a Kovářská v Krušných horách, Tišnov, Štěpánovice u Tišnova.

- běžný v greisenech (Horní Slavkov, Cínovec, Krupka)

- místy v trhlinách pegmatitech a na puklinách žul

- žíly v Jáchymově (pětiprvková formace Ag-U-Co-As-Bi) – zde tmavě fialový – typické pro radioaktivní ložiska

- hydrotermální ložisko fluoritu (prakticky monominerální) – Jílové u Děčína

Význam : surovina na výrobu HF

Ca  F2 	+	H2  SO4	-------------	Ca SO4	+	2 HF

Kryolit – Na3 Al F6

- krystaluje v soustavě jednoklonné. Agregáty jsou zrnité.

- je čirý, bílý, skelného lesku, tvrdost 3

Geneze: 	pegmatit - ložisko Ivigtut v Grónsku

Význam : původní surovina na výrobu Al

Carnallit – K Cl   .  Mg Cl2  .  6 H2O

- kosočtverečný, agregáty zrnité

- zbarven žlutě až červeně

- tvrdost a hustota kolem 2

- silně hygroskopický

Geneze: ložiska evaporitů – v konci odpařování vodných roztoků – Stassfurt (Německo)