## Slide 1: PŘÍRODNÍ POLYMERY CELULÓZA DOPLNĚK 1 SEM různých papírů
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.
POLYMER INSTITUTE BRNO
spol. s r.o.

## Slide 2: Výroba papíru
PAPÍR
Plošný listový materiál s plošnou hmotností do 250 g/m2, složený z vláken a dalších přísad, které určují jeho specifikaci
Kartón a lepenka > 250 g/m2

## Slide 3: Výroba papíru
PAPÍR
Plošný listový materiál s plošnou hmotností do 250 g/m2, složený z vláken a dalších přísad, které určují jeho specifikaci
Buničina 200x
Papír 800x

## Slide 4: Snímkované druhy papíru
1 - papír křídový
2 - dřevovinový papír
3 - papír filtrační
4 - papír nebělený (kávový flitr)
5 - ruční papír Velké Losiny

## Slide 5: Papír křídový 1
Všimněte si částic plniv

## Slide 6: Papír křídový 2
Všimněte si částic plniv

## Slide 7: Papír křídový 3
Všimněte si částic plniv
Dvě různá místa vzorku a stejné zvětšení

## Slide 8: Papír křídový 4
Všimněte si zploštění vláken, patrně po kalandrování
Dvě různá místa vzorku a stejné zvětšení

## Slide 9: Papír dřevovinový 1
Všimněte si tmavších míst, což je patrně velká částice DŘEVOVINY pod vlákny
Papír je ze slovníku vydaného v roce 1959

## Slide 10: Papír dřevovinový 2
Všimněte si šířky vláken
Papír je ze slovníku vydaného v roce 1959

## Slide 11: Papír dřevovinový 3
Všimněte si šířky vláken
Papír je ze slovníku vydaného v roce 1959

## Slide 12: Papír dřevovinový 4
Papír je ze slovníku vydaného v roce 1959
Dvě různá místa vzorku a stejné zvětšení

## Slide 13: Papír dřevovinový 5
Papír je ze slovníku vydaného v roce 1959
Dvě různá místa vzorku a stejné zvětšení

## Slide 14: Papír filtrační laboratorní 1
Papír z běžného laboratorního „filtráku“ v arších, porezitu neznám
Všimněte si poměrně stejnoměrné šířky vláken a nepřítomnosti plniv a pojiv

## Slide 15: Papír filtrační laboratorní 2
Papír z běžného laboratorního „filtráku“ v arších, porezitu neznám

## Slide 16: Papír filtrační laboratorní 3
Dvě různá místa vzorku a stejné zvětšení
Papír z běžného laboratorního „filtráku“ v arších, porezitu neznám

## Slide 17: Papír filtrační laboratorní 4
Dvě různá místa vzorku a stejné zvětšení
Papír z běžného laboratorního „filtráku“ v arších, porezitu neznám

## Slide 18: Papír filtrační KÁVOVÝ 1
Papír z NEBĚLENÉ CELULÓZY
Všimněte si poměrně stejnoměrné šířky vláken a nepřítomnosti plniv a pojiv

## Slide 19: Papír filtrační KÁVOVÝ 2
Papír z NEBĚLENÉ CELULÓZY
Všimněte si poměrně stejnoměrné šířky vláken a nepřítomnosti plniv a pojiv

## Slide 20: Papír filtrační KÁVOVÝ 3
Papír z NEBĚLENÉ CELULÓZY
Dvě různá místa vzorku a stejné zvětšení

## Slide 21: Papír filtrační KÁVOVÝ 4
Papír z NEBĚLENÉ CELULÓZY
Dvě různá místa vzorku a stejné zvětšení

## Slide 22: Papír ruční Velké Losiny 1
Papír z BĚLENÉ CELULÓZY
Má to být směs BAVLNA - LEN

## Slide 23: Papír ruční Velké Losiny 2
Papír z BĚLENÉ CELULÓZY
Má to být směs BAVLNA – LEN, všimněte si dvou různých šířek vláken.
Všimněte si také pojiva, patrně škrob.

## Slide 24: Papír ruční Velké Losiny 3
Papír z BĚLENÉ CELULÓZY
Dvě různá místa vzorku a stejné zvětšení

## Slide 25: Papír ruční Velké Losiny 4
Papír z BĚLENÉ CELULÓZY
Má to být směs BAVLNA – LEN, všimněte si dvou různých šířek vláken.
Všimněte si také pojiva, patrně škrob.

## Slide 26: Papír filtrační KÁVOVÝ X LABORATORNÍ
Všimněte si RŮZNÉ POREZITY

## Slide 27: Papír křídový- ANALÝZA PLNIV přímo při snímkování SEM 1

## Slide 28: Papír křídový- ANALÝZA PLNIV 2 sonda změřena na konkrétní objekt

## Slide 29: Papír křídový- ANALÝZA PLNIV 3 sonda změřena na konkrétní objekt

## Slide 30: Papír křídový- ANALÝZA PLNIV 4 „projet“ celý snímek a spektra sumarizována
Pokovení zlatem
Uhlík z celulózy
Papír je patrně plněn uhličitanem vápenatým a hydroxidem hlinitým