Elektrochemické metody – patinování

Patinování mědi

- Patina šedozelené barvy – katodické zapojení

Pro získání patiny šedozelené barvy se používá roztok uvedeného složení:

Síran měďnatý, CuSO4			50 g/l

Chlorid amonný, NH4Cl			28 g/l

Chlorid sodný, NaCl				14 g/l

Kyselina octová, ledová, CH3COOH		12 g/l

Chlorid zinečnatý, ZnCl2			  6 g/l

Glycerin					  6 g/l

Předmět je připojen jako katoda a ponořen do elektrolytu, anody jsou měděné. Proces probíhá při proudové hustotě 0,3-0,5 A/dm2 po dobu cca 5 - 10 minut. Je nutné nastavit spíše vyšší hodnotu proudu, tak aby reakce zřetelně probíhala, ale ne překotně (patina se pak odlupuje).  Bude-li hodnota proudu nízká, dojde k rozpouštění obou elektrod (vizuálně pozorovatelné, objeví se růžová barva mědi).

- Patina hnědo-černé barvy – anodické zapojení

Při anodické oxidaci mědi v silně alkalickém prostředí je možné získat oxidické vrstvy různých odstínů – od teple černé až po olivově hnědou. Po očištění a odmaštění se předměty ponoří do jednoho z uvedených elektrolytů:

Roztok I:

Hydroxid sodný, NaOH		150-250 g/l

Dusičnan draselný, KNO3		30-50 g/l

Roztok II:

Modrá skalice, CuSO4.5H2O		45-100 g

Sacharóza				50-60 g/l

Hydroxid sodný, NaOH		30-150 g/l

Pozn. Roztok se připraví rozpuštěním modré skalice v malém množství teplé vody, v jiné nádobě se v malém množství horké vody rozpustí sacharóza. Po zchladnutí se roztoky smíchají. Poté se rozpustí hydroxid sodný a po jeho zchladnutí se přidá roztok mědi se sacharózou. Zpočátku vznikající bílá sraženina se při míchání roztoku rozpouští. Hustota vzniklého elektrolytu je 1,07 g/cm3, pH = 12,8, pracovní teplota 16 – 20 °C.

Patinované předměty se připojují ke kladnému pólu zdroje stejnosměrného proudu, katodou je měď nebo nerezová ocel. Oxidace za nízkých proudových hustot – cca 
0,01 - 0,05 A/dm2 – vede ke vzniku hustých tenkých vrstev z Cu2O zlatavé barvy. Barvy 
od olivově hnědé do teple černé sestávají z oxidů Cu2O a CuO a mohou být získány 
při proudových hustotách 0,2 - 4,0 A/dm2. Doba trvání procesů je 5 - 30 minut.

Je vhodné použít slabší zdroj proudu (HY1803D) a nastavit nižší hodnoty proudu (zejména pro vznik zlatavé patiny Cu2O v případě roztoku II).

Obecné problémy – připojení přes krokodýlky (nerovnoměrný vznik patiny od krokodýlků směrem ke vzdálenějším koncům předmětu, lepší variantou je připojení přes vodivou síťku), ploché elektrody (rozdílný vzhled patiny z obou stran plíšku, lepší variantou je okrouhlá protielektroda nebo více protielektrod kolem dokola předmětu).