## Slide 1: Zlato, Stříbro
Kristýna Jánešová
Obor: CHKR

## Slide 2
Drahé kovy, mincovní kovy
Ryzí forma, ojediněle sloučeniny
Základní kovy v klenotnictví a užitém umění
Zpravidla slitiny – karáty/loty, zlomky
Plastické vlastnosti, neměnné, chemicky stabilní
Vhodné pro pokovování

## Slide 3
Karát (Kt)
  Jednotka ryzosti slitin zlata
  Ryzost čistého zlata = 24 Kt
  Běžné zlato = 14 Kt (58,5 % zlata a 32 % stříbra)
Lot
  Stará jednotka ryzosti slitin stříbra
  Ryzost čistého stříbra = 16 lotů

## Slide 4: Zlato
Měkký, kujný materiál
Žlutá barva, silný kovový lesk
Snadno válcovatelný a tažný
Využití:
  Bankovnictví
  Zubní lékařství
  Průmysl
  Zlatnictví

## Slide 5: Stříbro
Měkký a kujný materiál
Bílá barva, stříbřitý lesk
Leštitelné a válcovatelné
Pokrývá se vrstvou oxidu, sulfidu
Využití:
  Průmysl
  Zubní lékařství
  Šperkařství,...

## Slide 6: Když se nám předmět dostane do rukou… Zlato
Průzkum
Očištění
Restaurátorské zásahy
Leštění a konzervace

## Slide 7: Když se nám předmět dostane do rukou…Stříbro
Průzkum
Očištění
Restaurátorské zásahy
Pasivace a konzervace

## Slide 8: Čištění povrchu zlata a stříbra
Drahé kovy jen málo podléhají korozi
V dnešní době podléhají korozi rychleji než dříve (atmosféra)
Au: 10 – 20% roztok kyseliny citrónové nebo 5% roztok Chelatonu III OPLÁCHOVAT DESTILOVANOU VODOU!
Ag:
  Mechanicko-chemické: srážená křída se čpavkou vodou !!!
  Chemické: 5 – 10% roztok Chelatonu III
  OPLÁCHOVAT DESTILOVANOU VODOU!

## Slide 9: Pájení stříbra a zlata
Způsob spojování fragmentů
  Pro zlato se využívají pájky žluté a bílé barvy
Dříve – přes amalgám odpovídajícího kovu
Pro konzervátorské účely jsou vhodné:
  Nízkoteplotní pájky na bázi gallia
  Termoaktivní pájky
Používaná tavidla:
  borax : kyselina boritá (1:1)

## Slide 10: Niello / Tulla
Inkrustační technika
Využívá optického kontrastu mezi černou barvou niella a drahého kovu, nejčastěji stříbra
Niello = Ag:Cu:Pb:S (1:2:3:9) + Na2B4O7 + NH4Cl
Do zlata a jeho slitin se čerň nevkládá
podkladová vrstva stříbra / průřez rýh tvaru vlaštovčího ocasu

## Slide 11: Zlacení, stříbření
Povrchová úprava materiálu – estetický a antikorozní účel
Kovy mohou být v podobě plátků či prášku
Můžeme provést i elektrochemicky nebo pomocí žárového pokovování
Příprava povrchu
Nanesení podkladu
  poliment, mixtion
Položení zlata/stříbra
Závěrečná úprava

## Slide 12: Konzervace
Zlato
Konzervace:
  Paraloid + BTA v ethanolu  benzotriazol
Stříbro
Pasivace:
  Ponořování do dusitanu sodného po dobu 30 min
Konzervace:
  Paraloid
  Včelí vosk

## Slide 13: Doporučené uložení
Stabilní klima
Osvětlení do 300 lx
Optimální intenzita UV
Rizikové faktory:
  Au: rtuť a kyanidy  rozpouštění
  Ag: sírany, chloridy, pot  černání
  vlna, tkanina, latex

## Slide 14: Seznam zdrojů
NIKITIN, Michail Kapitonovič a Jelena Petrovna MEL'NIKOVA. Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi. Translated by Jiří Příhoda. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 231 s. ISBN 80-210-3062-3.
Toužín, Jiří - Stručný přehled chemie prvků, Brno 2000
http://www.restaurovanibittner.cz/
http://www.restaurovanikovu.cz/

## Slide 15: Zajímavé články
http://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/drahe-kovy-ve-staroveku-jak-se-cistilo-falsovalo-a-odhalovalo-778/