## Slide 1: PŘÍRODNÍ POLYMERY Polyterpeny
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.
pospisil@gascontrolplast.cz
www.gascontrolplast.cz
UČO:29716

## Slide 2: Časový plán
LEKCE | téma
1 | Úvod do předmětu - Struktura a názvosloví přírodních polymerů, literatura
2 | Deriváty kyselin, - přírodní pryskyřice, vysýchavé oleje, šelak
3 | Vosky
4 | Přírodní gumy, Polyterpeny – přírodní kaučuk, získávání, zpracování a modifikace
5 | Polyyfenoly – lignin, huminové kyseliny
6 | Polysacharidy I – škrob
7 | Polysacharidy II – celulóza
8 | Bílkovinná vlákna I
9 | Bílkovinná vlákna II
10 | Kasein, syrovátka, vaječné proteiny
11 | Identifikace přírodních látek
12 | Laboratorní metody hodnocení přírodních polymerů

## Slide 3: Isopren – základní jednotka TERPENOIDŮ
Systematický název | 2-methyl-buta-1,3-dien
Ostatní názvy | 2-methyl-1,3-butadien
Sumární vzorec | C5H8
TERPENOIDY – HLAVNÍ SLOŽKY PRYSKYŘIC
OZNAČENÍ | POČET UHLÍKŮ | SKUPENSTVÍ za normální teploty (tj. 23 °C)
Monoterpenoid | 10 | kapalina
SESQUITERPENOID | 15 | kapalina
Diterpenoid | 20 | Pevná látka
TRITERPENOID | 30 | Pevná látka

## Slide 4: Trochu terminologie je nutné
POLYTERPENY = POLYISOPRENY
Kaučuk – vulkanizace – PRYŽ
Rubber – Vulcanization – Vulcanized Rubber
PŘÍRODNÍ GUMY = POLYSACHARIDY = KLOVATINY
Kde se v češtině vzal výraz GUMA?
Z německého GUMMI = PRYŽ
Kaučuk je německy Kautschuk

## Slide 5: DVOUSTUPŇOVÁ enzymatická syntéza
„AKTIVNÍ“ ISOPREN
1
2
KONDENZACE „hlava – pata“ dvou jednotek „AKTIVNÍHO“ ISOPRENU

## Slide 6: TŘÍSTUPŇOVÁ enzymatická syntéza TERPENOIDŮ
KONDENZACE „hlava – pata“ dvou jednotek „AKTIVNÍHO“ ISOPRENU
TERPENOIDY

## Slide 7
Jsou obsaženy v cca. 2000 rostlinách z různých geografických oblastí
Stromy, keře, byliny
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE STROM: kaučukovník Hevea brasiliensis
NADĚJNÁ BYLINA: Taraxanum koksagyz (s ním bylo experimentováno i na VÚMCH, nyní PIB a políčka byla v Brně na Riviéře)
POLYTERPENY = POLYISOPRENY
Výskyt v přírodě

## Slide 8
POLYTERPENY = POLYISOPRENY
Získávání v přírodě
Latex (cca. 25 – 35 % kaučuku)
Koagulace kyselinami (mravenčí, octová) > KREPOVÝ KAUČUK
Kalandrování a stabilizace proti oxidaci a mikroorganizmům
Expedice

## Slide 9
POLYTERPENY = POLYISOPRENY
IZOMERY
Přírodní kaučuk
Gutta
Nevulkanizuje
Odolnější proti oxidaci (atmosférickému stárnutí)
Není elastický za normální teploty
Měkne a je elastický nad cca. 50 °C
Vulkanizuje
Málo odolný proti oxidaci (atmosférickému stárnutí)
Elastický za normální teploty

## Slide 10
„Lámání kaučuku“ – štěpení řetězců na kratší působením mechanické energie a kyslíku
Přidání dalších složek a prohnětení (homogenizace):
  Plniva (hlavně saze, amorfní SiO2, ……)
  Změkčovadla
  Pigmenty,
  Antioxidanty a antiozonanty
  Vulkanizační činidla (síra, urychlovače, …)
  Maziva
ZPRACOVÁNÍ PŘÍRODNÍHO KAUČUKU
Před vulkanizací

## Slide 11
ZPRACOVÁNÍ PŘÍRODNÍHO KAUČUKU
Jedno typické složení směsi
Složka | Díly | Účel
PŘÍRODNÍ KAUČUK | 40 | 
Syntetický kaučuk 1 | 30 | Modifikace vlastností
Syntetický kaučuk 2 | 30 | Modifikace vlastností
ZnO | 3 – 4 | Urychlovač vulkanizace
Kyselina stearová | 2 | Mazivo
Saze ztužující | 30 | Modifikace vlastností
Změkčovadlo | 4 | Modifikace vlastností
Síra | 2 – 3 | Vulkanizace (síťování)
Antioxidant, antiozonant | 1,5 | Ochrana proti stárnutí vlivem kyslíku a ozónu
Lidé od kaučuku a PVC většinou nepracují s %, ale s DÍLY!

## Slide 12: Dvouválec

## Slide 13: Hnětič

## Slide 14
VULKANIZACE PŘÍRODNÍHO KAUČUKU
Elementární sírou
Směsi s PŘÍRODNÍM KAUČUKEM se VULKANIZUJÍ při teplotách 150 – 180 °C.
Syntetické kaučuky se VULKANIZUJÍ při teplotách 180 – 220 °C

## Slide 15
VULKANIZACE PŘÍRODNÍHO KAUČUKU
Sloučeninami síry
Charles GOODYEAR (1839) – vynálezce vulkanizace přírodního kaučuku sírou
OBSAHY SÍRY jsou 1 – 5 % (měkká pryž) až do 15 – 30 % (akuskříně)

## Slide 16
OBSAHY SÍRY jsou 1 – 5 % (měkká pryž) až do 15 – 30 % (akuskříně)
Výrobek | Obsah kaučuku (% hmot.)
Transparentní pryž, máčené zboží, pryžové nitě | Nad 80
Směsi na běhouny a kostry plášťů, cyklo, moto a auto duše, lehčená pryž, kabely elektro | 50 – 80
Pryžová obuv, dopravníkové pásy, technická pryž (např. hadice, vlnovce, silentbloky | 30 – 50
Akumulátorové skříně, podlahoviny, těsnění | < 30

## Slide 17
Snahy o přípravu různých syntetických kaučuků trvají už více než 100 let a jsou úspěšné
Asi nejrozšířenější SYNTETICKÝ kaučuk je butadien-styrénový kaučuk
PŘÍRODNÍ kaučuk je však stále nenahraditelný
Směsi PŘÍRODNÍ &SYNTETICKÝ KAUČUK umožňují optimalizaci vlastností
PŘÍRODNÍ versus SYNTETICKÝ KAUČUK

## Slide 18: butadien-styrénový kaučuk

## Slide 19
KRALEX® 1783
Styren-butadienový kaučuk – SBR
www.synthosgroup.com
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
KRALEX® 1783 je standardní olejem nastavený typ styren-butadienových kaučuků vyráběný technologií studené emulzní kopolymerace na bázi směsi mýdel mastných a pryskyřičných kyselin. Typicky obsahuje 23,5% vázaného styrenu a je koagulovaný systémem kyselina a syntetický koagulant. Obsahuje 27% (37,5 dsk) nastavovacího oleje se sníženým obsahem polycyklických aromátů typu RAE a je stabilizovaný barvícím antioxidantem.
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI KAUČUKU
Parametry Jednotka Hodnota Zkušební metoda
Viskozita Mooney ML 1+4 (100°C) – kalandrovaný vzorek °ML 44 - 54 ASTM D1646
Obsah těkavých látek % hm. max. 0,75 ASTM D5668
Obsah popela % hm. max. 0,4 ASTM D5667
Obsah organických kyselin % hm. 3,6 - 5,4 ASTM D5774
Obsah mýdel % hm. max. 0,3 ASTM D5774
Obsah oleje % hm. 25 - 29 ASTM D5774
Obsah vázaného styrenu % hm. 22,5 - 24,5 ASTM D5775

## Slide 20
Viskozita Mooney – výklad a měření

## Slide 21: Modifikace přírodního kaučuku nejběžnější je CHLORACE elementárním chlórem
Jsou zachovány dvojné vazby > zachována možnost vulkanizace

## Slide 22
Modifikace přírodního kaučuku (NE PRYŽE) a její využití
Typ | Vlastnosti | Použití
Chlorkaučuk (obsahy chlóru až 60 % hmot.) | Filmotvorný, lepší chemická stabilita, snížená hořlavost, ROZPUSTNOST V ORANICKÝCH ROZPOUŠTĚDLECH | Nátěrové hmoty (chemické provozy, např. škrobárny a cukrovary), lepidla
Kaučuk hydrochlorid (modifikace pomocí plynného HCl) (obsahy chlóru až 35 % hmot.) | Filmotvorný, lepší chemická stabilita než přírodní kaučuk, ale horší než chlorkaučuk. snížená hořlavost, ROZPUSTNOST V ORANICKÝCH ROZPOUŠTĚDLECH | Fólie, šlichty pro textilní vlákna
Chlorkaučuk je asi NEJDŮLEŽITĚJŠÍ MODIFIKOVANÝ PŘÍRODNÍ KAUČUK