## Slide 1: PŘÍRODNÍ POLYMERY Vysýchavé oleje oxidace, degradace, tepelné úpravy, FERMEŽE
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.
pospisil@gascontrolplast.cz
www.gascontrolplast.cz
UČO:29716

## Slide 2: Glyceridy vyšších nenasycených mastných kyselin
Jak v praxi charakterizujeme nenasycenost vyšších mastných kyselin
Jodové číslo - stanovení podle Hanuše

## Slide 3: Mastné kyseliny, které nás budou zajímat a proč?
CHYBA! MÁ BÝT 3

## Slide 4: Oleje, které nás budou zajímat a jejich složení
Jsou to oleje používané pro olejové bravy a jsou tzv. VYSÝCHAVÉ OLEJE

## Slide 5: Radikálové reakce tzv. VYSÝCHÁNÍ 1
Vznik volného radikálu teplem, UV zářením, radioaktivním zářením, …..
Vznik konjugované vazby
Vznik peroxoradikálu reakcí s kyslíkem
Peroxoradikál si „utrhne“ vodík z jiné molekuly a vznikne HYDROPEROXID

## Slide 6: Radikálové reakce tzv. VYSÝCHÁNÍ 2
Vazba mezi molekulami přes nestabilní peroxoradikál
HYDROPEROXID se štěpí
Vznik vazby přes éterový můstek a vznik dalšího radikálu na uhlíku

## Slide 7: Radikálové reakce DERGADACE VYSCHLÉHO FILMU
Vznik volného radikálu teplem, UV zářením, radioaktivním zářením, …..
Aldehyd se pak dále oxiduje na kyselinu (KARBOXYL) a tím se zvyšuje ČÍSLO KYSELOSTI

## Slide 8: Tepelné úpravy vysýchavých olejů > ZAHUŠTĚNÉ OLEJE (eng. Stand Oil)
Aldehyd se pak dále oxiduje na kyselinu (KARBOXYL) a tím se zvyšuje ČÍSLO KYSELOSTI
Zahřívání vysýchavých olejů pod inertní atmosférou. Vznikají převážně dimery původních nenasycených kyselin a snižuje se jodové číslo. Číslo kyselosti se naopak zvyšuje pro vznik –COOH skupin. Konjugované systémy jsou narušeny.
VÝSLEDEK:
POMALEJŠÍ DALŠÍ POLYMERACE (VYSÝCHÁNÍ),
OXIDAČNĚ STÁLEJŠÍ > MENŠÍ TENDENCE KE ŽLOUTNUTÍ

## Slide 10: Jak URYCHLIT VYSÝCHÁNÍ OLEJE?
Kovy přechodné valence, např. Fe3+ , Co2+ , Mn2+ , Pb+2
Tzv. SIKATIVY

## Slide 11: FERMEŽE
ZÁKLADEM JE LNĚNÝ OLEJ (je nejlevnější)
FERMEŽ ČISTÁ
  JEN OLEJ + SIKATIVY, žádné pigmenty ani filmotvorné látky
FERMEŽ NAPOUŠTĚCÍ
  OLEJ + ROZPOUŠTĚDLA (levnější než lněný olej), někdy i sikativy či trochu filmotvorných látek

## Slide 12
Měl jsem na to jednu diplomantku z vašeho oboru a dopadlo to výborně!