## Slide 1: RECYKLACE TERMOPLASTŮ, TERMOSETŮ A PRYŽÍ
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.

## Slide 2: Kdo jsem a odkud přicházím
Od 1. 10. 1974 do 31. 12. 2014
  POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o.
GASCONTROL PLAST a.s.,Havířov
  od 1. 4. 2012 - dosud
Soukromá firma – od roku 2000 – dosud
Učím na FCH a na Přírodovědě MU

## Slide 3: Recyklace ZAČALA UŽ V 19. STOLETÍ
Mastikace = snižování MW mechano-chemickou degradací
Kaučuk nebyl VULKANIZOVANÝ, protože vulkanizaci vynalezl Ch. Goodyear až v roce 1833

## Slide 4: Recyklace nezná hranic!

## Slide 5: Předmět kurzu je:
Pochopení recyklace a likvidace polymerního odpadu (termoplasty, termosety, vulkanizáty) jako komplexní problematiky zahrnující legislativní, ekonomické a technické požadavky. Probírán je celý proces, počínaje sběrem odpadu a končící využitím s důrazem na minimalizaci skládkování a dopadů na životní prostředí
Součástí výuky je minimálně jedna exkurze do recyklační firmy
Absolvent by měl získat základ pro práci v recyklační firmě a být schopen si dále samostatně doplňovat znalosti v této oblasti

## Slide 6: Časový plán
1 | 20. 9. | Úvod do předmětu, legislativa a názvosloví, anglická terminologie, literatura.
2 | 27. 9. | Sběr, identifikace třídění odpadu. Operace na mokré a na suché cestě.
4 | 4. 10. | Zpracovatelské technologie v tavenině. Aditiva pro recykláty.
5 | 11. 10. | Recyklace termoplastů. Recyklace PET.
6 | 18. 10. | Recyklace termosetů.
7 | 25. 10. | Recyklace vulkanizátů.
8 | 1. 11. | Chemická recyklace.
9 | 8. 11. | Metody termického rozkladu. Energetické využití.
10 | 15. 11. | Problémy a perspektivy recyklace a likvidace polymerního odpadu.
11 | 22. 11. | Recyklace versus biodegradace
12 | 29. 11. | Praktické příklady z literatury a praxe I
13 | prosinec | EXKURZE I (PETKA CZ)
14 | Leden | EXKURZE I I (SPALOVNA BRNO) – PODLE ZÁJMU & možností
15 |  | EXKURZE III (SVITAP) – PODLE ZÁJMU & možností
16 |  | EXKURZE IV (RPG Recyling) – PODLE ZÁJMU & možností

## Slide 7: Rozdělení lekcí
Technologie nebo téma | Počet přednášek
Legislativa, názvosloví, perspektivy … | 2
Přípravné činnosti, aditivace, zpracovatelské technologie | 2
Mechanická recyklace | 3
Chemická recyklace | 1
Energetické využití | 1
Recyklace versus biodegradace | 1
PRAKTICKÉ PŘÍKLADY, REZERVA | 2
EXKURZE (podle zájmu) | 4
CELKEM | 16

## Slide 8: Systém studia
Přednášky budou vloženy na Intranet
Průběžná práce během celého semestru
Kombinace odborných úloh (4) a překladů z angličtiny (4)(bude součást hodnocení)
Zkouška jen písemná
TERMÍNY zkoušky – dle dohody

## Slide 9: E - LEARNING
Přednášky | Budou vystaveny na e-learning
Chřipková epidemie a podobné problémy | Přednáška bude vystavena na e-learning
Dotazy a připomínky | Zasílat na moji Internetovou adresu

## Slide 10: Biomasa Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, proto se jedná o obnovitelný zdroj energie. Celková hmotnost biomasy je obvykle stanovena vážením, popřípadě též odhadem z objemu nebo délky těla. U čerstvě nalovených organismů je stanovena živá nebo čerstvá biomasa. Přesnější je stanovení biomasy suché (sušiny) a sušiny bez popelovin. Energetická hodnota biomasy je stanovena buď spálením v joulometru, nebo na základě podílu proteinů, cukrů a tuků.

## Slide 11: RECYKLACE & ODPADY v umění
Bohumil Hrabal se narodil v Brně-Židenicích
Film „Skřivánci na niti“ podle jeho knihy > kovy, Kladno
po těžkém úrazu pracoval v libeňských sběrných surovinách jako balič starého papíru
Jan Neruda – povídka „Kam s ní“ líčí potíže s tím, jak naložit se starým slamníkem
J. & Z. Svěrákovi – film „Vratné lahve“ pracovník „Úlisný“ – lisoval papír a plasty pro RECYKLACI

## Slide 12: POLYMER - Plast (TERMOPLAST – Termoset)
Polymer | Plast
Makromolekulární látka bez dalších příměsí | Makromolekulární látka (polymer) obsahující příměsi (aditiva) potřené pro zpracování a plnění funkce výrobku z ní připravené
PLAST | 
TERMOPLAST | Termoset
Při zpracování dochází k minimální či žádné reakci (vzniku nových vazeb či zániku existujících vazeb) a hmotu lze znovu roztavit a vyrobit z ní nový (jiný) výrobek | Při zpracování dochází k řadě reakcí (vzniku nových vazeb) a hmotu NELZE znovu roztavit a vyrobit z ní nový (jiný) výrobek

## Slide 13: ČSN 64 0003 Plasty – Zhodnocení plastového odpadu – Názvosloví
Česky | anglicky
Recyklace plastů, recyklování plastů Proces, při němž jsou použité a odložené plastové výrobky, které by se jinak zařadily do proudu tuhého odpadu, sbírány, tříděny zpracovávány a materiál z nich získaný vrácen do užívání | Plastic recycling
Třídění plastového odpadu | Sorting of plastic waste
Zhodnocování plastového odpadu | Valorization of plastic waste, recovery of plastic waste

## Slide 14: ČSN 64 0003 Plasty – Zhodnocení plastového odpadu – Názvosloví
Česky | anglicky
Primární recyklace plastů, primární recyklování plastů Proces, při němž se z plastového odpadu získává materiál či výrobek z tohoto materiálu, který má stejné nebo podobné vlastnosti jako materiál či výrobek původní | Primary recycling
Sekundární recyklace plastů, sekundární recyklování plastů Proces, při němž se z plastového odpadu získává materiál či výrobek, jehož vlastnosti jsou značně odlišné od materiálu původního | Secondary recycling

## Slide 15: Primární X sekundární recyklace plastů SCHÉMA z SVŠT Bratislava, fakulta chemická
Materiálová recyklace
Zde je předpokládáno takové vyčištění a zlepšení vlastností, že je možno RECYKLÁT použít na původní aplikaci.
OBVYKLE TOMU TAK NENÍ!

## Slide 16: Literatura a zdroje poznání
Neznám českou či slovenskou učebnici ani skripta
Vannessa Goodship: Introduction to Plastics Recycling, 2nd Edition (ISBN: 978-1-84735-078-7) – této knihy se budu snažit držet při výuce, vydáno v roce 2007 (www. polymer-books.com)
R.J. Ehring (Editor): Plastics Recycling (ISBN: 3-446-15882-0 Hanser, 0-19-520934-6 Oxford University Press)
Odborný slovník anglicko – český a česko – anglický „Ekologie a ochrana životního prostředí“ (ISBN: 80-902541-0-1)
A.L. Bisio, M. Xanthos (Editors): How to Manage Plastics Waste (Technology and Market Opportunities) (ISBN: 1-56990-136-8)
J. Schiers: Polymer Recycling (ISBN:0-471-97054-9)

## Slide 17
Pro začátečníky

## Slide 18
Pro pokročilé
Pro hodně pokročilé

## Slide 19: Literatura a zdroje poznání
Časopis ODPADY (měsíčník, česky, bere se na ústavu PIB)
Elektronický měsíčník WASTE (jsem abonentem, můžu poslat ukázku)
Polymer Degradation and Stability (časopis)
Části časopisů (Plastics & Environment), např. MACPLAS (anglicky)
Konference „ODPADOVÉ FÓRUM“, Milovy, každoročně
SVĚT BALENÍ (časopis), řada článků věnována plastům a plastovým odpadům
Plasty a kaučuk (časopis), řada krátkých anotací věnována plastům a plastovým odpadům
…………………..

## Slide 20: Legislativa česká
Bez legislativy to nejde:
Sbírka zákonů
Zákony a podzákonné normy
  Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.
    Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb.: KATALOG ODPADŮ (použit zkrácený název)
Plasty se v 185/2001 Sb. Vyskytují hned v několika skupinách, z nichž asi Z HLEDISKA VEŘEJNOSTI nejdůležitější je skupina 15 ODPADNÍ OBALY > máte ke Sbírce přístup?

## Slide 21: Legislativa EU
PŘEHLED LEGISLATIVY ČESKÉ & EU:
Odborný slovník anglicko – český a česko – anglický „Ekologie a ochrana životního prostředí“ (ISBN: 80-902541-0-1)
Council Directive 75/442/EEC of 15 July, 1975: „Waste – Framework Directive“
Commission Decision 94/3/EC of 20 December, 1994: „European List of Wastes “ (upřesňuje 75/442/EEC) je to tedy Katalog odpadů podle EU
Různé země mají různá specifika ve věci recyklace plastových odpadů, viz např. Introduction to Plastics Recycling, str. 134

## Slide 22: Věda nebo technika?
Recyklace plastů je problém (téma) spíše technický obsahující v sobě minimálně tři obory (odbornosti):
Chemie polymerů (makromolekulární chemie)
Zpracování plastů
Mechanické a jiné (např. dlouhodobá stabilita) vlastnosti výsledných materiálů

## Slide 23: Vzájemné ovlivňování recyklačních aktivit
LEGISLATIVA
„NEVIDITELNÁ RUKA TRHU“
SNAHY (TLAKY) O OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

## Slide 25: Uživatelský plastový odpad CO MÁ SMYSL Z TOHO RECYKLOVAT 1
Data z USA – rok 1995

## Slide 26: Uživatelský plastový odpad CO MÁ SMYSL Z TOHO RECYKLOVAT 2
Data z USA – rok 1995

## Slide 28: RECYKLACE na území České republiky z historického hlediska
Pokřik „Hadry, kosti, staré železo“ se ozýval již po městech a vesnicích c.&k. monarchie
Do roku 1989 se sbíraly a recyklovaly hlavně kovy, sklo a papír
Recyklace plastů pocházejících z odpadů domácností je záležitostí posledních cca. 18 – 20 let (výjimky např. láhve od motorových olejů, ……..) – např. sáčky od mléka se ale běžně umývaly a dále používaly

## Slide 29: Je-li na něco norma, pak se ji snažme používat …
Národní normy ČSN ….. (často je za tím např. ISO, EN > harmonizace s jinými normami) > www.cni.cz
Evropské normy ISO, EN > www.iso.org www.cen.eu
Americké normy ASTM > www.astm.org
Německé normy DIN > www.din.de
Britské norma BS > Britisch Srandard
Bez placené registrace lze získat jen anotaci obsahu!
Normy týkající se recyklace a recyklátů se postupně doplňují!

## Slide 30: Je-li na něco norma, pak se ji snažme používat …
ISO 472:1988 Plastics – Vocabulary (anglicky + francouzsky)
EN 15347:2007 Plastics. Recycled Plastics. Characterization of plastics waste
EN 15342:2007 Plastics. Recycled plastics. Characterization of polystyrene (PS) recyclates
EN 15343:2007 Plastics. Recycled plastics. Plastics recycling traceability and assessment of conformity and recycled content
EN 15344:2007 Plastics. Recycled plastics. Characterization of polyethylene (PE) recyclates
EN 15345:2007 Plastics. Recycled plastics. Characterization of polypropylene (PP) recyclates
EN 15346:2007 Plastics. Recycled plastics. Characterization of poly(vinyl chloride) (PVC) recyclates
EN 15348:2007 Plastics. Recycled plastics. Characterization of poly(ethylene terephthalate) (PET) recyclates

## Slide 31: ČSN EN 15347:2008 Plasty. Recyklované plasty. Charakterizace plastových odpadů
Obsah
Strana
Předmluva 5
Úvod 6
1 Předmět normy 7
2 Citované normativní dokumenty 7
3 Termíny, definice a zkratky 8
4 Požadavky 8
4.1 Všeobecně 8
4.2 Klasifikační schéma 8
5 Prokazování kvality 9
Bibliografie 10

## Slide 32: Americká norma ASTM D 5033-00
Development of ASTM Standards Relating to Recycling and Use of Recycled Plastics
Rozlišují primární, sekundární, terciární (výroba paliv) a kvartérní (spalování) recyklaci plastů
Jinak pouze menší odlišnosti od evropských termínů
Stejný význam jako v ČSN 64 003

## Slide 33: Národní normy ČSN
ČSN 64 0003 Plasty – Zhodnocení plastového odpadu – Názvosloví (obsahuje i anglické ekvivalenty a synonyma)
  ČSN 83 8001 Názvosloví odpadů
  ČSN 64 0001 Plastikářská a gumárenská terminologie

## Slide 34: ČSN 64 0003 Plasty – Zhodnocení plastového odpadu – Názvosloví
Česky | anglicky
Fyzikální recyklace plastů, fyzikální recyklování plastů | Physical recycling
Chemická recyklace plastů, chemické recyklování plastů, rekonstituce plastového odpadu | Reconstitution of plastic waste, Chemical recycling – běžně se používá, ale není v této normě
Surovinové zhodnocení platů, přeměna plastového odpadu na suroviny surovinové využití plastového odpadu | Transformation of plastic waste into raw materials Feedstock recycling – běžně se používá, ale není v této normě
Energetické zhodnocení plastů, přeměna plastového odpadu na energii, energetické využití plastového odpadu | Transformation of plastic waste into energy Energy recovery – běžně se používá, ale není v této normě

## Slide 35: Extruder neboli VYTLAČOVACÍ STROJ

## Slide 36: Zhodnocení plastového odpadu – Nenormované, leč používané výrazy
Česky norma | Česky nenormované, leč používané výrazy
Fyzikální recyklace plastů, fyzikální recyklování plastů | Mechanická recyklace
Fyzikální recyklace plastů, fyzikální recyklování plastů | Materiálová recyklace (pro odlišení od energetického využití plastového odpadu)
Chemická recyklace plastů, chemické recyklování plastů, rekonstituce plastového odpadu | 
Surovinové zhodnocení platů, přeměna plastového odpadu na suroviny surovinové využití plastového odpadu | 

## Slide 37: Fyzikální recyklace plastů, fyzikální recyklování plastů
Proces, při němž se z plastového odpadu získává nový materiál nebo složky nového materiálu a při němž neprobíhá záměrně vyvolaná chemická reakce
Příklad - fyzikální recyklování plastů
Odpadní pytle z LDPE se vyperou, přetaví, tavenina se zfiltruje a zgarnuluje
Příklad – proces NENÍ fyzikální recyklování plastů
Odřezky, piliny a hobliny z blokového PMMA se termicky rozloží (depolymerace) na metylmetakrylát (monomer)

## Slide 38: Chemická recyklace plastů, chemické recyklování plastů
Chemický nebo tepelný rozklad druhově tříděného plastového odpadu na jednoduché sloučeniny, obvykle monomery, z nichž se chemickými procesy připraví nový materiál
Příklad – chemického recyklování plastů
Odřezky, piliny a hobliny z blokového PMMA se termicky rozloží (depolymerace) na metylmetakrylát (monomer)
Příklad – proces NENÍ chemické recyklování plastů
Vtoky a nestandardní výstřiky ze vstřikovacího PMMA se podrtí, přetaví, zgranulují a znovu použijí na vstřikování

## Slide 39: Surovinové zhodnocení plastů
Přeměna plastového odpadu, většinou smíšených plastů, na základní suroviny chemického průmyslu nebo na paliva tepelným rozkladem, hydrogenací či podobnými procesy
Příklad – Surovinové zhodnocení plastů
Nízkoteplotní či vysokoteplotní pyrolýza směsných odpadů na kapalné a plynné složky
Příklad – proces NENÍ surovinové zhodnocení recyklování plastů
Spalovny komunálního odpadu

## Slide 40: Energetické zhodnocení plastů
Spalování plastového odpadu, většinou smíšených plastů, a využití energie obsažené v materiálu pro výrobu tepla nebo elektřiny
Příklad – Energetické zhodnocení plastů
Spalovny komunálního odpadu > nová spalovna v Brně > teplo i elektřina
Příklad – proces NENÍ energetické zhodnocení recyklování plastů
Skládkování komunálního odpadu

## Slide 41: ČSN 64 0003 Plasty – Zhodnocení plastového odpadu – Názvosloví
Česky | anglicky
Průmyslový plastový odpad Materiál známého složení pocházející z vnitropodnikových technologických operací, neznehodnocený používáním výrobku; může obsahovat plast jednoho druhu či typu nebo směs plastů | Industrial plastic waste, Industrial plastic scrap
Technologický plastový odpad Materiál známého složení pocházející z technologické operace, neznehodnocený používáním výrobku; obsahuje pouze plast jednoho druhu či typu | Industrial single material plastic scrap

## Slide 42: ČSN 64 0003 Plasty – Zhodnocení plastového odpadu – Názvosloví
Česky | anglicky
Uživatelský plastový odpad Plastové výrobky pocházející od uživatelů , kde sloužily svému účelu a posléze byly odděleny od jiného tuhého odpadu, zejména za účelem sběru, třídění, recyklování, popř. jiného využití či zhodnocení | Postconsumer plastic waste
Smíšené plasty, směsice plastů Směs různých plastů, jejichž vlastnosti se mohou navzájem značně lišit | Commingled plastics

## Slide 43: ČSN 64 0003 Plasty – Zhodnocení plastového odpadu – Názvosloví
Česky | anglicky
Prvotní plast, panenský plast, plast z prvovýroby | Virgin plastic
Prvotní plasty mimo jakostní interval, prvotní plasty off-grade, prvotní plasty off-spec | Off - spec Virgin plastic , off - grade Virgin plastic
Proplachovací materiál, pročišťovací materiál, vyjížděcí směs | Purge

## Slide 44: Regenerát versus recyklát
Česky | anglicky
Regenerát z vlastních zdrojů Materiál získaný z vlastního technologického odpadu, určený pro použití uvnitř podniku | Reworked plastic
Regenerát z vnějších zdrojů Materiál z technologického odpadu, zpracovávaný nebo přepracovávaný mimo podnik, v němž vznikl | Reprocessed plastic
Recyklovaný plast Materiál získaný recyklováním UŽIVATELSKÉHO plastového odpadu, tento materiál je většinou předmětem dalších zpracovatelských operací vedoucích k výrobku | Recycled plastic

## Slide 45: ČSN vztahující se k recyklaci plastů 1
ČSN CR 13688 (770151) Obaly - Recyklace materiálu - Zpráva o požadavcích na látky a materiály pro předcházení trvalému omezování recyklace = Packaging - Material recycling - Report on requirements for substances and materials to prevent a sustained impediment to recycling
CR = Evropská zpráva
TNI CEN/TR 13688 (770151) Obaly - Recyklace materiálu - Zpráva o požadavcích na látky a materiály pro předcházení trvalému omezování recyklace CEN = Evropský výbor pro normalizaci , technická zpráva
ČSN EN 13440 (770159) Obaly - Míra recyklace - Definice a metoda výpočtu = Packaging - Rate of recycling - Definition and method of calculation EN = Evropská norma
ČSN EN 13437 (770156) Recyklace obalů a obalových materiálů - Kritéria recyklačních metod - Popis recyklačních procesů a diagramy materiálových toků = Packaging and material recycling - Criteria for recycling methods - Description of recycling processes and flow chart
PŘEVZATO PŘEKLADEM

## Slide 46: ČSN vztahující se k recyklaci plastů 2
PŘEVZATO PŘEKLADEM
ČSN EN 15344 (645803) Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylenových (PE) recyklátů = Plastics - Recycled plastics - Characterisation of polyethylene (PE) recyklates
ČSN EN 15345 (645804) Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polypropylenových (PP) recyklátů = Plastics - Recycled plastics - Characterisation of polypropylene (PP) recyklates
ČSN EN 15346 (645805) Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyvinylchloridových (PVC) recyklátů = Plastics - Recycled plastics - Characterisation of of poly(vinylchloride) (PVC) recyklates
ČSN EN 15347 (645806) Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace plastových odpadů = Plastics - Recycled plastics - Characterisation of plastics Wastes

## Slide 47: ČSN vztahující se k recyklaci plastů 3
PŘEVZATO PŘEKLADEM
ČSN EN 15348 (645807) Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylentereftalátových (PET) recyklátů = Plastics - Recycled plastics - Characterisation of of poly(ethylene terephtalate) (PET) recyklates
ČSN EN ISO 16103 (770618) Obaly - Přepravní balení pro nebezpečné věci - Recyklované plastové materiály = Packaging - Transport packages for dangerous goods - Recycled plastics material
ČSN EN 15343 (645802) Plasty - Recyklované plasty - Sledovatelnost a posuzování shody při recyklaci plastů a stanovení obsahu recyklovaného materiálu = Plastics - Recycled Plastics - Plastics recycling traceability and assessment of conformity and recycled content
ISO = International Standard Organisation

## Slide 48: ČSN vztahující se k recyklaci plastů 4
PŘEVZATO PŘEKLADEM
ČSN P CEN/TS 16010 (645810) Plasty - Recyklované plasty - Postupy odběru vzorků pro zkoušení plastových odpadů a recyklátů = Plastics - Recycled plastics - Sampling procedures for testing plastics waste and recyclates
ČSN P CEN/TS 16011 (645811) Plasty - Recyklované plasty - Příprava vzorků = Plastics - Recycled plastics - Sample preparation
Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace CEN/TS