## Slide 1: PŘÍRODNÍ POLYMERY Polysacharidy III škrob POTRAVINÁŘSKÉ & TECHNICKÉ POUŽITÍ
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.

## Slide 2: POTRAVINÁŘSKÉ DEXTRINY
JEDNÁ SE JEN O ZKRÁCENÍ MAKROMOLEKUL ŠKROBU
PROCES PROBÍHÁ PŘI VÝROBĚ SLADU PRO PIVO & WHISKY & WHISKEY (je z kukuřice v USA)

## Slide 4: Lepidla ze škrobů

## Slide 5
Obvykle se PRŮMYSLOVĚ používá směs bramborového a kukuřičného škrobu

## Slide 6: Příklad technologie výrobku ze škrobu ŠKROB NA PRÁDLO
Nativní škrob se musí vařit a proto jsou používány MODIFIKOVANÉ ŠKROBY
BORAX – rozrušuje vodíkové můstky mezi makromolekulami a tak zvyšuje rozpustnost zastudena, vytváří DIESTER ŠKROBU
Na2SO4 – zvyšuje rozpustnost
PEO (polyethylenový oxidovaný) vosk – proti shlukování při rozpouštění, regulace lepivosti při žehlení
Může se přidat i PARAFÍNOVÝ VOSK > regulace lepivosti při žehlení
Modřidlo, pro potlačení žlutého odstínu

## Slide 7
HEREROGENNÍ REAKCE > PROČ???
Běžná sušina škrobu

## Slide 8
BORAX – rozrušuje vodíkové můstky mezi makromolekulami a tak zvyšuje rozpustnost zastudena, vytváří DIESTER ŠKROBU
BORAX se proto přidává do lepidla při výrobě VLNITÉ LEPENKY

## Slide 9: TERMOPLASTICKÉ ŠKROBY 1
ZPRACOVÁNÍ TECHNOLOGIEMI PRO SYNTETICKÉ TERMOPLASTY, ale velmi náročné (zatím)
Nutno ale použít změkčovadla – voda & glycerol
Přidávají se i vazebné látky s více –COOH skupinami, např. kyselina citronová

## Slide 10: TERMOPLASTICKÉ ŠKROBY 2
Výrobky jsou BIODEGRADOVATELNÉ
Ve spojení s PŘÍRODNÍMI VLÁKNY (např. len) > BIODEGRADOVATELNÉ KOMPOZITY
Problémem je nízká tuhost materiálu

## Slide 11
Ewa Rudnik: Compostable Polymer Materials, ISBN: 978-0-08-045371-2

## Slide 12
NEJBĚŽNĚJŠÍ jsou VODA & GLYCEROL

## Slide 13: Škrob v práci konzervátora a restaurátora
Typ škrobu nebo jeho derivátu | Fyzikální forma | Použití | poznámka
Nativní škrob | Maz | Rentoaláž | Přídavek formalínu proti napadení plísněmi Emulgace s balzámy > vyšší lepivost
Dextrin | Roztok | Lepidlo na papír a knihy (UMĚLÁ KLOVATINA) | Křehké filmy > MĚKČENÍ GLYCERINEM NEBO MEDEM
Dextrin | Roztok | Pojivo barev | 
Nativní škrob | Maz | Pojivo barev (kvaš, tempera) | Přídavek formalínu proti napadení plísněmi

## Slide 14: AGAR 1
Je to POLYSACHARID složený z cca. 70 % hmot. AGAROSY (polygalaktanu) a z cca. 30 % hmot. AGAROPEKTINU (D-galaktosa, částečně esterifikovaná kyselinou sírovou)
Agar consists of a mixture of AGAROSE and AGAROPECTIN. AGAROSE , the predominant component of agar, is a linear polymer, made up of the repeating monomeric unit of agarobiose. Agarobiose is a disaccharide made up of D-galactose and 3,6-anhydro-L-galactopyranose. AGAROPECTIN is a heterogeneous mixture of smaller molecules that occur in lesser amounts, and is made up of alternating units of D-galactose and L-galactose heavily modified with acidic side-groups, such as sulfate and pyruvate.

## Slide 15: AGAR 2
AGAROPECTIN, the non gelling fraction, is a sulfated polysaccharide (3% to 10% sulfate), composed of agarose and varying percentages of ester sulfate, D-glucuronic acid, and small amounts of pyruvic acid.
Kyselina pyrohroznová
(pyruvicacid)

## Slide 16: AGAR 2
Agarose (β-1,3-linked- D-galactose)
AGAROSE, the gelling fraction, is a neutral linear molecule essentially free of sulfates, consisting of chains of repeating alternate units of β-1,3-linked- D-galactose and α-1,4-linked 3,6-anhydro-L-galactose

## Slide 17: AGAR 3
AGAR & potravinářství
ČIŘENÍ ovocných šťáv
Zahušťovadlo
Rostlinná náhrada želatiny pro vegany
AGAR & medicína
Živná půda pro růst plísní a baktérií

## Slide 18: Jiné užitečné polysacharidy 1
Tento druh jitrocele se pro farmakologické účinky semen pěstuje na plantážích např. v Indii, Brazílií, na Blízkém východě i na severu Afriky. Hlavní léčebnou látkou je rozpustná vláknina ve formě bezbarvého slizu který po zvlhnutí bobtná. Získává se z osemení které se ze suchých semen sdírá a mele na prášek, osemení tvoří asi čtvrtinu objemu semene. Je schopno absorbovat vodu a tím asi desetinásobně zvětšit svůj objem, nejčastěji se používá jako šetrné projímadlo.
Jitrocel vejčitý (Plantago ovata, Psyllium plantago)
je jednoletá rostlina, druh rodu jitrocel. Je jedním z mála jitrocelů který nepovažujeme za plevel, nýbrž za léčivku a je pěstován pro léčivé účinky semen.

## Slide 19: Jiné užitečné polysacharidy 2
Jsou to HETEROPLYSACHARIDY
PENTÓZY
HEXÓZY

## Slide 20
Stavební jednotka | Strukturní jednotka
ALGINÁT
Molar mass
10,000 – 600,000
ALGINIC ACID is a linear copolymer with homopolymeric blocks of (1-4)-linked β-D-mannuronate (M) and its C-5 epimer α-L-guluronate (G) residues, respectively, covalently linked together in different sequences or blocks.

## Slide 21
Alginate absorbs water quickly, which makes it useful as an additive in dehydrated products such as slimming aids, and in the manufacture of paper and textiles. It is also used for waterproofing and fireproofing fabrics, in the food industry as a thickening agent for drinks, ice cream and cosmetics, and as a gelling agent for jellies.[citation needed]
Alginate is used as an ingredient in various pharmaceutical preparations, such as Gaviscon, in which it combines with bicarbonate to inhibit reflux. Sodium alginate is used as an impression-making material in dentistry, prosthetics, lifecasting and for creating positives for small-scale casting.
Sodium alginate is used in reactive dye printing and as a thickener for reactive dyes in textile screen-printing.[citation needed] Alginates do not react with these dyes and wash out easily, unlike starch-based thickeners.
As a material for micro-encapsulation.[7]
Calcium alginate is used in different types of medical products including skin wound dressings to promote healing[8] and can be removed with less pain than conventional dressings.[

## Slide 22
Komplexa kationtu Ca+2 alginátem – model „vejce v kartónu“

## Slide 23
Stavební jednotka | Strukturní jednotka
CHONDROITIN
Jde o polysacharid složený z pravidelně se opakujících monomerů glukuronátu a N-acetylgalaktosaminu
Chemical structure of one unit in a CHONDROITIN SULFATE chain. Chondroitin-4-sulfate: R1 = H; R2 = SO3H; R3 = H. Chondroitin-6-sulfate: R1 = SO3H; R2, R3 = H.

## Slide 24
Medicínský profil látky
Mechanismus účinku
Působí patrně galaktosamin vzniklý odbouráním polysacharidového řetězce, mechanismus účinku je pravděpodobně shodný s glukosaminem. K výstavbě chrupavky není využíván polysacharidový řetězec či jeho štěpy, ale jednotlivé monomery (vzhledem k výše uvedené biosyntéze proteoglykanů).
Účinky
Chondroitin sulfát patří mezi symptomaticky pomalu působící léky při osteoartróze.To znamená, že při dlouhodobém užívání (alespoň 2 měsíce) má příznivé účinky proti bolesti a zánětu při artróze kloubů. Na rozdíl od analgetik a nesteroidních antiflogistik je tento účinek opožděný, projeví se až po 4-6 týdnech pravidelného užívaní. Po vysazení však tento účinek obvykle přetrvává nějakou dobu. Proto je možné po 2-3 měsících užívání udělat další asi 2-3měsíční přestávku.
Chondroitin sulfát též zřejmě dokáže zastavit ztrátu kloubní chrupavky, ke které při artróze dochází.
CHONDROITIN

## Slide 25: GUAROVÁ GUMA - rostlinná guma
Chemically, guar gum is a polysaccharide composed of the sugars galactose and mannose. The backbone is a linear chain of β 1,4-linked mannose residues to which galactose residues are 1,6-linked at every second mannose, forming short sidebranches.
Zahušťovadlo do potravin, protože už při nízkých koncentracích má velkou viskozitu

## Slide 27
PEKTOL > prostředek k zahušťování marmelád

## Slide 28: EXAKTNÍ HODNOCENÍ biodegradace ODNOSNÝCH PLASTOVÝCH TAŠEK

## Slide 30
Všechny materiály jsou na bázi ŠKROBU!