## Slide 1: PŘÍRODNÍ POLYMERY CELULÓZA DOPLNĚK 1 SEM různých papírů
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.

## Slide 2: Výroba papíru
PAPÍR
Plošný listový materiál s plošnou hmotností do 250 g/m2, složený z vláken a dalších přísad, které určují jeho specifikaci
Kartón a lepenka > 250 g/m2

## Slide 3: Výroba papíru
PAPÍR
Plošný listový materiál s plošnou hmotností do 250 g/m2, složený z vláken a dalších přísad, které určují jeho specifikaci
Buničina 200x
Papír 800x

## Slide 4: Snímkované druhy papíru
1 - papír křídový
2 - dřevovinový papír
3 - papír filtrační
4 - papír nebělený (kávový flitr)
5 - ruční papír Velké Losiny
6 – papírová trubička podléhající snadno rozmočení

## Slide 5: Papír křídový 1
Všimněte si částic plniv

## Slide 6: Papír křídový 2
Všimněte si částic plniv

## Slide 7: Papír křídový 3
Všimněte si částic plniv
Dvě různá místa vzorku a stejné zvětšení

## Slide 8: Papír křídový 4
Všimněte si zploštění vláken, patrně po kalandrování
Dvě různá místa vzorku a stejné zvětšení

## Slide 9: Papír dřevovinový 1
Všimněte si tmavších míst, což je patrně velká částice DŘEVOVINY pod vlákny
Papír je ze slovníku vydaného v roce 1959

## Slide 10: Papír dřevovinový 2
Všimněte si šířky vláken
Papír je ze slovníku vydaného v roce 1959

## Slide 11: Papír dřevovinový 3
Všimněte si šířky vláken
Papír je ze slovníku vydaného v roce 1959

## Slide 12: Papír dřevovinový 4
Papír je ze slovníku vydaného v roce 1959
Dvě různá místa vzorku a stejné zvětšení

## Slide 13: Papír dřevovinový 5
Papír je ze slovníku vydaného v roce 1959
Dvě různá místa vzorku a stejné zvětšení

## Slide 14: Papír filtrační laboratorní 1
Papír z běžného laboratorního „filtráku“ v arších, porezitu neznám
Všimněte si poměrně stejnoměrné šířky vláken a nepřítomnosti plniv a pojiv

## Slide 15: Papír filtrační laboratorní 2
Papír z běžného laboratorního „filtráku“ v arších, porezitu neznám

## Slide 16: Papír filtrační laboratorní 3
Dvě různá místa vzorku a stejné zvětšení
Papír z běžného laboratorního „filtráku“ v arších, porezitu neznám

## Slide 17: Papír filtrační laboratorní 4
Dvě různá místa vzorku a stejné zvětšení
Papír z běžného laboratorního „filtráku“ v arších, porezitu neznám

## Slide 18: Papír filtrační KÁVOVÝ 1
Papír z NEBĚLENÉ CELULÓZY
Všimněte si poměrně stejnoměrné šířky vláken a nepřítomnosti plniv a pojiv

## Slide 19: Papír filtrační KÁVOVÝ 2
Papír z NEBĚLENÉ CELULÓZY
Všimněte si poměrně stejnoměrné šířky vláken a nepřítomnosti plniv a pojiv

## Slide 20: Papír filtrační KÁVOVÝ 3
Papír z NEBĚLENÉ CELULÓZY
Dvě různá místa vzorku a stejné zvětšení

## Slide 21: Papír filtrační KÁVOVÝ 4
Papír z NEBĚLENÉ CELULÓZY
Dvě různá místa vzorku a stejné zvětšení

## Slide 22: Papír ruční Velké Losiny 1
Papír z BĚLENÉ CELULÓZY
Má to být směs BAVLNA - LEN

## Slide 23: Papír ruční Velké Losiny 2
Papír z BĚLENÉ CELULÓZY
Má to být směs BAVLNA – LEN, všimněte si dvou různých šířek vláken.
Všimněte si také pojiva, patrně škrob.

## Slide 24: Papír ruční Velké Losiny 3
Papír z BĚLENÉ CELULÓZY
Dvě různá místa vzorku a stejné zvětšení

## Slide 25: Papír ruční Velké Losiny 4
Papír z BĚLENÉ CELULÓZY
Má to být směs BAVLNA – LEN, všimněte si dvou různých šířek vláken.
Všimněte si také pojiva, patrně škrob.

## Slide 26: Papír filtrační KÁVOVÝ X LABORATORNÍ
Všimněte si RŮZNÉ POREZITY

## Slide 27: Papír X papírovina snadno rozmočitelná trubka 1
Papír – 200x
Papírovina – 200x
POJIVO
VLÁKNA MAJÍ PRŮMĚR 15 – 20 mm

## Slide 28: Papír X papírovina snadno rozmočitelná trubka 2
Papír – 2000x
Papírovina – 2000x
VLÁKNA MAJÍ PRŮMĚR 15 – 20 mm

## Slide 29: Papír X papírovina snadno rozmočitelná trubka 3
Papír – 10000x
Papírovina – 10000x
VLÁKNA MAJÍ PRŮMĚR 15 – 20 mm

## Slide 30: Papír křídový- ANALÝZA PLNIV přímo při snímkování SEM 1

## Slide 31: Papír křídový- ANALÝZA PLNIV 2 sonda změřena na konkrétní objekt

## Slide 32: Papír křídový- ANALÝZA PLNIV 3 sonda změřena na konkrétní objekt

## Slide 33: Papír křídový- ANALÝZA PLNIV 4 „projet“ celý snímek a spektra sumarizována
Pokovení zlatem
Uhlík z celulózy
Papír je patrně plněn uhličitanem vápenatým a hydroxidem hlinitým (ten je i vazebným činidlem vláken celulózy)

## Slide 34: Papír „pergamenový“ 1
Všimněte si:
zploštění vláken > asi KALANDROVÁNO
velkého množství pojiva mezi vlákny

## Slide 35: Papír „pergamenový“ 2
Všimněte si:
zploštění vláken > asi KALANDROVÁNO
velkého množství pojiva mezi vlákny

## Slide 36: Papír „pergamenový“ 3
Všimněte si:
zploštění vláken > asi KALANDROVÁNO
velkého množství pojiva mezi vlákny
Cca. 5000 x
Cca. 5000 x

## Slide 37: Papír na pečení 1
Papír na pečení 200 x
Papír na pečení 1000 x
Méně vláken a více pojiva

## Slide 38: Papír na pečení 2
Papír na pečení 5000 x
Papír na pečení 1000 x
Méně vláken a více pojiva

## Slide 39: Papír na pečení X „PERGAMEN“ 1
PERGAMEN 200 x
Papír na pečení 200 x

## Slide 40: Papír na pečení X „PERGAMEN“ 2
PERGAMEN 1000 x
Papír na pečení 1000 x
Méně vláken a více pojiva

## Slide 41: Papír na pečení X „PERGAMEN“ 3
PERGAMEN 5000 x
Papír na pečení 5000 x