## Slide 1: PŘÍRODNÍ POLYMERY Polysacharidy II CELULÓZA 5
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.

## Slide 2: CELULÓZA - termická degradace 1

## Slide 3: CELULÓZA - termická degradace 2 TGA

## Slide 4: Výroba celulózy I
Stonky bylin – len, konopí, juta
Listy bylin – sisal
Semenná vlákna – bavlna
Kmeny dřevin

## Slide 5: Výroba celulózy II
Semenná vlákna – bavlna > jen sběr a přečištění
Vlákno má už
dostatečnou
jemnost, tj. průměr
vláken
Délka vláken i jemnost
Se liší podle místa
Pěstování (Egypt, Asie)

## Slide 6
Pole s bavlníkem
SBĚR ručně nebo strojově
Do Evropy pronikala postupně až na přelomu 18. a 19. století

## Slide 7: Morfologie celulózového vlákna 1
Zkroucení „do vrtule“

## Slide 8: Morfologie celulózového vlákna 2
cellulose 91.00%
water 7.85%
protoplasm, pectins 0.55%
waxes, fatty substances 0.40%
mineral
salts 0.20%

## Slide 9: Morfologie celulózového vlákna 3

## Slide 10
VLASTNOSTI ELEMENTÁRNÍHO VLÁKNA BAVLNY
Fairly uniform in width, 12–20 micrometers; length varies from 1 cm to 6 cm (½ to 2½ inches); typical length is 2.2 cm to 3.3 cm (⅞ to 1¼ inches).
cellulose 91.00%
water 7.85%
protoplasm, pectins 0.55%
waxes, fatty substances 0.40%
mineral salts 0.20%
SEM, zvětšení cca. 1000x

## Slide 11: Morfologie dřeva 1
O – střední lamela (LIGNIN)
I – primární stěna (P)
II – sekundární stěna (S)
III –terciární stěna (T)
L – lumen buňky (VZDUCH)
L
B
L – lumen buňky (VZDUCH)
SL – střední lamela (LIGNIN)
P – primární stěna
S1, S2 – sekundární stěna
T (S3) – terciární stěna
B – bradavičnatá vrstva

## Slide 12: Morfologie dřeva 2
VŠIMNĚTE SI:
RŮZNÉ orientace fibril v různých stěnách S1, S2 a S3
Tracheidy

## Slide 13: Morfologie celulózového vlákna 4
STARÉ JEDNOTKY
p = pond = g*9,81 = 0,0098 N = 0,98 cN
NOVÉ JEDNOTKY
cN dtex-1 =
cca. p dtex-1
dtex = hmotnost 10 km vlákna vyjádřená v gramech (g)

## Slide 14: Výroba celulózy III
Stonky bylin – len, konopí, juta
Nutno BIOLOGICKY odstranit dřevovinu
Vlákno je dlouhé, ale hrubé
Pevnější než bavlna
Nutno pro textilní účely ZJEMNIT
VÝTĚŽNOST VLÁKNA JEN cca. 10 %
v tuzemsku se už nepěstuje

## Slide 15: Stonek lnu – příčný řez
The stem varies from 60 to 120 cm in length and consists of fiber bundles lying between the outer BARK and a WOODY CORE. The INDIVIDUAL FIBERS, 10 to 40, are held together in the bundles by PECTINS. The bundles lie around the core and are attached to it and one another by pectins.

## Slide 16
LEN PŘADNÝ v době květu
ROSENÍ LNU na poli
V Evropě pěstován už od přelomu tisíciletí, možná i dříve (ROZDÍL PROTI BAVLNĚ)

## Slide 17: Výroba celulózy III A historický způsob získávání lněného vlákna

## Slide 18: Výroba celulózy III B HISTORICKÝ způsob získávání lněného vlákna
Tření lnu
na měďlici, může to být už i hachlování
Potěrání lnu

## Slide 19: Výroba lněného vlákna v České republice
Výroba lněného vlákna v České republice ZANIKLA
Podniky jako byly:
  Čemolen,
  Moravolen,
  Technolen,
  Tatralan (Kežmarok, Slovensko)
  UŽ NEEXISTUJÍ
LEN je pěstován pouze jako olejnina > FERMEŽ
Bude problém se zachováním kulturního dědictví

## Slide 20: Získávání vlákna ze stonku lnu PRŮMYSLOVĚ
NENÍ OBSAŽENO:
ODSEMENĚNÍ
ROSENÍ CELÉHO STONKU

## Slide 21
LEN:
stonek,
vlákno,
příze,
tkanina.

## Slide 22
Pazdeří KONOPNÉ

## Slide 23
Pazdeřová deska KONOPNÁ
Má lepší mechanické vlastnosti než dřevo-vláknitá

## Slide 24
Mazaný patrně fermeží nebo minerálním olejem

## Slide 25
KOUDEL LNĚNÁ
KOUDEL KONOPNÁ
Podobná vlákna, ale konopí má jinou barvu

## Slide 26: Výroba a zpracování bavlněných tkanin & ODPADNÍ VODY
VŠECHNY VODY JSOU SILNĚ ZNEČIŠTĚNÉ A MAJÍ VYSOKÉ HODNOTY bsk I chsk