## Slide 1: Technologické aspekty biosensorů
techniky pro masovou produkci (bio)sensorů

## Slide 2: Sítotisk
sítotisk (screen printing) vychází z elektronické technologie tlusté vrstvy
vlastní postup je obdobný jako při tisku grafických listů; na nosnou podložku se tiskem přes matrici postupně nanáší různé pastovité vrstvy, které po vytvrzení vytváří jednotlivé elementy biosensoru
pasty jsou směsí práškovitého materiálu konečné vrstvy (např. směs prášku z grafitu a pojiva) a rozpouštědla, aby se získala viskózní tekutá pasta

## Slide 3: Sítotiskový stroj (manuální)
matrice
posuvný stolek
stěrka

## Slide 4: Sítotiskové sensory (keramický podklad)
produkty firmy BVT Technologies (Brno)

## Slide 5: Sítotiskové sensory (plastový podklad)
BVT Technologies
Univ. Florencie

## Slide 6: Sítotiskové sensory (složitější struktury)
CRL (Londýn)

## Slide 7: Sítotisk
relativně jednoduchá a levná technologie, použitelná i v laboratorním měřítku (pozor na přílišný optimismus – důležité je i know-how)
široká dostupnost tiskových past, vhodných i pro nanášení enzymů (pasty na vodné bázi, event. UV polymerizovatelné)
„rozlišení“ cca 1 µm
využíván i pro komerční výrobu biosensorů pro měření glukosy
BST Biosensors (Berlin)
automatické nanášení enzymu

## Slide 8: Ruční nanášení biovrstev
cca 1 µl kapka na elektrodu o průměru 1 mm

## Slide 9: Litografie
techniky přenosu kopie výchozího motivu („master pattern“) na povrch pevného materiálu
tenkovrstvá technologie nejen pro výrobu základního chemického sensoru, ale i mikroanalytických systémů, jakési miniaturní laboratoře na povrchu čipu
základním materiálem je křemík („silicon wafer“)

## Slide 10: Fotorezist
modifikovaný materiál se pokryje tenkou vrstvou fotocitlivého materiálu - fotorezist (spin-coating)
ten se pak osvětlí přes masku nesoucí žádaný motiv
fotorezist – pozitivní nebo negativní

## Slide 11: Litografie
schéma pracovního postupu

## Slide 12: Emerging: soft litography

## Slide 13: Soft lithography: microcontact printing

## Slide 14: Soft lithography: micromolding

## Slide 15: Subtractive techniques
Etching
Focused Ion Beam (FIB) milling (metal ions, e.g. Ga)
Laser machining (short, ultrashort, long pulses)
Ultrasonic drilling (25 m amplitude at 20-100 kHz, stress free in brittle materials)
Traditional precision machining

## Slide 16: Etching
  Chemical/physical removal of a material from a substrate
wet etching
(attacco chimico)
dry etching

## Slide 17: Srovnání technologií

## Slide 18
Material science - combinatorial approach
Imagine and Define A new material with desired characteristics and qualities is defined.
Select Likely Elements From the whole Periodic Table, a chemist selects the combination of elements most likely to yield the desired material.
Create a library Using robots and other automated devices, a library composed of thousands of different chemical combinations is rapidly created.
Process in Parallel The library is an example of parallel processing, allowing up to 25,000 variations of material to be tested at one time.
Process Processing can include any number of variables, including heat, high or low pressure, and time.
High Throughput Analysis The library is screened by detectors that quickly scan various optical, magnetic, electrical, or other chemical/physical properties of a material, and the results are entered into a massive database.
Discovery and Information Our scientists apply this analysis to identify the most successful new materials and the process used to produce them.

## Slide 20: MEMS

## Slide 21: LAB on a chip / TAS

## Slide 22: Lab-on-a-Chip
stejné či podobné procesy jako v makro-měřítku, ale odlišná technologie
aktivní komponenty
  mikropumpy
  mikroventily
  mikro(bio)sensory
  mikromíchače
  mikroreaktory

## Slide 24
Silicon Mirror and Drive System mirror design, driven by a three gear torque increasing system.
Pop-up Silicon Mirror Comb drive forces propel a linear rack, which pushes and pulls on a hinged sheet of silicon. A HeNe optical-band (red) laser is focused at an angle such that at full extension, the coherent light is reflected onto the microscope camera.

## Slide 25
Microfluidics
- popisuje průtočný systém s rozměry v oblasti mikrometrů; zahrnuje miniaturní zařízení zajišťující pohyb, míchání, filtrování, zahřívání/chlazení a reakce roztoků činidel, případně včetně suspendovaných částic
Výhody
úspora činidel, vzorků, rozpouštědel, méně odpadu
zvýšená prostupnost - řada reakcí běží rychleji, paralelní zpracování
přesná geometrie pracovního prostoru - dávkování, uzavřeno - lze používat labilní reagencie, pracovat s nebezpečnými látkami za normálních podmínek
lepší kontrola reakcí - čistší produkty
rychlé ustavení požadované teploty kapalin a reaktorů
malá velikost - úspora pracovního prostoru
robustnost