## Slide 1: PŘÍRODNÍ POLYMERY CELULÓZA DOPLNĚK 2 SEM různých stonkových a listových vláken & Bavlna
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.

## Slide 2: Snímkované druhy vláken (stav k 17. 11. 2016)
Vlákno listové (SISAL)
Vlákno stonkové (JUTA)
Vlákno stonkové (KONOPÍ)
Vlákno stonkové …………..

## Slide 3
juta, konopí a SISAL pokud není jinak uvedeno) jsou BEZ VENKOVNÍ EXPOZICE

## Slide 4: Vlákno listové (SISAL)
SISAL – 200x
SISAL – 500x
VLÁKNA MAJÍ PRŮMĚR 15 – 20 mm a jsou pospojována DŘEVOVINOU

## Slide 5: Vlákno listové (SISAL)
SISAL – 1000x
SISAL – 2000x

## Slide 6: Vlákno listové (SISAL)
SISAL – 5000x
SISAL – 10000x
DŘEVOVINA a různé necelulózové části

## Slide 7: Vlákno listové (SISAL po expozici venku cca. 2 roky)
SISAL po expozici venku cca. 2 roky, 200x
SISAL – 200x
Původní, BEZ VENKOVNÍ EXPOZICE

## Slide 8: Vlákno listové (SISAL po expozici venku cca. 2 roky)
SISAL po expozici venku cca. 2 roky, 1000x
SISAL – 1000x
Původní, BEZ VENKOVNÍ EXPOZICE
FIBRILACE
vlivem UV & vody & ???

## Slide 9: Vlákno listové (SISAL po expozici venku cca. 2 roky)
SISAL po expozici venku cca. 2 roky, 2000x
SISAL – 2000x
Původní, BEZ VENKOVNÍ EXPOZICE

## Slide 10: Vlákno listové (SISAL po expozici venku cca. 2 roky)
SISAL po expozici venku cca. 2 roky, 5000x
SISAL – 5000x
Původní, BEZ VENKOVNÍ EXPOZICE

## Slide 11: Vlákno stonkové (JUTA)
JUTA – 180x, z literatury, asi OPTICKÝ MIKROSKOP
JUTA – 1000x, SEM

## Slide 12: Vlákno stonkové (JUTA)
JUTA – 2000x, SEM
JUTA – 2000x, SEM

## Slide 13: Vlákno stonkové (JUTA)
JUTA – 5000x, SEM
JUTA – 10000x, SEM

## Slide 14: Vlákno stonkové (JUTA)
JUTA – 180x, z literatury, asi OPTICKÝ MIKROSKOP
JUTA – 180x, SEM
V LITERATUŘE NENÍ UVEDENO MĚŘÍTKO,
NAPŘ. 1 mm
Silnější vlákna jsou zjevně složena z více fibril

## Slide 15: Vlákno stonkové (KONOPÍ)
KONOPÍ – 180x, z literatury, asi OPTICKÝ MIKROSKOP
KONOPÍ – 200x, SEM
V LITERATUŘE NENÍ UVEDENO MĚŘÍTKO,
NAPŘ. 1 mm
Silnější vlákna jsou zjevně složena z více fibril

## Slide 16: Vlákno stonkové (KONOPÍ)
KONOPÍ – 500x, SEM
PŘEVZATO
WIKIPEDIE ENGLISH
Snímkováno na MU v roce 2016
(Pospíšil & Pavliňák)
KONOPÍ – 1000x, SEM

## Slide 17: Vlákno stonkové (KONOPÍ)
KONOPÍ – 1000x, SEM
KONOPÍ – 2000x, SEM
„KOLÍNKA“ na vlákně

## Slide 18: Vlákno stonkové (KONOPÍ)
KONOPÍ – 5000x, SEM
KONOPÍ – 10000x, SEM

## Slide 19: Vlákna stonková (KONOPÍ versus JUTA)
KONOPÍ – 1000x, SEM
JUTA – 1000x, SEM
„KOLÍNKA“ na vlákně
Nejsou „KOLÍNKA“ na vlákně

## Slide 20: Vlákno stonkové (KONOPÍ) versus vlákno listové (SISAL)
KONOPÍ – 1000x, SEM
SISAL – 1000x, SEM
VŠIMNĚTE SI:
Tloušťka vlákna,
Monofibril
„KOLÍNKA“ na vlákně

## Slide 21: Vlákno stonkové (KONOPÍ) versus vlákno listové (SISAL)
SISAL – 1000x, SEM
VŠIMNĚTE SI:
Tloušťka vlákna,
Monofibril
JUTA – 1000x, SEM

## Slide 22: Vlákno stonkové (LEN)
LEN – 180x, z literatury, asi OPTICKÝ MIKROSKOP
V LITERATUŘE NENÍ UVEDENO MĚŘÍTKO,
NAPŘ. 1 mm
„KOLÍNKA“ na vlákně
KONOPÍ – 180x, z literatury, asi OPTICKÝ MIKROSKOP

## Slide 23: Vlákno stonkové (JUTA)
JUTA – 180x, z literatury, asi OPTICKÝ MIKROSKOP
V LITERATUŘE NENÍ UVEDENO MĚŘÍTKO,
NAPŘ. 1 mm
Nejsou „KOLÍNKA“ na vlákně

## Slide 24: Regenerovaná celulóza = VISKÓZA 1
VISKÓZA – 200x
VISKÓZA – 1000x

## Slide 25: Regenerovaná celulóza = VISKÓZA 2
VISKÓZA – 5000x
VISKÓZA – 1000x

## Slide 26: VISKÓZA X konopí 1
VISKÓZA – 200x
KONOPÍ – 200x, SEM

## Slide 27
VISKÓZA – 1000x
KONOPÍ – 1000x, SEM
VŠIMNĚTE SI:
Uniformity průměrů vláken u viskózy,
různého povrchu vláken
VISKÓZA X konopí 2

## Slide 28: VISKÓZA X konopí 3
VISKÓZA – 5000x
KONOPÍ – 5000x, SEM
VŠIMNĚTE SI:
Uniformity průměrů vláken u viskózy,
různého povrchu vláken

## Slide 29: Bavlna