## Slide 1: PŘÍRODNÍ POLYMERY Polysacharidy I škrob RESTAURÁTOR KONZEVÁTOR
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.

## Slide 2: Škrob v práci konzervátora a restaurátora
Typ škrobu nebo jeho derivátu | Fyzikální forma | Použití | poznámka
Nativní škrob | Maz | Rentoaláž | Přídavek formalínu proti napadení plísněmi Emulgace s balzámy > vyšší lepivost
Dextrin | Roztok | Lepidlo na papír a knihy (UMĚLÁ KLOVATINA) | Křehké filmy > MĚKČENÍ GLYCERINEM NEBO MEDEM
Dextrin | Roztok | Pojivo barev | 
Nativní škrob | Maz | Pojivo barev (kvaš, tempera) | Přídavek formalínu proti napadení plísněmi

## Slide 3: POUŽITÍ ŠROBU

## Slide 4: Lepidla ze škrobů

## Slide 5
Obvykle se PRŮMYSLOVĚ používá směs bramborového a kukuřičného škrobu

## Slide 6
Výrobu dextrinů asi dám do laborek
Výrobu ŠKROBOVÉHO LEPIDLA asi také dám do laborek

## Slide 7: Příklad technologie výrobku ze škrobu ŠKROB NA PRÁDLO
Nativní škrob se musí vařit a proto jsou používány MODIFIKOVANÉ ŠKROBY
BORAX – rozrušuje vodíkové můstky mezi makromolekulami a tak zvyšuje rozpustnost zastudena, vytváří DIESTER ŠKROBU
Na2SO4 – zvyšuje rozpustnost
PEO (polyethylenový oxidovaný) vosk – proti shlukování při rozpouštění, regulace lepivosti při žehlení
Může se přidat i PARAFÍNOVÝ VOSK > regulace lepivosti při žehlení
Modřidlo, pro potlačení žlutého odstínu

## Slide 8
HEREROGENNÍ REAKCE > PROČ???
Běžná sušina škrobu

## Slide 9
BORAX – rozrušuje vodíkové můstky mezi makromolekulami a tak zvyšuje rozpustnost zastudena, vytváří DIESTER ŠKROBU
BORAX se proto přidává do lepidla při výrobě VLNITÉ LEPENKY