## Slide 1: PŘÍRODNÍ POLYMERY Polysacharidy STRUKTURA ŠKROBU
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.

## Slide 2: Definice POLYSACHARIDŮ

## Slide 3: Druhy PRŮMYSOVĚ VÝZNAMNÝCH škrobů
TVARY ZRN
Dva druhy zrn!
Podobné je i žito.

## Slide 4: PŠENIČNÝ škrob
TVARY ZRN
Dva druhy zrn!
Jiné větvení

## Slide 5
Pšeničný škrob – dvě velikosti zrn

## Slide 6: Velikosti zrn škrobů
Brambory: převážně 10 – 70 mm (ŠIROKÁ distribuce velikostí zrn)
Kukuřice: převážně 20 mm (úzká distribuce velikostí zrn)
Pšenice: dva druhy zrn
  velikost 1 – 10 mm > škrob B (odpadní produkt, obsahuje proteiny)
  velikost 10 – 25 mm > škrob A (výrobek)
Rýže: převážně cca. 5 mm (úzká distribuce velikostí zrn)

## Slide 7: ŠKROB versus CELULÓZA 1
ŠKROB je polymer z a-D-glukopyranosy
CELULÓZA je polymer z b-D-glukopyranosy
LIŠÍ SE POLOHOU
–ch2oh vůči -oh

## Slide 8: ŠKROB versus CELULÓZA 2
ŠKROB
CELULÓZA
C4
C1
C4
C1
Všimněte si polohy vazby přes kyslík mezi jednotkami glukózy
Tento dimer je MALTÓZA
Tento dimer je CELOBIÓZA

## Slide 9
ŠKROB (amylósa - lineární) versus CELULÓZA 3

## Slide 10: ŠKROB versus CELULÓZA 4
ŠKROB
CELULÓZA
GLYKOGEN
Převzato z: Ing. J. Dvořáková: PŘÍRODNÍ POLYMERY, VŠCHT Praha, skripta 1990

## Slide 11: AMYLÓZA & AMYLOPEKTIN 1
AMYLOPEKTIN
AMYLÓZA
C1
C6

## Slide 12: Dělení 1 AMYLÓZA - AMYLOPEKTIN 2
Selektivní enzymatické rozštěpení AMYLOPEKTINU na cukry
Rozdílná rozpustnost AMYLOPEKTINU a AMYLÓZY
  Směs DMSO + voda > rozdílné rozpustnosti
  Voda + NaOH > vysolit NaCl > AMYLÓZA v roztoku a AMYLOPEKTIN gel (oddělení trvá delší dobu)

## Slide 13
Lze to nazvat „VYSOLENÍ“. Je vidět vliv iontů na rozpustnost polymerů různé struktury
Dě
Poznámky

## Slide 14: AMYLÓZA & AMYLOPEKTIN 3 podobnost s polyetylénem
LDPE
Větvený
Větší elasticita taveniny
HDPE
Lineární
MENŠÍ elasticita taveniny
AMYLOPEKTIN
Větvený
Větší elasticita taveniny ve směsi škrob - glycerol
AMYLÓZA
Lineární
Menší elasticita taveniny ve směsi škrob - glycerol

## Slide 15: AMYLÓZA & AMYLOPEKTIN 4
Na AMYLOPEKTIN může být vázána jako ester kyselina fosforečná, hlavně ve škrobu bramborovém.
Na viskozitu vodných roztoků a/nebo gelů má pak vliv kationt (K+, Ca+2, Mg+2 atd.)
C1
C6

## Slide 16: AMYLÓZA & AMYLOPEKTIN 5

## Slide 17: AMYLÓZA & AMYLOPEKTIN 6
Relativně střední molekulová hmotnost | AMYLÓZA | AMYLOPEKTIN | Zdroj, poznámka
M n | 105 - 106 | 107 | Kálal
M w |  |  | Nebylo nalezeno
M bez udání zda se jedná o n či w | 105 - 106 | 107 - 108 | Kodet
Každopádně se jedná o VYSOKÉ HODNOTY, na úrovni syntetických polyolefinů (PE, PP)

## Slide 18: AMYLÓZA & AMYLOPEKTIN 7
RETROGRADACE = z gelu a/nebo roztoku se vylučuje POLYMER
Tento obrázek se týká
VODNÝCH ROZTOKŮ

## Slide 19: AMYLÓZA & AMYLOPEKTIN 8
G – glukózová jednotka

## Slide 20: AMYLÓZA & AMYLOPEKTIN 9
OBVYKLE převažuje AMYLOPEKTIN v poměru 4/1
AMYLOPEKTIN nedává modré zbarvení s jodem
některé škroby, např. hrachový, mají jen AMYLÓZU
Jiné škroby, např. odrůda kukuřice zvaná vosková, mají jen AMYLOPEKTIN
AMYLOPEKTIN na vyšší MW
……………….

## Slide 21: MWD škrobů 1 (metoda GPC)
OXIDACE ŠTĚPÍ HLAVNÍ ŘETĚZEC > SNÍŽENÍ MW

## Slide 22: MWD škrobů 2 (metoda GPC)
Co s tím mohl udělat DMSO, to tedy nevím
Různé škroby > různá MWD

## Slide 23: MWD škrobů 3
Různé škroby > téměř stejná MWD
Škrob je PŘÍRODNÍ POLYMER a tak se MWD liší i pro stejné plodiny (zdroje)

## Slide 24: Možné uložení molekul TUKU v obilném škrobu
Molekula tuku v šroubovici amylózy
Mě se toto moc nezdá, protože tuky jsou TRIGLYCERIDY!
Na tři řetězce je v šroubovici asi málo místa?

## Slide 25: NADMOLEKULÁRNÍ STRUKTURA škrobu
Lineární AMYLOZA krystalizuje – vodíkové můstky
Rozvětvený AMYLOPEKTIN – mohou krystalizovat jen větve, pokud jsou dost dlouhé. Základní řetězec může procházet řadou takových krystalických částí.
Krystalické části jsou prostoupeny a propojeny částmi amorfními (nekrystalickými), stejně jako je tomu u syntetických SEMIKRYSTALICKÝCH polymerů

## Slide 26: Rozpustnost versus botnání
nebo jiného rozpouštědla (solvatačního činidla)

## Slide 27: rozpouštění ŠKROBU
NATIVNÍ ŠKROB není ve STUDENÉ VODĚ rozpustný, má pouze vodu v kapilárách a ve vodíkových můstcích, cca. 14 – 16 % vody
Při vložení nativního škrobu do vody za laboratorní teploty se jen zaplňují další kapiláry vodou
Při zvyšování teploty nad cca. 50 °C BOTNÁ , vodíkové můstky se rozrušují a vzniká DISPERZE ZBOTNANÝCH (hydratovaných) ČÁSTIC VE VODĚ
Po přijetí další vody dojde k plné (maximální pro daný škrob) HYDRATACI, rozpadají se zrna škrobu a vzniká gel (amylopektin) a vysokoviskózní koloidní roztok (amylóza)
Výsledný stav se nazývá MAZOVatění škrobu

## Slide 28: Chování škrobu ve vodě
Laboratorní teplota: pouze vratné zaplnění kapilár v zrnu škrobu
Zvyšování teploty: postupná hydratace a rozpad vodíkových můstků, rozpouštění AMYLÓZY, AMYLOPEKTIN pouze botná
Zvyšující se teplota & míchání: rozpad hydratovaných zrn a dosažení „BODU MAZOVATĚNÍ ŠKROBU (peptizace)“
BOD MAZOVATĚNÍ ŠKROBU je charakteristický pro různé škroby

## Slide 29: Princip barevné reakce roztoku škrobu s jódem
AMYLÓZA
Helixová struktura částečně zachovaná v klubcích makromolekuly
Interakce I3-1 a/nebo I5-1 s touto strukturou
„Charge transfer complex“
Změna barvy jódu na tmavě modrou
Využití při jodometrických titracích

## Slide 30
Barevná reakce škrobu 1
Nad 70 °C zbarvení mizí > škrobový maz je nutno ochladit (nejlépe na pokojovou teplotu), aby se reakce barevně projevila
I2(l) + I-(aq) <---> I3-(aq) I3-(aq) <---> starch I3- complex --------------------------------------... I2(l) + I-(aq) <---> starch I3- complex

## Slide 31
Barevná reakce škrobu 2
Amylose in starch is responsible for the formation of a DEEP BLUE COLOR in the presence of iodine. The iodine molecule slips inside of the amylose coil. Iodine - KI Reagent: Iodine is not very soluble in water, therefore the iodine reagent is made by dissolving iodine in water in the presence of potassium iodide. This makes a linear triiodide ion complex with is soluble that slips into the coil of the starch causing an intense blue-black color.

## Slide 32
Barevná reakce škrobu 3
Nad 70 °C zbarvení mizí > škrobový maz je nutno ochladit (nejlépe na pokojovou teplotu), aby se reakce barevně projevila
I2(l) + I-(aq) <---> I3-(aq) I3-(aq) <---> starch I3- complex --------------------------------------... I2(l) + I-(aq) <---> starch I3- complex

## Slide 33
Důkaz škrobu v potravinách a rostlinném materiálů
Důkaz jodu
Jodometrická titrace
The triiodide ion solution is then titrated against standard thiosulfate solution to give iodide again using starch indicator:
I3− + 2 e− ⇌ 3 I− (Eo = + 0.5355 V)Together with reduction potential of thiosulfate:[1]
S4O62− + 2 e− ⇌ 2 S2O32− (Eo = + 0.08 V)
The overall reaction is thus:
I3− + 2 S2O32− → S4O62− + 3 I− (Eo = + 0.4555 V) For simplicity, the equations will usually be written in terms of aqueous molecular iodine rather than the triiodide ion, as the iodide ion did not participate in the reaction in terms of mole ratio analysis.
Barevná reakce škrobu v analytické chemii

## Slide 34: AMYLÓZA & AMYLOPEKTIN
KDE JSOU POTENCIÁLNÍ REAKČNÍ CENTRA V TĚCHTO MAKROMOLEKULÁCH
VĚTVENÍ
HLAVNÍ ŘETĚZEC

## Slide 35
Amylosa
Vytváří šroubovici neboli helix
Šest jednotek GLUKOSY na jednu otočku (závit)
Vazba 1 ® 4 přes –OH
300 – 1000 jednotek v makromolekule

## Slide 36
Amylosa
Intramolekulární VODÍKOVÉ MŮSTKY
Tyto MŮSTKY jdou přes – OH skupiny, ne přes molekuly vody.
Voda dělá můstky MŮSTKY hlavně mezi makromolekulami amylózy, ale nejen tam (zapojí se i AMYLOPEKTIN).
KYSLÍK