## Slide 3
Schmidův zákon a kritické skluzové napětí
Primární skluzový systém je systém s maximální hodnotou m.
Sekundární skluzový systém Tento termín se používá ve dvou významech:
buď je tak označován systém s druhým nejvyšším m, nebo obecně všechny
skluzové systémy s výjimkou primárního.
Jednoduchý skluz je případ, kdy mp primárního systému je výrazně vyšší než
m sekundárního systému (udává se 8% rozdíl mezi mp a ms).
Vícenásobný skluz: dva nebo i více systémů jsou současně aktivované
Snadný skluz označuje případ, kdy se hodnota mp primárního systému blíží jeho
maximální teoretické hodnotě 0.5
Obtížný skluz případ, kdy hodnota mp je nízká
Kritické skluzové napětí je napětí nezbytné ke skluzovému pohybu dislokací.
Tento parametr závisí na vlastnostech lokálních překážek, které musí dislokace
při skluzovém pohybu překonávat a na mikrostruktuře materiálu.
Schmidův zákon tvrdí, že aktivní skluzový systém je ten, který má nejvyšší
hodnotu m. Ke skluzu dislokací dojde k okamžiku, kdy napětí t = ms dosáhne
kritického skluzového napětí.

## Slide 5
VELIKOST MAXIMÁLNÍHO SCHMIDOVA FAKTORU
snadný x obtížný skluz

## Slide 6
ROZDÍL DVOU NEJVYŠŠÍCH SCHMIDOVÝCH FAKTORŮ
jednoduchý x vícenásobný skluz

## Slide 7
A : jednoduchý skluz
B-G : vícenásobný skluz
PRIMÁRNÍ SKLUZOVÉ SYSTÉMY - fcc

## Slide 9
Video – deformace vzorku

## Slide 14
Trojúhelník AA’B :
Trojúhelníky ABN a A’BN :
Skutečná deformace :
Odkud:
Využijeme:
et
Smykové napětí t (S0, l0, f0 et F) :
Zachování objemu :
Smyková deformace
Smykové napětí

## Slide 18
Parciální dislokace - fcc

## Slide 27
Velké množství skluzových systémů

## Slide 28
Rozštěpení šroubových dislokací
Nutná tepelná aktivace pro rekombinaci jádra dislokace.
Kritická teplota = teplota, při které tepelná aktivace již
nestačí pro rekombinaci jádra.

## Slide 29
Křehce – tvárný přechod

## Slide 30
Mez kluzu

## Slide 31
Křehce – tvárný přechod

## Slide 34
Hcp kovy – pozorované skluzové roviny
prvek | Be | Zr | Ti | Mg | Co | Zn | Cd
c/a | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.625 | 1.633 | 1.85 | 1.89
Skluzová rovina | bazální | prizmat. | bazální prizmat. pyram. | bazální pyramid. | bazální | bazální | bazální
Důležitý je nejen poměr c/a, ale hlavně rovina rozštěpení: bazální nebo pyramidální.

## Slide 35
VAZBY MEZI
SVĚTEM
MIKRO
MAKRO
Plastická deformace x pohyb dislokací …. OROWANOVA ROVNICE
Napětí x pohyb dislokací … velmi složitý problém

## Slide 36
R
P0.2

## Slide 37
1
2
3

## Slide 53: Al – 4%Cu
Guinier – Prestonovy zóny
precipitační zpevnění
nejvyšší pevnost: obtékání a přesekávání precipitátů stejně náročné
difúze = stárnutí i za RT
ohřev – ztráta pevnosti
problém - koroze

## Slide 69
Hcp kovy – asymetrie tah/tlak u texturovaných materiálů
Mg slitina AZ 80 extrudovaná
Shiozawa, 2010

## Slide 82
KONSTITUTIVNÍ MODELOVÁNÍ
systém empirických zákonů, které spojují makroskopické chování a mikrostrukturu
Orowanův zákon
rychlost:
Taylorův vztah
multiplikace
ztráta dislokací na povrchu
imobilizace tvorbou dipólů
anihilace
volné parametry: v0, m, DG, a, Kmulti, Kdip, Kan
hustota:

## Slide 85
SUPERPLASTICITA
pro T > 0.5 Tm
pro malá d
Nízkorychlostní superplasticita :
pokluz po hranicích zrn doprovázený difúzí
a/nebo dislokačním skluzem/šplhem
Vysokorychlostní superplasticita : natavení hranic zrn

## Slide 86
CREEP (TEČENÍ)
n ~ 3 ... “class I alloys” tuhé roztoky
n ~ 4-5 ... “class II alloys” čisté kovy

## Slide 87
n ~ 3 ... “class I alloys” tuhé roztoky
n ~ 4-5 ... “class II alloys” čisté kovy

## Slide 88
CREEPOVÉ STROJE
- konstantní síla
- konstantní skutečné napětí

## Slide 89
DIFÚZE
1. Fickův zákon
2. Fickův zákon

## Slide 91
Cobleův creep:
difúze po hranicích

## Slide 92
ÚNAVA
poškození materiálu opakovanou deformací

## Slide 94
Technological
Physical
FATIGUE DAMAGE ACCUMULATION

## Slide 95
INITIAL CYCLIC HARDENING / SOFTENING:
a consequence of microstructural evolution

## Slide 96
MICROSTRUCTURE EVOLUTION:
well defined 3D arrangements of dislocations

## Slide 97
EXTRUSIONS / INTRUSIONS / SHORT CRACKS

## Slide 99
LONG CRACKS (or macrocraks)